TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 319 - 69

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHUYỂN KHỐI LƯỢNG NHỮNG VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM THẤM ƯỚT CÓ ĐỘ ẨM THỰC TẾ CHÊNH LỆCH VỚI ĐỘ ẨM ĐÃ QUY ĐỊNH

1. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tính chuyển khối lượng của các lô hàng đang được bảo quản hay giao đi của những vật liệu và sản phẩm thấm ướt (ở dạng bột, cục, sợi, dầu, tấm, mảnh vụn ...) có độ ẩm lớn hơn hay nhỏ hơn độ ẩm đã được các tiêu chuẩn hay các văn bản kỹ thuật khác quy định, bắt buộc những người sản xuất và tiêu thụ khi giao nhận các vật liệu và sản phẩm đó với nhau phải tính toán, đồng thời cũng để tính toán sự thay đổi khối lượng của những vật liệu và sản phẩm đó trong thời kỳ bảo quản.

2. Tùy theo chỉ tiêu độ ẩm quy định trong các tiêu chuẩn hay các văn bản kỹ thuật là độ ẩm tuyệt đối hay tương đối mà áp dụng một trong hai phương pháp tính chuyển sau cho phù hợp:

a) Phương pháp tính chuyển khối lượng các vật liệu hay sản phẩm khi độ ẩm được quy định tính bằng phần trăm so với khối lượng khô tuyệt đối của chúng (độ ẩm tuyệt đối).

b) Phương pháp tính chuyển khối lượng các vật liệu hay sản phẩm khi độ ẩm được quy định tính bằng phần trăm so với khối lượng vật liệu hay sản phẩm ẩm (độ ẩm tuyệt đối).

3. Trong trường hợp độ ẩm quy định so với khối lượng vật liệu hay sản phẩm khô tuyệt đối, cách tính chuyển khối lượng thực tế của vật liệu hay sản phẩm trong lô hàng ra khối lượng của vật liệu hay sản phẩm với độ ẩm đã được quy định (gq), tính bằng kg theo công thức sau:

gq = gt 		(1)

trong đó:

gt - khối lượng tĩnh thực tế của vật liệu hay sản phẩm tính bằng kg;

Wq - độ ẩm quy định (quy định theo khối lượng khô tuyệt đối), tính bằng %;

Wt - độ ẩm thực tế, theo khối lượng khô tuyệt đối tính bằng %.

Thí dụ 1: Có một khối vật liệu 15 500 kg. Độ ẩm thực tế (theo khối lượng khô tuyệt đối) phân tích được trong phòng thí nghiệm là 7,5%. Mức độ ẩm quy định trong văn bản kỹ thuật của vật liệu đó (theo khối lượng khô tuyệt đối) là 8%. Áp dụng công thức ta tính được:

kg

4. Trong trường hợp độ ẩm quy định so với khối lượng vật liệu hay sản phẩm ẩm, cách tính chuyển khối lượng thực tế của vật liệu hay sản phẩm trong lô hàng ra khối lượng vật liệu hay sản phẩm với độ ẩm đã được quy định (g'q), tính bằng kg, theo công thức:

,		(2)

trong đó:

g't - khối lượng tĩnh thực tế của vật liệu hay sản phẩm tính bằng kg;

W'q - độ ẩm quy định (quy định theo khối lượng vật liệu ẩm) tính bằng %;

W't - độ ẩm thực tế (theo khối lượng vật liệu ẩm) tính bằng %.

Thí dụ 1: Một lô hàng supe photphat đơn 174 000 kg. Độ ẩm thực tế (theo khối lượng ẩm) phân tích được trong phòng thí nghiệm là 14%. Mức độ ẩm quy định trong "Bản quy định tạm thời về phẩm chất supe photphat đơn" đối với loại I (theo khối lượng ẩm) là 13%. Áp dụng công thức ta tính được:

g'q = = 172 000 kg

Thí dụ 2: Cũng với khối lượng vật liệu trên  (174000 kg). Độ ẩm thực tế phân tích được trong phòng thí nghiệm là 12%. Độ ẩm quy định trong "Bản quy định tạm thời về phẩm chất supe photphat đơn" đối với loại I (cùng theo khối lượng vật liệu ẩm) là 13%. Áp dụng công thức, ta tính được:

g'q = = 176 000 kg

5. Để đơn giản việc tính chuyển khối lượng có thể dùng bảng tra cứu các hệ số dưới đây để xác định khối lượng của lô hàng có độ ẩm thực tế lớn hơn hay nhỏ hơn mức quy định trong các tiêu chuẩn hay các văn bản kỹ thuật khác. Bảng này bao gồm những dãy con số là những hệ số cho phép hiệu chỉnh khối lượng các lô hàng giao nhận. Cách sử dụng bảng xem phụ lục kèm theo.

Bảng 1

BẢNG HỆ SỐ TÍNH CHUYỂN KHI ĐỘ ẨM QUY ĐỊNH LÀ ĐỘ ẨM TUYỆT ĐỐI

| Wq (%) Wt (%) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0000 | 1,0050 | 1,0100 | 1,0149 | 1,0199 | 1,0249 | 1,0299 | 1,0348 | 1,0398 | 1,0448 |
| 1,0 | 0,9950 | 1,0000 | 1,0050 | 1,0099 | 1,0149 | 1,0198 | 1,0248 | 1,0297 | 1,0347 | 1,0396 |
| 1,5 | 0,9901 | 0,9951 | 1,0000 | 1,0049 | 1,0099 | 1,0148 | 1,0197 | 1,0246 | 1,0296 | 1,0345 |
| 2,0 | 0,9853 | 0,9902 | 0,9951 | 1,0000 | 1,0049 | 1,0098 | 1,0147 | 1,0196 | 1,0245 | 1,0294 |
| 2,5 | 0,9805 | 0,9854 | 0,9902 | 0,9951 | 1,0000 | 1,0049 | 1,0098 | 1,0146 | 1,0195 | 1,0244 |
| 3,0 | 0,9757 | 0,9806 | 0,9854 | 0,9903 | 0,9951 | 1,0000 | 1,0049 | 1,0097 | 1,0146 | 1,0194 |
| 3,5 | 0,9710 | 0,9758 | 0,9807 | 0,9855 | 0,9903 | 0,9952 | 1,0000 | 1,0048 | 1,0097 | 1,0145 |
| 4,0 | 0,9663 | 0,9712 | 0,9760 | 0,9808 | 0,9856 | 0,9904 | 0,9952 | 1,0000 | 1,0048 | 1,0096 |
| 4,5 | 0,9617 | 0,9665 | 0,9713 | 0,9761 | 0,9809 | 0,9856 | 0,9904 | 0,9952 | 1,0000 | 1,0048 |
| 5,0 | 0,9571 | 0,9619 | 0,9667 | 0,9714 | 0,9762 | 0,9810 | 0,9857 | 0,9905 | 0,9952 | 1,0000 |
| 5,5 | 0,9526 | 0,9573 | 0,9621 | 0,9668 | 0,9716 | 0,9763 | 0,9810 | 0,9858 | 0,9905 | 0,9953 |
| 6,0 | 0,9481 | 0,9528 | 0,9575 | 0,9623 | 0,9670 | 0,9717 | 0,9764 | 0,9811 | 0,9858 | 0,9906 |
| 6,5 | 0,9437 | 0,9484 | 0,9531 | 0,9577 | 0,9624 | 0,9671 | 0,9718 | 0,9765 | 0,9812 | 0,9859 |
| 7,0 | 0,9393 | 0,9439 | 0,9486 | 0,9533 | 0,9579 | 0,9626 | 0,9673 | 0,9720 | 0,9766 | 0,9813 |
| 7,5 | 0,9349 | 0,9395 | 0,9442 | 0,9488 | 0,9535 | 0,9581 | 0,9628 | 0,9674 | 0,9721 | 0,9767 |
| 8,0 | 0,9306 | 0,9352 | 0,9398 | 0,9444 | 0,9491 | 0,9537 | 0,9583 | 0,9630 | 0,9676 | 0,9722 |
| 8,5 | 0,9263 | 0,9309 | 0,9355 | 0,9401 | 0,9447 | 0,9493 | 0,9539 | 0,9585 | 0,9631 | 0,9677 |
| 9,0 | 0,9220 | 0,9266 | 0,9312 | 0,9358 | 0,9404 | 0,9450 | 0,9495 | 0,9541 | 0,9587 | 0,9633 |
| 9,5 | 0,9178 | 0,9224 | 0,9269 | 0,9315 | 0,9361 | 0,9406 | 0,9452 | 0,9498 | 0,9543 | 0,9589 |
| 10,0 | 0,9136 | 0,9182 | 0,9227 | 0,9273 | 0,9318 | 0,9364 | 0,9409 | 0,9455 | 0,9500 | 0,9545 |
| 10,5 | 0,9095 | 0,9140 | 0,9186 | 0,9231 | 0,9276 | 0,9321 | 0,9367 | 0,9412 | 0,9457 | 0,9502 |
| 11,0 | 0,9054 | 0,9099 | 0,9144 | 0,9189 | 0,9234 | 0,9279 | 0,9324 | 0,9369 | 0,9414 | 0,9459 |
| 11,5 | 0,9013 | 0,9058 | 0,9103 | 0,9148 | 0,9193 | 0,9238 | 0,9283 | 0,9327 | 0,9372 | 0,9417 |
| 12,0 | 0,8973 | 0,9018 | 0,9063 | 0,9107 | 0,9152 | 0,9196 | 0,9241 | 0,9286 | 0,9330 | 0,9375 |
| 12,5 | 0,8933 | 0,8978 | 0,9022 | 0,9067 | 0,9111 | 0,9156 | 0,9200 | 0,9244 | 0,9289 | 0,9333 |
| 13,0 | 0,8894 | 0,8938 | 0,8982 | 0,9027 | 0,9071 | 0,9115 | 0,9159 | 0,9204 | 0,9248 | 0,9292 |
| 13,5 | 0,8855 | 0,8899 | 0,8943 | 0,8987 | 0,9031 | 0,9075 | 0,9119 | 0,9163 | 0,9207 | 0,9251 |
| 14,0 | 0,8816 | 0,8860 | 0,8904 | 0,8947 | 0,8991 | 0,9035 | 0,9079 | 0,9123 | 0,9167 | 0,9211 |
| 14,5 | 0,8777 | 0,8821 | 0,8865 | 0,8908 | 0,8952 | 0,8996 | 0,9039 | 0,9083 | 0,9127 | 0,9170 |
| 15,0 | 0,8739 | 0,8783 | 0,8826 | 0,8870 | 0,8913 | 0,8957 | 0,9000 | 0,9043 | 0,9087 | 0,9130 |
| 15,5 | 0,8701 | 0,8745 | 0,8788 | 0,8831 | 0,8874 | 0,8918 | 0,8961 | 0,9004 | 0,9048 | 0,9091 |
| 16,0 | 0,8664 | 0,8707 | 0,8750 | 0,8793 | 0,8836 | 0,8879 | 0,8922 | 0,8966 | 0,9009 | 0,9052 |
| 16,5 | 0,8627 | 0,8670 | 0,8712 | 0,8755 | 0,8798 | 0,8841 | 0,8884 | 0,8927 | 0,8970 | 0,9013 |
| 17,0 | 0,8590 | 0,8632 | 0,8675 | 0,8718 | 0,8761 | 0,8803 | 0,8846 | 0,8889 | 0,8932 | 0,8974 |
| 17,5 | 0,8553 | 0,8596 | 0,8638 | 0,8681 | 0,8723 | 0,8766 | 0,8809 | 0,8851 | 0,8894 | 0,8936 |
| 18,0 | 0,8517 | 0,8559 | 0,8602 | 0,8644 | 0,8686 | 0,8729 | 0,8771 | 0,8814 | 0,8856 | 0,8898 |
| 18,5 | 0,8481 | 0,8523 | 0,8565 | 0,8608 | 0,8650 | 0,8692 | 0,8734 | 0,8776 | 0,8819 | 0,8861 |
| 19,0 | 0,8445 | 0,8487 | 0,8529 | 0,8571 | 0,8613 | 0,8655 | 0,8697 | 0,8739 | 0,8782 | 0,8824 |
| 19,5 | 0,8410 | 0,8452 | 0,8494 | 0,8536 | 0,8577 | 0,8619 | 0,8661 | 0,8703 | 0,8745 | 0,8787 |
| 20,0 | 0,8375 | 0,8417 | 0,8458 | 0,8500 | 0,8542 | 0,8583 | 0,8625 | 0,8667 | 0,8708 | 0,8750 |
| 20,5 | 0,8340 | 0,8382 | 0,8423 | 0,8465 | 0,8506 | 0,8548 | 0,8589 | 0,8631 | 0,8672 | 0,8714 |
| 21,0 | 0,8306 | 0,8347 | 0,8388 | 0,8430 | 0,8471 | 0,8512 | 0,8554 | 0,8595 | 0,8636 | 0,8678 |
| 21,5 | 0,8272 | 0,8313 | 0,8354 | 0,8395 | 0,8436 | 0,8477 | 0,8519 | 0,8560 | 0,8601 | 0,8642 |
| 22,0 | 0,8238 | 0,8279 | 0,8320 | 0,8361 | 0,8402 | 0,8443 | 0,8484 | 0,8525 | 0,8566 | 0,8607 |
| 22,5 | 0,8204 | 0,8245 | 0,8286 | 0,8327 | 0,8367 | 0,8408 | 0,8449 | 0,8490 | 0,8531 | 0,8571 |
| 23,0 | 0,8171 | 0,8211 | 0,8252 | 0,8293 | 0,8333 | 0,8374 | 0,8415 | 0,8455 | 0,8496 | 0,8537 |
| 23,5 | 0,8138 | 0,8178 | 0,8219 | 0,8259 | 0,8300 | 0,8340 | 0,8381 | 0,8421 | 0,8462 | 0,8502 |
| 24,0 | 0,8105 | 0,8145 | 0,8185 | 0,8226 | 0,8266 | 0,8306 | 0,8347 | 0,8387 | 0,8427 | 0,8468 |
| 24,5 | 0,8072 | 0,8112 | 0,8153 | 0,8193 | 0,8233 | 0,8273 | 0,8313 | 0,8353 | 0,8394 | 0,8434 |
| 25,0 | 0,8040 | 0,8080 | 0,8120 | 0,8160 | 0,8200 | 0,8240 | 0,8280 | 0,8320 | 0,8360 | 0,8400 |
| 25,5 | 0,8008 | 0,8048 | 0,8088 | 0,8127 | 0,8167 | 0,8207 | 0,8247 | 0,8287 | 0,8327 | 0,8367 |
| 26,0 | 0,7976 | 0,8016 | 0,8056 | 0,8095 | 0,8135 | 0,8175 | 0,8214 | 0,8254 | 0,8294 | 0,8333 |
| 26,5 | 0,7945 | 0,7984 | 0,8024 | 0,8063 | 0,8103 | 0,8142 | 0,8182 | 0,8221 | 0,8261 | 0,8300 |
| 27,0 | 0,7913 | 0,7953 | 0,7992 | 0,8031 | 0,8071 | 0,8110 | 0,8150 | 0,8189 | 0,8228 | 0,8268 |
| 27,5 | 0,7882 | 0,7922 | 0,7961 | 0,8000 | 0,8039 | 0,8078 | 0,8118 | 0,8157 | 0,8196 | 0,8235 |
| 28,0 | 0,7852 | 0,7891 | 0,7930 | 0,7969 | 0,8008 | 0,8047 | 0,8086 | 0,8125 | 0,8164 | 0,8203 |
| 28,5 | 0,7821 | 0,7860 | 0,7899 | 0,7938 | 0,7977 | 0,8016 | 0,8054 | 0,8093 | 0,8132 | 0,8171 |
| 29,0 | 0,7791 | 0,7829 | 0,7868 | 0,7907 | 0,7946 | 0,7984 | 0,8023 | 0,8062 | 0,8101 | 0,8140 |
| 29,5 | 0,7761 | 0,7799 | 0,7838 | 0,7876 | 0,7915 | 0,7954 | 0,7992 | 0,8031 | 0,8069 | 0,8108 |
| 30,0 | 0,7731 | 0,7769 | 0,7808 | 0,7846 | 0,7885 | 0,7923 | 0,7962 | 0,8000 | 0,8038 | 0,8077 |
| 30,5 | 0,7701 | 0,7739 | 0,7778 | 0,7816 | 0,7854 | 0,7893 | 0,7931 | 0,7969 | 0,8008 | 0,8046 |
| 31,0 | 0,7672 | 0,7710 | 0,7748 | 0,7786 | 0,7824 | 0,7863 | 0,7901 | 0,7939 | 0,7977 | 0,8015 |
| 31,5 | 0,7643 | 0,7681 | 0,7719 | 0,7757 | 0,7795 | 0,7833 | 0,7871 | 0,7909 | 0,7947 | 0,7985 |
| 32,0 | 0,7614 | 0,7652 | 0,7689 | 0,7727 | 0,7765 | 0,7803 | 0,7841 | 0,7879 | 0,7917 | 0,7955 |
| 32,5 | 0,7585 | 0,7623 | 0,7660 | 0,7698 | 0,7736 | 0,7774 | 0,7811 | 0,7849 | 0,7887 | 0,7925 |
| 33,0 | 0,7556 | 0,7594 | 0,7632 | 0,7669 | 0,7707 | 0,7744 | 0,7782 | 0,7820 | 0,7857 | 0,7895 |
| 33,5 | 0,7528 | 0,7566 | 0,7603 | 0,7640 | 0,7678 | 0,7715 | 0,7753 | 0,7790 | 0,7828 | 0,7865 |
| 34,0 | 0,7500 | 0,7537 | 0,7575 | 0,7612 | 0,7649 | 0,7687 | 0,7724 | 0,7761 | 0,7799 | 0,7836 |
| 34,5 | 0,7472 | 0,7509 | 0,7546 | 0,7584 | 0,7621 | 0,7658 | 0,7695 | 0,7732 | 0,7770 | 0,7807 |
| 35,0 | 0,7444 | 0,7481 | 0,7519 | 0,7556 | 0,7593 | 0,7630 | 0,7667 | 0,7704 | 0,7741 | 0,7778 |
| 35,5 | 0,7417 | 0,7454 | 0,7491 | 0,7528 | 0,7565 | 0,7601 | 0,7638 | 0,7675 | 0,7712 | 0,7749 |
| 36,0 | 0,7390 | 0,7426 | 0,7463 | 0,7500 | 0,7537 | 0,7574 | 0,7610 | 0,7647 | 0,7684 | 0,7721 |
| 36,5 | 0,7363 | 0,7399 | 0,7436 | 0,7473 | 0,7509 | 0,7546 | 0,7582 | 0,7619 | 0,7656 | 0,7692 |
| 37,0 | 0,7336 | 0,7372 | 0,7409 | 0,7445 | 0,7482 | 0,7518 | 0,7555 | 0,7591 | 0,7628 | 0,7664 |
| 37,5 | 0,7309 | 0,7345 | 0,7382 | 0,7418 | 0,7455 | 0,7491 | 0,7527 | 0,7564 | 0,7600 | 0,7636 |
| 38,0 | 0,7283 | 0,7319 | 0,7355 | 0,7391 | 0,7428 | 0,7464 | 0,7500 | 0,7536 | 0,7572 | 0,7609 |
| 38,5 | 0,7256 | 0,7292 | 0,7329 | 0,7365 | 0,7401 | 0,7437 | 0,7473 | 0,7509 | 0,7545 | 0,7581 |
| 39,0 | 0,7230 | 0,7266 | 0,7302 | 0,7338 | 0,7374 | 0,7410 | 0,7446 | 0,7482 | 0,7518 | 0,7554 |
| 39,5 | 0,7204 | 0,7240 | 0,7276 | 0,7312 | 0,7348 | 0,7384 | 0,7419 | 0,7455 | 0,7491 | 0,7527 |
| 40,0 | 0,7179 | 0,7214 | 0,7250 | 0,7286 | 0,7321 | 0,7357 | 0,7393 | 0,7429 | 0,7464 | 0,7500 |

Bảng 1 (tiếp theo)

| Wq (%) Wt (%) | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0498 | 1,0547 | 1,0597 | 1,0647 | 1,0697 | 1,0746 | 1,0796 | 1,0846 | 1,0896 | 1,0945 |
| 1,0 | 1,0446 | 1,0495 | 1,0545 | 1,0594 | 1,0644 | 1,0693 | 1,0743 | 1,0792 | 1,0842 | 1,0891 |
| 1,5 | 1,0394 | 1,0443 | 1,0493 | 1,0542 | 1,0591 | 1,0640 | 1,0690 | 1,0739 | 1,0788 | 1,0837 |
| 2,0 | 1,0343 | 1,0392 | 1,0441 | 1,0490 | 1,0539 | 1,0588 | 1,0637 | 1,0686 | 1,0735 | 1,0784 |
| 2,5 | 1,0293 | 1,0341 | 1,0390 | 1,0439 | 1,0488 | 1,0537 | 1,0585 | 1,0634 | 1,0683 | 1,0732 |
| 3,0 | 1,0243 | 1,0291 | 1,0340 | 1,0388 | 1,0437 | 1,0485 | 1,0534 | 1,0583 | 1,0631 | 1,0680 |
| 3,5 | 1,0193 | 1,0242 | 1,0290 | 1,0338 | 1,0386 | 1,0435 | 1,0483 | 1,0531 | 1,0580 | 1,0628 |
| 4,0 | 1,0144 | 1,0192 | 1,0240 | 1,0288 | 1,0337 | 1,0385 | 1,0433 | 1,0481 | 1,0529 | 1,0577 |
| 4,5 | 1,0096 | 1,0144 | 1,0191 | 1,0239 | 1,0287 | 1,0335 | 1,0383 | 1,0431 | 1,0478 | 1,0526 |
| 5,0 | 1,0048 | 1,0095 | 1,0143 | 1,0190 | 1,0238 | 1,0286 | 1,0333 | 1,0381 | 1,0429 | 1,0476 |
| 5,5 | 1,0000 | 1,0047 | 1,0095 | 1,0142 | 1,0190 | 1,0237 | 1,0284 | 1,0332 | 1,0379 | 1,0427 |
| 6,0 | 0,9953 | 1,0000 | 1,0047 | 1,0094 | 1,0142 | 1,0189 | 1,0236 | 1,0283 | 1,0330 | 1,0377 |
| 6,5 | 0,9906 | 0,9953 | 1,0000 | 1,0047 | 1,0094 | 1,0141 | 1,0188 | 1,0235 | 1,0282 | 1,0329 |
| 7,0 | 0,9860 | 0,9907 | 0,9953 | 1,0000 | 1,0047 | 1,0093 | 1,0140 | 1,0187 | 1,0234 | 1,0280 |
| 7,5 | 0,9814 | 0,9860 | 0,9907 | 0,9953 | 1,0000 | 1,0047 | 1,0093 | 1,0140 | 1,0186 | 1,0233 |
| 8,0 | 0,9769 | 0,9815 | 0,9861 | 0,9907 | 0,9954 | 1,0000 | 1,0046 | 1,0093 | 1,0139 | 1,0185 |
| 8,5 | 0,9724 | 0,9770 | 0,9816 | 0,9862 | 0,9908 | 0,9954 | 1,0000 | 1,0046 | 1,0092 | 1,0138 |
| 9,0 | 0,9679 | 0,9725 | 0,9771 | 0,9817 | 0,9862 | 0,9908 | 0,9954 | 1,0000 | 1,0046 | 1,0092 |
| 9,5 | 0,9635 | 0,9680 | 0,9726 | 0,9772 | 0,9817 | 0,9863 | 0,9909 | 0,9954 | 1,0000 | 1,0046 |
| 10,0 | 0,9591 | 0,9636 | 0,9682 | 0,9727 | 0,9773 | 0,9818 | 0,9864 | 0,9909 | 0,9955 | 1,0000 |
| 10,5 | 0,9548 | 0,9593 | 0,9638 | 0,9683 | 0,9729 | 0,9774 | 0,9819 | 0,9864 | 0,9910 | 0,9955 |
| 11,0 | 0,9505 | 0,9550 | 0,9595 | 0,9640 | 0,9685 | 0,9730 | 0,9775 | 0,9820 | 0,9865 | 0,9910 |
| 11,5 | 0,9462 | 0,9507 | 0,9552 | 0,9596 | 0,9641 | 0,9686 | 0,9731 | 0,9776 | 0,9821 | 0,9865 |
| 12,0 | 0,9420 | 0,9464 | 0,9509 | 0,9554 | 0,9598 | 0,9643 | 0,9688 | 0,9732 | 0,9777 | 0,9821 |
| 12,5 | 0,9378 | 0,9422 | 0,9467 | 0,9511 | 0,9556 | 0,9600 | 0,9644 | 0,9689 | 0,9733 | 0,9778 |
| 13,0 | 0,9336 | 0,9381 | 0,9425 | 0,9469 | 0,9513 | 0,9558 | 0,9602 | 0,9646 | 0,9690 | 0,9735 |
| 13,5 | 0,9295 | 0,9339 | 0,9383 | 0,9427 | 0,9471 | 0,9515 | 0,9559 | 0,9604 | 0,9648 | 0,9692 |
| 14,0 | 0,9254 | 0,9298 | 0,9342 | 0,9386 | 0,9430 | 0,9474 | 0,9518 | 0,9561 | 0,9605 | 0,9649 |
| 14,5 | 0,9214 | 0,9258 | 0,9301 | 0,9345 | 0,9389 | 0,9432 | 0,9476 | 0,9520 | 0,9563 | 0,9607 |
| 15,0 | 0,9174 | 0,9217 | 0,9261 | 0,9304 | 0,9348 | 0,9391 | 0,9435 | 0,9478 | 0,9522 | 0,9565 |
| 15,5 | 0,9134 | 0,9177 | 0,9221 | 0,9264 | 0,9307 | 0,9351 | 0,9394 | 0,9437 | 0,9481 | 0,9524 |
| 16,0 | 0,9095 | 0,9138 | 0,9181 | 0,9224 | 0,9267 | 0,9310 | 0,9353 | 0,9397 | 0,9440 | 0,9483 |
| 16,5 | 0,9056 | 0,9099 | 0,9142 | 0,9185 | 0,9227 | 0,9270 | 0,9313 | 0,9356 | 0,9399 | 0,9442 |
| 17,0 | 0,9017 | 0,9060 | 0,9103 | 0,9145 | 0,9188 | 0,9231 | 0,9274 | 0,9316 | 0,9359 | 0,9402 |
| 17,5 | 0,8979 | 0,9021 | 0,9064 | 0,9106 | 0,9149 | 0,9191 | 0,9234 | 0,9277 | 0,9319 | 0,9362 |
| 18,0 | 0,8941 | 0,8983 | 0,9025 | 0,9068 | 0,9110 | 0,9153 | 0,9195 | 0,9237 | 0,9280 | 0,9322 |
| 18,5 | 0,8903 | 0,8945 | 0,8987 | 0,9030 | 0,9072 | 0,9114 | 0,9156 | 0,9198 | 0,9241 | 0,9283 |
| 19,0 | 0,8866 | 0,8908 | 0,8950 | 0,8992 | 0,9034 | 0,9076 | 0,9118 | 0,9160 | 0,9202 | 0,9244 |
| 19,5 | 0,8828 | 0,8870 | 0,8912 | 0,8954 | 0,8996 | 0,9038 | 0,9079 | 0,9121 | 0,9163 | 0,9205 |
| 20,0 | 0,8792 | 0,8833 | 0,8875 | 0,8917 | 0,8958 | 0,9000 | 0,9042 | 0,9083 | 0,9125 | 0,9167 |
| 20,5 | 0,8755 | 0,8797 | 0,8838 | 0,8880 | 0,8921 | 0,8963 | 0,9004 | 0,9046 | 0,9087 | 0,9129 |
| 21,0 | 0,8719 | 0,8760 | 0,8802 | 0,8843 | 0,8884 | 0,8926 | 0,8967 | 0,9008 | 0,9050 | 0,9091 |
| 21,5 | 0,8683 | 0,8724 | 0,8765 | 0,8807 | 0,8848 | 0,8889 | 0,8930 | 0,8971 | 0,9012 | 0,9053 |
| 22,0 | 0,8648 | 0,8689 | 0,8730 | 0,8770 | 0,8811 | 0,8852 | 0,8893 | 0,8934 | 0,8975 | 0,9016 |
| 22,5 | 0,8612 | 0,8653 | 0,8694 | 0,8735 | 0,8776 | 0,8816 | 0,8857 | 0,8898 | 0,8939 | 0,8980 |
| 23,0 | 0,8577 | 0,8618 | 0,8659 | 0,8699 | 0,8740 | 0,8780 | 0,8821 | 0,8862 | 0,8902 | 0,8943 |
| 23,5 | 0,8543 | 0,8583 | 0,8623 | 0,8664 | 0,8704 | 0,8745 | 0,8785 | 0,8826 | 0,8866 | 0,8907 |
| 24,0 | 0,8508 | 0,8548 | 0,8589 | 0,8629 | 0,8669 | 0,8710 | 0,8750 | 0,8790 | 0,8831 | 0,8871 |
| 24,5 | 0,8474 | 0,8514 | 0,8554 | 0,8594 | 0,8635 | 0,8675 | 0,8715 | 0,8755 | 0,8795 | 0,8835 |
| 25,0 | 0,8440 | 0,8480 | 0,8520 | 0,8560 | 0,8600 | 0,8640 | 0,8680 | 0,8720 | 0,8760 | 0,8800 |
| 25,5 | 0,8406 | 0,8446 | 0,8486 | 0,8526 | 0,8566 | 0,8606 | 0,8645 | 0,8685 | 0,8725 | 0,8765 |
| 26,0 | 0,8373 | 0,8413 | 0,8452 | 0,8492 | 0,8532 | 0,8571 | 0,8611 | 0,8651 | 0,8690 | 0,8730 |
| 26,5 | 0,8340 | 0,8379 | 0,8419 | 0,8458 | 0,8498 | 0,8538 | 0,8577 | 0,8617 | 0,8656 | 0,8696 |
| 27,0 | 0,8307 | 0,8346 | 0,8386 | 0,8425 | 0,8465 | 0,8504 | 0,8543 | 0,8583 | 0,8622 | 0,8661 |
| 27,5 | 0,8275 | 0,8314 | 0,8353 | 0,8392 | 0,8431 | 0,8471 | 0,8510 | 0,8549 | 0,8588 | 0,8627 |
| 28,0 | 0,8242 | 0,8281 | 0,8320 | 0,8359 | 0,8398 | 0,8438 | 0,8477 | 0,8516 | 0,8555 | 0,8594 |
| 28,5 | 0,8210 | 0,8249 | 0,8288 | 0,8327 | 0,8366 | 0,8405 | 0,8444 | 0,8482 | 0,8521 | 0,8560 |
| 29,0 | 0,8178 | 0,8217 | 0,8256 | 0,8295 | 0,8333 | 0,8372 | 0,8411 | 0,8450 | 0,8488 | 0,8527 |
| 29,5 | 0,8147 | 0,8185 | 0,8224 | 0,8263 | 0,8301 | 0,8340 | 0,8378 | 0,8417 | 0,8456 | 0,8494 |
| 30,0 | 0,8115 | 0,8154 | 0,8192 | 0,8231 | 0,8269 | 0,8308 | 0,8346 | 0,8385 | 0,8423 | 0,8462 |
| 30,5 | 0,8084 | 0,8123 | 0,8161 | 0,8199 | 0,8238 | 0,8276 | 0,8314 | 0,8352 | 0,8391 | 0,8429 |
| 31,0 | 0,8053 | 0,8092 | 0,8130 | 0,8168 | 0,8206 | 0,8244 | 0,8282 | 0,8321 | 0,8359 | 0,8397 |
| 31,5 | 0,8023 | 0,8061 | 0,8099 | 0,8137 | 0,8175 | 0,8213 | 0,8251 | 0,8289 | 0,8327 | 0,8365 |
| 32,0 | 0,7992 | 0,8030 | 0,8068 | 0,8106 | 0,8144 | 0,8182 | 0,8220 | 0,8258 | 0,8295 | 0,8333 |
| 32,5 | 0,7962 | 0,8000 | 0,8038 | 0,8075 | 0,8113 | 0,8151 | 0,8189 | 0,8226 | 0,8264 | 0,8302 |
| 33,0 | 0,7932 | 0,7970 | 0,8008 | 0,8045 | 0,8083 | 0,8120 | 0,8158 | 0,8195 | 0,8233 | 0,8271 |
| 33,5 | 0,7903 | 0,7940 | 0,7978 | 0,8015 | 0,8052 | 0,8090 | 0,8127 | 0,8165 | 0,8202 | 0,8240 |
| 34,0 | 0,7873 | 0,7910 | 0,7948 | 0,7985 | 0,8022 | 0,8060 | 0,8097 | 0,8134 | 0,8172 | 0,8209 |
| 34,5 | 0,7844 | 0,7881 | 0,7918 | 0,7955 | 0,7993 | 0,8030 | 0,8067 | 0,8104 | 0,8141 | 0,8178 |
| 35,0 | 0,7815 | 0,7852 | 0,7889 | 0,7926 | 0,7963 | 0,8000 | 0,8037 | 0,8074 | 0,8111 | 0,8148 |
| 35,5 | 0,7786 | 0,7823 | 0,7860 | 0,7897 | 0,7934 | 0,7970 | 0,8007 | 0,8044 | 0,8081 | 0,8118 |
| 36,0 | 0,7757 | 0,7794 | 0,7831 | 0,7868 | 0,7904 | 0,7941 | 0,7978 | 0,8015 | 0,8051 | 0,8088 |
| 36,5 | 0,7729 | 0,7766 | 0,7802 | 0,7839 | 0,7875 | 0,7912 | 0,7949 | 0,7985 | 0,8022 | 0,8059 |
| 37,0 | 0,7701 | 0,7737 | 0,7774 | 0,7810 | 0,7847 | 0,7883 | 0,7920 | 0,7956 | 0,7993 | 0,8029 |
| 37,5 | 0,7673 | 0,7709 | 0,7745 | 0,7782 | 0,7818 | 0,7855 | 0,7891 | 0,7927 | 0,7964 | 0,8000 |
| 38,0 | 0,7645 | 0,7681 | 0,7717 | 0,7754 | 0,7790 | 0,7826 | 0,7862 | 0,7899 | 0,7935 | 0,7971 |
| 38,5 | 0,7617 | 0,7653 | 0,7690 | 0,7726 | 0,7762 | 0,7798 | 0,7834 | 0,7870 | 0,7906 | 0,7942 |
| 39,0 | 0,7590 | 0,7626 | 0,7662 | 0,7698 | 0,7734 | 0,7770 | 0,7806 | 0,7842 | 0,7878 | 0,7914 |
| 39,5 | 0,7563 | 0,7599 | 0,7634 | 0,7670 | 0,7706 | 0,7742 | 0,7778 | 0,7814 | 0,7849 | 0,7885 |
| 40,0 | 0,7536 | 0,7571 | 0,7607 | 0,7643 | 0,7679 | 0,7714 | 0,7750 | 0,7786 | 0,7821 | 0,7857 |

Bảng 1 (tiếp theo)

| Wq (%) Wt (%) | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0995 | 1,1045 | 1,1095 | 1,1144 | 1,1194 | 1,1244 | 1,1294 | 1,1343 | 1,1393 | 1,1443 |
| 1,0 | 1,0941 | 1,0990 | 1,1040 | 1,1089 | 1,1139 | 1,1188 | 1,1238 | 1,1287 | 1,1337 | 1,1386 |
| 1,5 | 1,0887 | 1,0936 | 1,0985 | 1,1034 | 1,1084 | 1,1133 | 1,1182 | 1,1232 | 1,1281 | 1,1330 |
| 2,0 | 1,0833 | 1,0882 | 1,0931 | 1,0980 | 1,1029 | 1,1078 | 1,1127 | 1,1176 | 1,1225 | 1,1275 |
| 2,5 | 1,0780 | 1,0829 | 1,0878 | 1,0927 | 1,0976 | 1,1024 | 1,1073 | 1,1122 | 1,1171 | 1,1220 |
| 3,0 | 1,0728 | 1,0777 | 1,0825 | 1,0874 | 1,0922 | 1,0971 | 1,1019 | 1,1068 | 1,1117 | 1,1165 |
| 3,5 | 1,0676 | 1,0725 | 1,0773 | 1,0821 | 1,0870 | 1,0918 | 1,0966 | 1,1014 | 1,1063 | 1,1111 |
| 4,0 | 1,0625 | 1,0673 | 1,0721 | 1,0769 | 1,0817 | 1,0865 | 1,0913 | 1,0962 | 1,1010 | 1,1058 |
| 4,5 | 1,0574 | 1,0622 | 1,0670 | 1,0718 | 1,0766 | 1,0813 | 1,0861 | 1,0909 | 1,0957 | 1,1005 |
| 5,0 | 1,0524 | 1,0571 | 1,0619 | 1,0667 | 1,0714 | 1,0762 | 1,0810 | 1,0857 | 1,0905 | 1,0952 |
| 5,5 | 1,0474 | 1,0521 | 1,0569 | 1,0616 | 1,0664 | 1,0711 | 1,0758 | 1,0806 | 1,0853 | 1,0900 |
| 6,0 | 1,0425 | 1,0472 | 1,0519 | 1,0566 | 1,0613 | 1,0660 | 1,0708 | 1,0755 | 1,0802 | 1,0849 |
| 6,5 | 1,0376 | 1,0423 | 1,0469 | 1,0516 | 1,0563 | 1,0610 | 1,0657 | 1,0704 | 1,0751 | 1,0798 |
| 7,0 | 1,0327 | 1,0374 | 1,0421 | 1,0467 | 1,0514 | 1,0561 | 1,0607 | 1,0654 | 1,0701 | 1,0748 |
| 7,5 | 1,0279 | 1,0326 | 1,0372 | 1,0419 | 1,0465 | 1,0512 | 1,0558 | 1,0605 | 1,0651 | 1,0698 |
| 8,0 | 1,0231 | 1,0278 | 1,0324 | 1,0370 | 1,0417 | 1,0463 | 1,0509 | 1,0556 | 1,0602 | 1,0648 |
| 8,5 | 1,0184 | 1,0230 | 1,0276 | 1,0323 | 1,0369 | 1,0415 | 1,0461 | 1,0507 | 1,0553 | 1,0599 |
| 9,0 | 1,0138 | 1,0183 | 1,0229 | 1,0275 | 1,0321 | 1,0367 | 1,0413 | 1,0459 | 1,0505 | 1,0550 |
| 9,5 | 1,0091 | 1,0137 | 1,0183 | 1,0228 | 1,0274 | 1,0320 | 1,0365 | 1,0411 | 1,0457 | 1,0502 |
| 10,0 | 1,0045 | 1,0091 | 1,0136 | 1,0182 | 1,0227 | 1,0273 | 1,0318 | 1,0364 | 1,0409 | 1,0455 |
| 10,5 | 1,0000 | 1,0045 | 1,0090 | 1,0136 | 1,0181 | 1,0226 | 1,0271 | 1,0317 | 1,0362 | 1,0407 |
| 11,0 | 0,9955 | 1,0000 | 1,0045 | 1,0090 | 1,0135 | 1,0180 | 1,0225 | 1,0270 | 1,0315 | 1,0360 |
| 11,5 | 0,9910 | 0,9955 | 1,0000 | 1,0045 | 1,0090 | 1,0135 | 1,0179 | 1,0224 | 1,0269 | 1,0314 |
| 12,0 | 0,9866 | 0,9911 | 0,9955 | 1,0000 | 1,0045 | 1,0089 | 1,0134 | 1,0179 | 1,0223 | 1,0268 |
| 12,5 | 0,9822 | 0,9867 | 0,9911 | 0,9956 | 1,0000 | 1,0044 | 1,0089 | 1,0133 | 1,0178 | 1,0222 |
| 13,0 | 0,9779 | 0,9823 | 0,9867 | 0,9912 | 0,9956 | 1,0000 | 1,0044 | 1,0088 | 1,0133 | 1,0177 |
| 13,5 | 0,9736 | 0,9780 | 0,9824 | 0,9868 | 0,9912 | 0,9956 | 1,0000 | 1,0044 | 1,0088 | 1,0132 |
| 14,0 | 0,9693 | 0,9737 | 0,9781 | 0,9825 | 0,9868 | 0,9912 | 0,9956 | 1,0000 | 1,0044 | 1,0088 |
| 14,5 | 0,9651 | 0,9694 | 0,9738 | 0,9782 | 0,9825 | 0,9869 | 0,9913 | 0,9956 | 1,0000 | 1,0044 |
| 15,0 | 0,9609 | 0,9652 | 0,9696 | 0,9739 | 0,9783 | 0,9826 | 0,9870 | 0,9913 | 0,9957 | 1,0000 |
| 15,5 | 0,9567 | 0,9610 | 0,9654 | 0,9697 | 0,9740 | 0,9784 | 0,9827 | 0,9870 | 0,9913 | 0,9957 |
| 16,0 | 0,9526 | 0,9569 | 0,9612 | 0,9655 | 0,9698 | 0,9741 | 0,9784 | 0,9828 | 0,9871 | 0,9914 |
| 16,5 | 0,9485 | 0,9528 | 0,9571 | 0,9614 | 0,9657 | 0,9700 | 0,9742 | 0,9785 | 0,9828 | 0,9871 |
| 17,0 | 0,9444 | 0,9487 | 0,9530 | 0,9573 | 0,9615 | 0,9658 | 0,9701 | 0,9744 | 0,9786 | 0,9829 |
| 17,5 | 0,9404 | 0,9447 | 0,9489 | 0,9532 | 0,9574 | 0,9617 | 0,9660 | 0,9702 | 0,9745 | 0,9787 |
| 18,0 | 0,9364 | 0,9407 | 0,9449 | 0,9492 | 0,9534 | 0,9576 | 0,9619 | 0,9661 | 0,9703 | 0,9746 |
| 18,5 | 0,9325 | 0,9367 | 0,9409 | 0,9451 | 0,9494 | 0,9536 | 0,9578 | 0,9620 | 0,9662 | 0,9705 |
| 19,0 | 0,9286 | 0,9328 | 0,9370 | 0,9412 | 0,9454 | 0,9496 | 0,9538 | 0,9580 | 0,9622 | 0,9664 |
| 19,5 | 0,9247 | 0,9289 | 0,9331 | 0,9372 | 0,9414 | 0,9456 | 0,9498 | 0,9540 | 0,9582 | 0,9623 |
| 20,0 | 0,9208 | 0,9250 | 0,9292 | 0,9333 | 0,9375 | 0,9417 | 0,9458 | 0,9500 | 0,9542 | 0,9583 |
| 20,5 | 0,9170 | 0,9212 | 0,9253 | 0,9295 | 0,9336 | 0,9378 | 0,9419 | 0,9461 | 0,9502 | 0,9544 |
| 21,0 | 0,9132 | 0,9174 | 0,9215 | 0,9256 | 0,9298 | 0,9339 | 0,9380 | 0,9421 | 0,9463 | 0,9504 |
| 21,5 | 0,9095 | 0,9136 | 0,9177 | 0,9218 | 0,9259 | 0,9300 | 0,9342 | 0,9383 | 0,9424 | 0,9465 |
| 22,0 | 0,9057 | 0,9098 | 0,9139 | 0,9180 | 0,9221 | 0,9262 | 0,9303 | 0,9344 | 0,9385 | 0,9426 |
| 22,5 | 0,9020 | 0,9061 | 0,9102 | 0,9143 | 0,9184 | 0,9224 | 0,9265 | 0,9306 | 0,9347 | 0,9388 |
| 23,0 | 0,8984 | 0,9024 | 0,9065 | 0,9106 | 0,9146 | 0,9187 | 0,9228 | 0,9268 | 0,9309 | 0,9350 |
| 23,5 | 0,8947 | 0,8988 | 0,9028 | 0,9069 | 0,9109 | 0,9150 | 0,9190 | 0,9231 | 0,9271 | 0,9312 |
| 24,0 | 0,8911 | 0,8952 | 0,8992 | 0,9032 | 0,9073 | 0,9113 | 0,9153 | 0,9194 | 0,9234 | 0,9274 |
| 24,5 | 0,8876 | 0,8916 | 0,8956 | 0,8996 | 0,9036 | 0,9076 | 0,9116 | 0,9157 | 0,9197 | 0,9237 |
| 25,0 | 0,8840 | 0,8880 | 0,8920 | 0,8960 | 0,9000 | 0,9040 | 0,9080 | 0,9120 | 0,9160 | 0,9200 |
| 25,5 | 0,8805 | 0,8845 | 0,8884 | 0,8924 | 0,8964 | 0,9004 | 0,9044 | 0,9084 | 0,9124 | 0,9163 |
| 26,0 | 0,8770 | 0,8810 | 0,8849 | 0,8889 | 0,8929 | 0,8968 | 0,9008 | 0,9048 | 0,9087 | 0,9127 |
| 26,5 | 0,8735 | 0,8775 | 0,8814 | 0,8854 | 0,8893 | 0,8933 | 0,8972 | 0,9012 | 0,9051 | 0,9091 |
| 27,0 | 0,8701 | 0,8740 | 0,8780 | 0,8819 | 0,8858 | 0,8898 | 0,8937 | 0,8976 | 0,9016 | 0,9055 |
| 27,5 | 0,8667 | 0,8706 | 0,8745 | 0,8784 | 0,8824 | 0,8863 | 0,8902 | 0,8941 | 0,8980 | 0,9020 |
| 28,0 | 0,8633 | 0,8672 | 0,8711 | 0,8750 | 0,8789 | 0,8828 | 0,8867 | 0,8906 | 0,8945 | 0,8984 |
| 28,5 | 0,8599 | 0,8638 | 0,8677 | 0,8716 | 0,8755 | 0,8794 | 0,8833 | 0,8872 | 0,8911 | 0,8949 |
| 29,0 | 0,8566 | 0,8605 | 0,8643 | 0,8682 | 0,8721 | 0,8760 | 0,8798 | 0,8837 | 0,8876 | 0,8915 |
| 29,5 | 0,8533 | 0,8571 | 0,8610 | 0,8649 | 0,8687 | 0,8726 | 0,8764 | 0,8803 | 0,8842 | 0,8880 |
| 30,0 | 0,8500 | 0,8538 | 0,8577 | 0,8615 | 0,8654 | 0,8692 | 0,8731 | 0,8769 | 0,8808 | 0,8846 |
| 30,5 | 0,8467 | 0,8506 | 0,8544 | 0,8582 | 0,8621 | 0,8659 | 0,8697 | 0,8736 | 0,8774 | 0,8812 |
| 31,0 | 0,8435 | 0,8473 | 0,8511 | 0,8550 | 0,8588 | 0,8626 | 0,8664 | 0,8702 | 0,8740 | 0,8779 |
| 31,5 | 0,8403 | 0,8441 | 0,8479 | 0,8517 | 0,8555 | 0,8593 | 0,8631 | 0,8669 | 0,8707 | 0,8745 |
| 32,0 | 0,8371 | 0,8409 | 0,8447 | 0,8485 | 0,8523 | 0,8561 | 0,8598 | 0,8636 | 0,8674 | 0,8712 |
| 32,5 | 0,8340 | 0,8377 | 0,8415 | 0,8453 | 0,8491 | 0,8528 | 0,8566 | 0,8604 | 0,8642 | 0,8679 |
| 33,0 | 0,8308 | 0,8346 | 0,8383 | 0,8421 | 0,8459 | 0,8496 | 0,8534 | 0,8571 | 0,8609 | 0,8647 |
| 33,5 | 0,8277 | 0,8315 | 0,8352 | 0,8390 | 0,8427 | 0,8464 | 0,8502 | 0,8539 | 0,8577 | 0,8614 |
| 34,0 | 0,8246 | 0,8284 | 0,8321 | 0,8358 | 0,8396 | 0,8433 | 0,8470 | 0,8507 | 0,8545 | 0,8582 |
| 34,5 | 0,8216 | 0,8253 | 0,8290 | 0,8327 | 0,8364 | 0,8401 | 0,8439 | 0,8476 | 0,8513 | 0,8550 |
| 35,0 | 0,8185 | 0,8222 | 0,8259 | 0,8296 | 0,8333 | 0,8370 | 0,8407 | 0,8444 | 0,8481 | 0,8519 |
| 35,5 | 0,8155 | 0,8192 | 0,8229 | 0,8266 | 0,8303 | 0,8339 | 0,8376 | 0,8413 | 0,8450 | 0,8487 |
| 36,0 | 0,8125 | 0,8162 | 0,8199 | 0,8235 | 0,8272 | 0,8309 | 0,8346 | 0,8382 | 0,8419 | 0,8456 |
| 36,5 | 0,8095 | 0,8132 | 0,8168 | 0,8205 | 0,8242 | 0,8278 | 0,8315 | 0,8352 | 0,8388 | 0,8425 |
| 37,0 | 0,8066 | 0,8102 | 0,8139 | 0,8175 | 0,8212 | 0,8248 | 0,8285 | 0,8321 | 0,8358 | 0,8394 |
| 37,5 | 0,8036 | 0,8073 | 0,8109 | 0,8145 | 0,8182 | 0,8218 | 0,8255 | 0,8291 | 0,8327 | 0,8364 |
| 38,0 | 0,8007 | 0,8043 | 0,8080 | 0,8116 | 0,8152 | 0,8188 | 0,8225 | 0,8261 | 0,8297 | 0,8333 |
| 38,5 | 0,7978 | 0,8014 | 0,8051 | 0,8087 | 0,8123 | 0,8159 | 0,8195 | 0,8231 | 0,8267 | 0,8303 |
| 39,0 | 0,7950 | 0,7986 | 0,8022 | 0,8058 | 0,8094 | 0,8129 | 0,8165 | 0,8201 | 0,8237 | 0,8273 |
| 39,5 | 0,7921 | 0,7957 | 0,7993 | 0,8029 | 0,8065 | 0,8100 | 0,8136 | 0,8172 | 0,8208 | 0,8244 |
| 40,0 | 0,7893 | 0,7929 | 0,7964 | 0,8000 | 0,8036 | 0,8071 | 0,8107 | 0,8143 | 0,8179 | 0,8214 |

Bảng 1 (tiếp theo)

| Wq (%) Wt (%) | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,1493 | 1,1542 | 1,1592 | 1,1642 | 1,1692 | 1,1741 | 1,1791 | 1,1841 | 1,1891 | 1,1940 |
| 1,0 | 1,1436 | 1,1485 | 1,1535 | 1,1584 | 1,1634 | 1,1683 | 1,1733 | 1,1782 | 1,1832 | 1,1881 |
| 1,5 | 1,1379 | 1,1429 | 1,1478 | 1,1527 | 1,1576 | 1,1626 | 1,1675 | 1,1724 | 1,1773 | 1,1823 |
| 2,0 | 1,1324 | 1,1373 | 1,1422 | 1,1471 | 1,1520 | 1,1569 | 1,1618 | 1,1667 | 1,1716 | 1,1765 |
| 2,5 | 1,1268 | 1,1317 | 1,1366 | 1,1415 | 1,1463 | 1,1512 | 1,1561 | 1,1610 | 1,1659 | 1,1707 |
| 3,0 | 1,1214 | 1,1262 | 1,1311 | 1,1359 | 1,1408 | 1,1456 | 1,1505 | 1,1553 | 1,1602 | 1,1650 |
| 3,5 | 1,1159 | 1,1208 | 1,1256 | 1,1304 | 1,1353 | 1,1401 | 1,1449 | 1,1498 | 1,1546 | 1,1594 |
| 4,0 | 1,1106 | 1,1154 | 1,1202 | 1,1250 | 1,1298 | 1,1346 | 1,1394 | 1,1442 | 1,1490 | 1,1538 |
| 4,5 | 1,1053 | 1,1100 | 1,1148 | 1,1196 | 1,1244 | 1,1292 | 1,1340 | 1,1388 | 1,1435 | 1,1483 |
| 5,0 | 1,1000 | 1,1048 | 1,1095 | 1,1143 | 1,1190 | 1,1238 | 1,1286 | 1,1333 | 1,1381 | 1,1429 |
| 5,5 | 1,0948 | 1,0995 | 1,1043 | 1,1090 | 1,1137 | 1,1185 | 1,1232 | 1,1280 | 1,1327 | 1,1374 |
| 6,0 | 1,0896 | 1,0943 | 1,0991 | 1,1038 | 1,1085 | 1,1132 | 1,1179 | 1,1226 | 1,1274 | 1,1321 |
| 6,5 | 1,0845 | 1,0892 | 1,0939 | 1,0986 | 1,1033 | 1,1080 | 1,1127 | 1,1174 | 1,1221 | 1,1268 |
| 7,0 | 1,0794 | 1,0841 | 1,0888 | 1,0935 | 1,0981 | 1,1028 | 1,1075 | 1,1121 | 1,1168 | 1,1215 |
| 7,5 | 1,0744 | 1,0791 | 1,0837 | 1,0884 | 1,0930 | 1,0977 | 1,1023 | 1,1070 | 1,1116 | 1,1163 |
| 8,0 | 1,0694 | 1,0741 | 1,0787 | 1,0833 | 1,0880 | 1,0926 | 1,0972 | 1,1019 | 1,1065 | 1,1111 |
| 8,5 | 1,0645 | 1,0691 | 1,0737 | 1,0783 | 1,0829 | 1,0876 | 1,0922 | 1,0968 | 1,1014 | 1,1060 |
| 9,0 | 1,0596 | 1,0642 | 1,0688 | 1,0734 | 1,0780 | 1,0826 | 1,0872 | 1,0917 | 1,0963 | 1,1009 |
| 9,5 | 1,0548 | 1,0594 | 1,0639 | 1,0685 | 1,0731 | 1,0776 | 1,0822 | 1,0868 | 1,0913 | 1,0959 |
| 10,0 | 1,0500 | 1,0545 | 1,0591 | 1,0636 | 1,0682 | 1,0727 | 1,0773 | 1,0818 | 1,0864 | 1,0909 |
| 10,5 | 1,0452 | 1,0498 | 1,0543 | 1,0588 | 1,0633 | 1,0679 | 1,0724 | 1,0769 | 1,0814 | 1,0860 |
| 11,0 | 1,0405 | 1,0450 | 1,0495 | 1,0541 | 1,0586 | 1,0631 | 1,0676 | 1,0721 | 1,0766 | 1,0811 |
| 11,5 | 1,0359 | 1,0404 | 1,0448 | 1,0493 | 1,0538 | 1,0583 | 1,0628 | 1,0673 | 1,0717 | 1,0762 |
| 12,0 | 1,0313 | 1,0357 | 1,0402 | 1,0446 | 1,0491 | 1,0536 | 1,0580 | 1,0625 | 1,0670 | 1,0714 |
| 12,5 | 1,0267 | 1,0311 | 1,0356 | 1,0400 | 1,0444 | 1,0489 | 1,0533 | 1,0578 | 1,0622 | 1,0667 |
| 13,0 | 1,0221 | 1,0265 | 1,0310 | 1,0354 | 1,0398 | 1,0442 | 1,0487 | 1,0531 | 1,0575 | 1,0619 |
| 13,5 | 1,0176 | 1,0220 | 1,0264 | 1,0308 | 1,0352 | 1,0396 | 1,0441 | 1,0485 | 1,0529 | 1,0573 |
| 14,0 | 1,0132 | 1,0175 | 1,0219 | 1,0263 | 1,0307 | 1,0351 | 1,0395 | 1,0439 | 1,0482 | 1,0526 |
| 14,5 | 1,0087 | 1,0131 | 1,0175 | 1,0218 | 1,0262 | 1,0306 | 1,0349 | 1,0393 | 1,0437 | 1,0480 |
| 15,0 | 1,0043 | 1,0087 | 1,0130 | 1,0174 | 1,0217 | 1,0261 | 1,0304 | 1,0348 | 1,0391 | 1,0435 |
| 15,5 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0087 | 1,0130 | 1,0173 | 1,0216 | 1,0260 | 1,0303 | 1,0346 | 1,0390 |
| 16,0 | 0,9957 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0086 | 1,0129 | 1,0172 | 1,0216 | 1,0259 | 1,0302 | 1,0345 |
| 16,5 | 0,9914 | 0,9957 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0086 | 1,0129 | 1,0172 | 1,0215 | 1,0258 | 1,0300 |
| 17,0 | 0,9872 | 0,9915 | 0,9957 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0085 | 1,0128 | 1,0171 | 1,0214 | 1,0256 |
| 17,5 | 0,9830 | 0,9872 | 0,9915 | 0,9957 | 1,0000 | 1,0043 | 1,0085 | 1,0128 | 1,0170 | 1,0213 |
| 18,0 | 0,9788 | 0,9831 | 0,9873 | 0,9915 | 0,9958 | 1,0000 | 1,0042 | 1,0085 | 1,0127 | 1,0169 |
| 18,5 | 0,9747 | 0,9789 | 0,9831 | 0,9873 | 0,9916 | 0,9958 | 1,0000 | 1,0042 | 1,0084 | 1,0127 |
| 19,0 | 0,9706 | 0,9748 | 0,9790 | 0,9832 | 0,9874 | 0,9916 | 0,9958 | 1,0000 | 1,0042 | 1,0084 |
| 19,5 | 0,9665 | 0,9707 | 0,9749 | 0,9791 | 0,9833 | 0,9874 | 0,9916 | 0,9958 | 1,0000 | 1,0042 |
| 20,0 | 0,9625 | 0,9667 | 0,9708 | 0,9750 | 0,9792 | 0,9833 | 0,9875 | 0,9917 | 0,9958 | 1,0000 |
| 20,5 | 0,9585 | 0,9627 | 0,9668 | 0,9710 | 0,9751 | 0,9793 | 0,9834 | 0,9876 | 0,9917 | 0,9959 |
| 21,0 | 0,9545 | 0,9587 | 0,9628 | 0,9669 | 0,9711 | 0,9752 | 0,9793 | 0,9835 | 0,9876 | 0,9917 |
| 21,5 | 0,9506 | 0,9547 | 0,9588 | 0,9630 | 0,9671 | 0,9712 | 0,9753 | 0,9794 | 0,9835 | 0,9877 |
| 22,0 | 0,9467 | 0,9508 | 0,9549 | 0,9590 | 0,9631 | 0,9672 | 0,9713 | 0,9754 | 0,9795 | 0,9836 |
| 22,5 | 0,9429 | 0,9469 | 0,9510 | 0,9551 | 0,9592 | 0,9633 | 0,9673 | 0,9714 | 0,9755 | 0,9796 |
| 23,0 | 0,9390 | 0,9431 | 0,9472 | 0,9512 | 0,9553 | 0,9593 | 0,9634 | 0,9675 | 0,9715 | 0,9756 |
| 23,5 | 0,9352 | 0,9393 | 0,9433 | 0,9474 | 0,9514 | 0,9555 | 0,9595 | 0,9636 | 0,9676 | 0,9717 |
| 24,0 | 0,9315 | 0,9355 | 0,9395 | 0,9435 | 0,9476 | 0,9516 | 0,9556 | 0,9597 | 0,9637 | 0,9677 |
| 24,5 | 0,9277 | 0,9317 | 0,9357 | 0,9398 | 0,9438 | 0,9478 | 0,9518 | 0,9558 | 0,9598 | 0,9639 |
| 25,0 | 0,9240 | 0,9280 | 0,9320 | 0,9360 | 0,9400 | 0,9440 | 0,9480 | 0,9520 | 0,9560 | 0,9600 |
| 25,5 | 0,9203 | 0,9243 | 0,9283 | 0,9323 | 0,9363 | 0,9402 | 0,9442 | 0,9482 | 0,9522 | 0,9562 |
| 26,0 | 0,9167 | 0,9206 | 0,9246 | 0,9286 | 0,9325 | 0,9365 | 0,9405 | 0,9444 | 0,9484 | 0,9524 |
| 26,5 | 0,9130 | 0,9170 | 0,9209 | 0,9249 | 0,9289 | 0,9328 | 0,9368 | 0,9407 | 0,9447 | 0,9486 |
| 27,0 | 0,9094 | 0,9134 | 0,9173 | 0,9213 | 0,9252 | 0,9291 | 0,9331 | 0,9370 | 0,9409 | 0,9449 |
| 27,5 | 0,9059 | 0,9098 | 0,9137 | 0,9176 | 0,9216 | 0,9255 | 0,9294 | 0,9333 | 0,9373 | 0,9412 |
| 28,0 | 0,9023 | 0,9063 | 0,9102 | 0,9141 | 0,9180 | 0,9219 | 0,9258 | 0,9297 | 0,9336 | 0,9375 |
| 28,5 | 0,8988 | 0,9027 | 0,9066 | 0,9105 | 0,9144 | 0,9183 | 0,9222 | 0,9261 | 0,9300 | 0,9339 |
| 29,0 | 0,8953 | 0,8992 | 0,9031 | 0,9070 | 0,9109 | 0,9147 | 0,9186 | 0,9225 | 0,9264 | 0,9302 |
| 29,5 | 0,8919 | 0,8958 | 0,8996 | 0,9035 | 0,9073 | 0,9112 | 0,9151 | 0,9189 | 0,9228 | 0,9266 |
| 30,0 | 0,8885 | 0,8923 | 0,8962 | 0,9000 | 0,9038 | 0,9077 | 0,9115 | 0,9154 | 0,9192 | 0,9231 |
| 30,5 | 0,8851 | 0,8889 | 0,8927 | 0,8966 | 0,9004 | 0,9042 | 0,9080 | 0,9119 | 0,9157 | 0,9195 |
| 31,0 | 0,8817 | 0,8855 | 0,8893 | 0,8931 | 0,8969 | 0,9008 | 0,9046 | 0,9084 | 0,9122 | 0,9160 |
| 31,5 | 0,8783 | 0,8821 | 0,8859 | 0,8897 | 0,8935 | 0,8973 | 0,9011 | 0,9049 | 0,9087 | 0,9125 |
| 32,0 | 0,8750 | 0,8788 | 0,8826 | 0,8864 | 0,8902 | 0,8939 | 0,8977 | 0,9015 | 0,9053 | 0,9091 |
| 32,5 | 0,8717 | 0,8755 | 0,8792 | 0,8830 | 0,8868 | 0,8906 | 0,8943 | 0,8981 | 0,9019 | 0,9057 |
| 33,0 | 0,8684 | 0,8722 | 0,8759 | 0,8797 | 0,8835 | 0,8872 | 0,8910 | 0,8947 | 0,8985 | 0,9023 |
| 33,5 | 0,8652 | 0,8689 | 0,8727 | 0,8764 | 0,8801 | 0,8839 | 0,8876 | 0,8914 | 0,8951 | 0,8989 |
| 34,0 | 0,8619 | 0,8657 | 0,8694 | 0,8731 | 0,8769 | 0,8806 | 0,8843 | 0,8881 | 0,8918 | 0,8955 |
| 34,5 | 0,8587 | 0,8625 | 0,8662 | 0,8699 | 0,8736 | 0,8773 | 0,8810 | 0,8848 | 0,8885 | 0,8922 |
| 35,0 | 0,8556 | 0,8593 | 0,8630 | 0,8667 | 0,8704 | 0,8741 | 0,8778 | 0,8815 | 0,8852 | 0,8889 |
| 35,5 | 0,8524 | 0,8561 | 0,8598 | 0,8635 | 0,8672 | 0,8708 | 0,8745 | 0,8782 | 0,8819 | 0,8856 |
| 36,0 | 0,8493 | 0,8529 | 0,8566 | 0,8603 | 0,8640 | 0,8676 | 0,8713 | 0,8750 | 0,8787 | 0,8824 |
| 36,5 | 0,8462 | 0,8498 | 0,8535 | 0,8571 | 0,8608 | 0,8645 | 0,8681 | 0,8718 | 0,8755 | 0,8791 |
| 37,0 | 0,8431 | 0,8467 | 0,8504 | 0,8540 | 0,8577 | 0,8613 | 0,8650 | 0,8686 | 0,8723 | 0,8759 |
| 37,5 | 0,8400 | 0,8436 | 0,8473 | 0,8509 | 0,8545 | 0,8582 | 0,8618 | 0,8655 | 0,8691 | 0,8727 |
| 38,0 | 0,8370 | 0,8406 | 0,8442 | 0,8478 | 0,8514 | 0,8551 | 0,8587 | 0,8623 | 0,8659 | 0,8696 |
| 38,5 | 0,8339 | 0,8375 | 0,8412 | 0,8448 | 0,8484 | 0,8520 | 0,8556 | 0,8592 | 0,8628 | 0,8664 |
| 39,0 | 0,8309 | 0,8345 | 0,8381 | 0,8417 | 0,8453 | 0,8489 | 0,8525 | 0,8561 | 0,8597 | 0,8633 |
| 39,5 | 0,8280 | 0,8315 | 0,8351 | 0,8387 | 0,8423 | 0,8459 | 0,8495 | 0,8530 | 0,8566 | 0,8602 |
| 40,0 | 0,8250 | 0,8286 | 0,8321 | 0,8357 | 0,8393 | 0,8429 | 0,8464 | 0,8500 | 0,8536 | 0,8571 |

Bảng 1 (tiếp theo)

| Wq (%) Wt (%) | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,1990 | 1,2040 | 1,2090 | 1,2139 | 1,2189 | 1,2239 | 1,2289 | 1,2338 | 1,2388 | 1,2438 |
| 1,0 | 1,1931 | 1,1980 | 1,2030 | 1,2079 | 1,2129 | 1,2178 | 1,2228 | 1,2277 | 1,2327 | 1,2376 |
| 1,5 | 1,1872 | 1,1921 | 1,1970 | 1,2020 | 1,2069 | 1,2118 | 1,2167 | 1,2217 | 1,2266 | 1,2315 |
| 2,0 | 1,1814 | 1,1863 | 1,1912 | 1,1961 | 1,2010 | 1,2059 | 1,2108 | 1,2157 | 1,2206 | 1,2255 |
| 2,5 | 1,1756 | 1,1805 | 1,1854 | 1,1902 | 1,1951 | 1,2000 | 1,2049 | 1,2098 | 1,2146 | 1,2195 |
| 3,0 | 1,1699 | 1,1748 | 1,1796 | 1,1845 | 1,1893 | 1,1942 | 1,1990 | 1,2039 | 1,2087 | 1,2136 |
| 3,5 | 1,1643 | 1,1691 | 1,1739 | 1,1787 | 1,1836 | 1,1884 | 1,1932 | 1,1981 | 1,2029 | 1,2077 |
| 4,0 | 1,1587 | 1,1635 | 1,1683 | 1,1731 | 1,1779 | 1,1827 | 1,1875 | 1,1923 | 1,1971 | 1,2019 |
| 4,5 | 1,1531 | 1,1579 | 1,1627 | 1,1675 | 1,1722 | 1,1770 | 1,1818 | 1,1866 | 1,1914 | 1,1962 |
| 5,0 | 1,1476 | 1,1524 | 1,1571 | 1,1619 | 1,1667 | 1,1714 | 1,1762 | 1,1810 | 1,1857 | 1,1905 |
| 5,5 | 1,1422 | 1,1469 | 1,1517 | 1,1564 | 1,1611 | 1,1659 | 1,1706 | 1,1754 | 1,1801 | 1,1848 |
| 6,0 | 1,1368 | 1,1415 | 1,1462 | 1,1509 | 1,1557 | 1,1604 | 1,1651 | 1,1698 | 1,1745 | 1,1792 |
| 6,5 | 1,1315 | 1,1362 | 1,1408 | 1,1455 | 1,1502 | 1,1549 | 1,1596 | 1,1643 | 1,1690 | 1,1737 |
| 7,0 | 1,1262 | 1,1308 | 1,1355 | 1,1402 | 1,1449 | 1,1495 | 1,1542 | 1,1589 | 1,1636 | 1,1682 |
| 7,5 | 1,1209 | 1,1256 | 1,1302 | 1,1349 | 1,1395 | 1,1442 | 1,1488 | 1,1535 | 1,1581 | 1,1628 |
| 8,0 | 1,1157 | 1,1204 | 1,1250 | 1,1296 | 1,1343 | 1,1389 | 1,1435 | 1,1481 | 1,1528 | 1,1574 |
| 8,5 | 1,1106 | 1,1152 | 1,1198 | 1,1244 | 1,1290 | 1,1336 | 1,1382 | 1,1429 | 1,1475 | 1,1521 |
| 9,0 | 1,1055 | 1,1101 | 1,1147 | 1,1193 | 1,1239 | 1,1284 | 1,1330 | 1,1376 | 1,1422 | 1,1468 |
| 9,5 | 1,1005 | 1,1050 | 1,1096 | 1,1142 | 1,1187 | 1,1233 | 1,1279 | 1,1324 | 1,1370 | 1,1416 |
| 10,0 | 1,0955 | 1,1000 | 1,1045 | 1,1091 | 1,1136 | 1,1182 | 1,1227 | 1,1273 | 1,1318 | 1,1364 |
| 10,5 | 1,0905 | 1,0950 | 1,0995 | 1,1041 | 1,1086 | 1,1131 | 1,1176 | 1,1222 | 1,1267 | 1,1312 |
| 11,0 | 1,0856 | 1,0901 | 1,0946 | 1,0991 | 1,1036 | 1,1081 | 1,1126 | 1,1171 | 1,1216 | 1,1261 |
| 11,5 | 1,0807 | 1,0852 | 1,0897 | 1,0942 | 1,0987 | 1,1031 | 1,1076 | 1,1121 | 1,1166 | 1,1211 |
| 12,0 | 1,0759 | 1,0804 | 1,0848 | 1,0893 | 1,0938 | 1,0982 | 1,1027 | 1,1071 | 1,1116 | 1,1161 |
| 12,5 | 1,0711 | 1,0756 | 1,0800 | 1,0844 | 1,0889 | 1,0933 | 1,0978 | 1,1022 | 1,1067 | 1,1111 |
| 13,0 | 1,0664 | 1,0708 | 1,0752 | 1,0796 | 1,0841 | 1,0885 | 1,0929 | 1,0973 | 1,1018 | 1,1062 |
| 13,5 | 1,0617 | 1,0661 | 1,0705 | 1,0749 | 1,0793 | 1,0837 | 1,0881 | 1,0925 | 1,0969 | 1,1013 |
| 14,0 | 1,0570 | 1,0614 | 1,0658 | 1,0702 | 1,0746 | 1,0789 | 1,0833 | 1,0877 | 1,0921 | 1,0965 |
| 14,5 | 1,0524 | 1,0568 | 1,0611 | 1,0655 | 1,0699 | 1,0742 | 1,0786 | 1,0830 | 1,0873 | 1,0917 |
| 15,0 | 1,0478 | 1,0522 | 1,0565 | 1,0609 | 1,0652 | 1,0696 | 1,0739 | 1,0783 | 1,0826 | 1,0870 |
| 15,5 | 1,0433 | 1,0476 | 1,0519 | 1,0563 | 1,0606 | 1,0649 | 1,0693 | 1,0736 | 1,0779 | 1,0823 |
| 16,0 | 1,0388 | 1,0431 | 1,0474 | 1,0517 | 1,0560 | 1,0603 | 1,0647 | 1,0690 | 1,0733 | 1,0776 |
| 16,5 | 1,0343 | 1,0386 | 1,0429 | 1,0472 | 1,0515 | 1,0558 | 1,0601 | 1,0644 | 1,0687 | 1,0730 |
| 17,0 | 1,0299 | 1,0342 | 1,0385 | 1,0427 | 1,0470 | 1,0513 | 1,0556 | 1,0598 | 1,0641 | 1,0684 |
| 17,5 | 1,0255 | 1,0298 | 1,0340 | 1,0383 | 1,0426 | 1,0468 | 1,0511 | 1,0553 | 1,0596 | 1,0638 |
| 18,0 | 1,0212 | 1,0254 | 1,0297 | 1,0339 | 1,0381 | 1,0424 | 1,0466 | 1,0508 | 1,0551 | 1,0593 |
| 18,5 | 1,0169 | 1,0211 | 1,0253 | 1,0295 | 1,0338 | 1,0380 | 1,0422 | 1,0464 | 1,0506 | 1,0549 |
| 19,0 | 1,0126 | 1,0168 | 1,0210 | 1,0252 | 1,0294 | 1,0336 | 1,0378 | 1,0420 | 1,0462 | 1,0504 |
| 19,5 | 1,0084 | 1,0126 | 1,0167 | 1,0209 | 1,0251 | 1,0293 | 1,0335 | 1,0377 | 1,0418 | 1,0460 |
| 20,0 | 1,0042 | 1,0083 | 1,0125 | 1,0167 | 1,0208 | 1,0250 | 1,0292 | 1,0333 | 1,0375 | 1,0417 |
| 20,5 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0083 | 1,0124 | 1,0166 | 1,0207 | 1,0249 | 1,0290 | 1,0332 | 1,0373 |
| 21,0 | 0,9959 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0083 | 1,0124 | 1,0165 | 1,0207 | 1,0248 | 1,0289 | 1,0331 |
| 21,5 | 0,9918 | 0,9959 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0082 | 1,0123 | 1,0165 | 1,0206 | 1,0247 | 1,0288 |
| 22,0 | 0,9877 | 0,9918 | 0,9959 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0082 | 1,0123 | 1,0164 | 1,0205 | 1,0246 |
| 22,5 | 0,9837 | 0,9878 | 0,9918 | 0,9959 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0082 | 1,0122 | 1,0163 | 1,0204 |
| 23,0 | 0,9797 | 0,9837 | 0,9878 | 0,9919 | 0,9959 | 1,0000 | 1,0041 | 1,0081 | 1,0122 | 1,0163 |
| 23,5 | 0,9757 | 0,9798 | 0,9838 | 0,9879 | 0,9919 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0040 | 1,0081 | 1,0121 |
| 24,0 | 0,9718 | 0,9758 | 0,9798 | 0,9839 | 0,9879 | 0,9919 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0040 | 1,0081 |
| 24,5 | 0,9679 | 0,9719 | 0,9759 | 0,9799 | 0,9839 | 0,9880 | 0,9920 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0040 |
| 25,0 | 0,9640 | 0,9680 | 0,9720 | 0,9760 | 0,9800 | 0,9840 | 0,9880 | 0,9920 | 0,9960 | 1,0000 |
| 25,5 | 0,9602 | 0,9641 | 0,9681 | 0,9721 | 0,9761 | 0,9801 | 0,9841 | 0,9880 | 0,9920 | 0,9960 |
| 26,0 | 0,9563 | 0,9603 | 0,9643 | 0,9683 | 0,9722 | 0,9762 | 0,9802 | 0,9841 | 0,9881 | 0,9921 |
| 26,5 | 0,9526 | 0,9565 | 0,9605 | 0,9644 | 0,9684 | 0,9723 | 0,9763 | 0,9802 | 0,9842 | 0,9881 |
| 27,0 | 0,9488 | 0,9528 | 0,9567 | 0,9606 | 0,9646 | 0,9685 | 0,9724 | 0,9764 | 0,9803 | 0,9843 |
| 27,5 | 0,9451 | 0,9490 | 0,9529 | 0,9569 | 0,9608 | 0,9647 | 0,9686 | 0,9725 | 0,9765 | 0,9804 |
| 28,0 | 0,9414 | 0,9453 | 0,9492 | 0,9531 | 0,9570 | 0,9609 | 0,9648 | 0,9688 | 0,9727 | 0,9766 |
| 28,5 | 0,9377 | 0,9416 | 0,9455 | 0,9494 | 0,9533 | 0,9572 | 0,9611 | 0,9650 | 0,9689 | 0,9728 |
| 29,0 | 0,9341 | 0,9380 | 0,9419 | 0,9457 | 0,9496 | 0,9535 | 0,9574 | 0,9612 | 0,9651 | 0,9690 |
| 29,5 | 0,9305 | 0,9344 | 0,9382 | 0,9421 | 0,9459 | 0,9498 | 0,9537 | 0,9575 | 0,9614 | 0,9653 |
| 30,0 | 0,9269 | 0,9308 | 0,9346 | 0,9385 | 0,9423 | 0,9462 | 0,9500 | 0,9538 | 0,9577 | 0,9615 |
| 30,5 | 0,9234 | 0,9272 | 0,9310 | 0,9349 | 0,9387 | 0,9425 | 0,9464 | 0,9502 | 0,9540 | 0,9579 |
| 31,0 | 0,9198 | 0,9237 | 0,9275 | 0,9313 | 0,9351 | 0,9389 | 0,9427 | 0,9466 | 0,9504 | 0,9542 |
| 31,5 | 0,9163 | 0,9202 | 0,9240 | 0,9278 | 0,9316 | 0,9354 | 0,9392 | 0,9430 | 0,9468 | 0,9506 |
| 32,0 | 0,9129 | 0,9167 | 0,9205 | 0,9242 | 0,9280 | 0,9318 | 0,9356 | 0,9394 | 0,9432 | 0,9470 |
| 32,5 | 0,9094 | 0,9132 | 0,9170 | 0,9208 | 0,9245 | 0,9283 | 0,9321 | 0,9358 | 0,9396 | 0,9434 |
| 33,0 | 0,9060 | 0,9098 | 0,9135 | 0,9173 | 0,9211 | 0,9248 | 0,9286 | 0,9323 | 0,9361 | 0,9398 |
| 33,5 | 0,9026 | 0,9064 | 0,9101 | 0,9139 | 0,9176 | 0,9213 | 0,9251 | 0,9288 | 0,9326 | 0,9363 |
| 34,0 | 0,8993 | 0,9030 | 0,9067 | 0,9104 | 0,9142 | 0,9179 | 0,9216 | 0,9254 | 0,9291 | 0,9328 |
| 34,5 | 0,8959 | 0,8996 | 0,9033 | 0,9071 | 0,9108 | 0,9145 | 0,9182 | 0,9219 | 0,9257 | 0,9294 |
| 35,0 | 0,8926 | 0,8963 | 0,9000 | 0,9037 | 0,9074 | 0,9111 | 0,9148 | 0,9185 | 0,9222 | 0,9259 |
| 35,5 | 0,8893 | 0,8930 | 0,8967 | 0,9004 | 0,9041 | 0,9077 | 0,9114 | 0,9151 | 0,9188 | 0,9225 |
| 36,0 | 0,8860 | 0,8897 | 0,8934 | 0,8971 | 0,9007 | 0,9044 | 0,9081 | 0,9118 | 0,9154 | 0,9191 |
| 36,5 | 0,8828 | 0,8864 | 0,8901 | 0,8938 | 0,8974 | 0,9011 | 0,9048 | 0,9084 | 0,9121 | 0,9158 |
| 37,0 | 0,8796 | 0,8832 | 0,8869 | 0,8905 | 0,8942 | 0,8978 | 0,9015 | 0,9051 | 0,9088 | 0,9124 |
| 37,5 | 0,8764 | 0,8800 | 0,8836 | 0,8873 | 0,8909 | 0,8945 | 0,8982 | 0,9018 | 0,9055 | 0,9091 |
| 38,0 | 0,8732 | 0,8768 | 0,8804 | 0,8841 | 0,8877 | 0,8913 | 0,8949 | 0,8986 | 0,9022 | 0,9058 |
| 38,5 | 0,8700 | 0,8736 | 0,8773 | 0,8809 | 0,8845 | 0,8881 | 0,8917 | 0,8953 | 0,8989 | 0,9025 |
| 39,0 | 0,8669 | 0,8705 | 0,8741 | 0,8777 | 0,8813 | 0,8849 | 0,8885 | 0,8921 | 0,8957 | 0,8993 |
| 39,5 | 0,8638 | 0,8674 | 0,8710 | 0,8746 | 0,8781 | 0,8817 | 0,8853 | 0,8889 | 0,8925 | 0,8961 |
| 40,0 | 0,8607 | 0,8643 | 0,8679 | 0,8714 | 0,8750 | 0,8786 | 0,8821 | 0,8857 | 0,8893 | 0,8929 |

Bảng 1 (tiếp theo)

| Wq (%) Wt (%) | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,2488 | 1,2537 | 1,2587 | 1,2637 | 1,2687 | 1,2736 | 1,2786 | 1,2836 | 1,2886 | 1,2935 |
| 1,0 | 1,2426 | 1,2475 | 1,2525 | 1,2574 | 1,2624 | 1,2673 | 1,2723 | 1,2772 | 1,2822 | 1,2871 |
| 1,5 | 1,2365 | 1,2414 | 1,2463 | 1,2512 | 1,2562 | 1,2611 | 1,2660 | 1,2709 | 1,2759 | 1,2808 |
| 2,0 | 1,2304 | 1,2353 | 1,2402 | 1,2451 | 1,2500 | 1,2549 | 1,2598 | 1,2647 | 1,2696 | 1,2745 |
| 2,5 | 1,2244 | 1,2293 | 1,2341 | 1,2390 | 1,2439 | 1,2488 | 1,2537 | 1,2585 | 1,2634 | 1,2683 |
| 3,0 | 1,2184 | 1,2233 | 1,2282 | 1,2330 | 1,2379 | 1,2427 | 1,2476 | 1,2524 | 1,2573 | 1,2621 |
| 3,5 | 1,2126 | 1,2174 | 1,2222 | 1,2271 | 1,2319 | 1,2367 | 1,2415 | 1,2464 | 1,2512 | 1,2560 |
| 4,0 | 1,2067 | 1,2115 | 1,2163 | 1,2212 | 1,2260 | 1,2308 | 1,2356 | 1,2404 | 1,2452 | 1,2500 |
| 4,5 | 1,2010 | 1,2057 | 1,2105 | 1,2153 | 1,2201 | 1,2249 | 1,2297 | 1,2344 | 1,2392 | 1,2440 |
| 5,0 | 1,1952 | 1,2000 | 1,2048 | 1,2095 | 1,2143 | 1,2190 | 1,2238 | 1,2286 | 1,2333 | 1,2381 |
| 5,5 | 1,1896 | 1,1943 | 1,1991 | 1,2038 | 1,2085 | 1,2133 | 1,2180 | 1,2227 | 1,2275 | 1,2322 |
| 6,0 | 1,1840 | 1,1887 | 1,1934 | 1,1981 | 1,2028 | 1,2075 | 1,2123 | 1,2170 | 1,2217 | 1,2264 |
| 6,5 | 1,1784 | 1,1831 | 1,1878 | 1,1925 | 1,1972 | 1,2019 | 1,2066 | 1,2113 | 1,2160 | 1,2207 |
| 7,0 | 1,1729 | 1,1776 | 1,1822 | 1,1869 | 1,1916 | 1,1963 | 1,2009 | 1,2056 | 1,2103 | 1,2150 |
| 7,5 | 1,1674 | 1,1721 | 1,1767 | 1,1814 | 1,1860 | 1,1907 | 1,1953 | 1,2000 | 1,2047 | 1,2093 |
| 8,0 | 1,1620 | 1,1667 | 1,1713 | 1,1759 | 1,1806 | 1,1852 | 1,1898 | 1,1944 | 1,1991 | 1,2037 |
| 8,5 | 1,1567 | 1,1613 | 1,1659 | 1,1705 | 1,1751 | 1,1797 | 1,1843 | 1,1889 | 1,1935 | 1,1982 |
| 9,0 | 1,1514 | 1,1560 | 1,1606 | 1,1651 | 1,1697 | 1,1743 | 1,1789 | 1,1835 | 1,1881 | 1,1927 |
| 9,5 | 1,1461 | 1,1507 | 1,1553 | 1,1598 | 1,1644 | 1,1689 | 1,1735 | 1,1781 | 1,1826 | 1,1872 |
| 10,0 | 1,1409 | 1,1455 | 1,1500 | 1,1545 | 1,1591 | 1,1636 | 1,1682 | 1,1727 | 1,1773 | 1,1818 |
| 10,5 | 1,1357 | 1,1403 | 1,1448 | 1,1493 | 1,1538 | 1,1584 | 1,1629 | 1,1674 | 1,1719 | 1,1765 |
| 11,0 | 1,1306 | 1,1351 | 1,1396 | 1,1441 | 1,1486 | 1,1532 | 1,1577 | 1,1622 | 1,1667 | 1,1712 |
| 11,5 | 1,1256 | 1,1300 | 1,1345 | 1,1390 | 1,1435 | 1,1480 | 1,1525 | 1,1570 | 1,1614 | 1,1659 |
| 12,0 | 1,1205 | 1,1250 | 1,1295 | 1,1339 | 1,1384 | 1,1429 | 1,1473 | 1,1518 | 1,1563 | 1,1607 |
| 12,5 | 1,1156 | 1,1200 | 1,1244 | 1,1289 | 1,1333 | 1,1378 | 1,1422 | 1,1467 | 1,1511 | 1,1556 |
| 13,0 | 1,1106 | 1,1150 | 1,1195 | 1,1239 | 1,1283 | 1,1327 | 1,1372 | 1,1416 | 1,1460 | 1,1504 |
| 13,5 | 1,1057 | 1,1101 | 1,1145 | 1,1189 | 1,1233 | 1,1278 | 1,1322 | 1,1366 | 1,1410 | 1,1454 |
| 14,0 | 1,1009 | 1,1053 | 1,1096 | 1,1140 | 1,1184 | 1,1228 | 1,1272 | 1,1316 | 1,1360 | 1,1404 |
| 14,5 | 1,0961 | 1,1004 | 1,1048 | 1,1092 | 1,1135 | 1,1179 | 1,1223 | 1,1266 | 1,1310 | 1,1354 |
| 15,0 | 1,0913 | 1,0957 | 1,1000 | 1,1043 | 1,1087 | 1,1130 | 1,1174 | 1,1217 | 1,1261 | 1,1304 |
| 15,5 | 1,0866 | 1,0909 | 1,0952 | 1,0996 | 1,1039 | 1,1082 | 1,1126 | 1,1169 | 1,1212 | 1,1255 |
| 16,0 | 1,0819 | 1,0862 | 1,0905 | 1,0948 | 1,0991 | 1,1034 | 1,1078 | 1,1121 | 1,1164 | 1,1207 |
| 16,5 | 1,0773 | 1,0815 | 1,0858 | 1,0901 | 1,0944 | 1,0987 | 1,1030 | 1,1073 | 1,1116 | 1,1159 |
| 17,0 | 1,0726 | 1,0769 | 1,0812 | 1,0855 | 1,0897 | 1,0940 | 1,0983 | 1,1026 | 1,1068 | 1,1111 |
| 17,5 | 1,0681 | 1,0723 | 1,0766 | 1,0809 | 1,0851 | 1,0894 | 1,0936 | 1,0979 | 1,1021 | 1,1064 |
| 18,0 | 1,0636 | 1,0678 | 1,0720 | 1,0763 | 1,0805 | 1,0847 | 1,0890 | 1,0932 | 1,0975 | 1,1017 |
| 18,5 | 1,0591 | 1,0633 | 1,0675 | 1,0717 | 1,0759 | 1,0802 | 1,0844 | 1,0886 | 1,0928 | 1,0970 |
| 19,0 | 1,0546 | 1,0588 | 1,0630 | 1,0672 | 1,0714 | 1,0756 | 1,0798 | 1,0840 | 1,0882 | 1,0924 |
| 19,5 | 1,0502 | 1,0544 | 1,0586 | 1,0628 | 1,0669 | 1,0711 | 1,0753 | 1,0795 | 1,0837 | 1,0879 |
| 20,0 | 1,0458 | 1,0500 | 1,0542 | 1,0583 | 1,0625 | 1,0667 | 1,0708 | 1,0750 | 1,0792 | 1,0833 |
| 20,5 | 1,0415 | 1,0456 | 1,0498 | 1,0539 | 1,0581 | 1,0622 | 1,0664 | 1,0705 | 1,0747 | 1,0788 |
| 21,0 | 1,0372 | 1,0413 | 1,0455 | 1,0496 | 1,0537 | 1,0579 | 1,0620 | 1,0661 | 1,0702 | 1,0744 |
| 21,5 | 1,0329 | 1,0370 | 1,0412 | 1,0453 | 1,0494 | 1,0535 | 1,0576 | 1,0617 | 1,0658 | 1,0700 |
| 22,0 | 1,0287 | 1,0328 | 1,0369 | 1,0410 | 1,0451 | 1,0492 | 1,0533 | 1,0574 | 1,0615 | 1,0656 |
| 22,5 | 1,0245 | 1,0286 | 1,0327 | 1,0367 | 1,0408 | 1,0449 | 1,0490 | 1,0531 | 1,0571 | 1,0612 |
| 23,0 | 1,0203 | 1,0244 | 1,0285 | 1,0325 | 1,0366 | 1,0407 | 1,0447 | 1,0488 | 1,0528 | 1,0569 |
| 23,5 | 1,0162 | 1,0202 | 1,0243 | 1,0283 | 1,0324 | 1,0364 | 1,0405 | 1,0445 | 1,0486 | 1,0526 |
| 24,0 | 1,0121 | 1,0161 | 1,0202 | 1,0242 | 1,0282 | 1,0323 | 1,0363 | 1,0403 | 1,0444 | 1,0484 |
| 24,5 | 1,0080 | 1,0120 | 1,0161 | 1,0201 | 1,0241 | 1,0281 | 1,0321 | 1,0361 | 1,0402 | 1,0442 |
| 25,0 | 1,0040 | 1,0080 | 1,0120 | 1,0160 | 1,0200 | 1,0240 | 1,0280 | 1,0320 | 1,0360 | 1,0400 |
| 25,5 | 1,0000 | 1,0040 | 1,0080 | 1,0120 | 1,0159 | 1,0199 | 1,0239 | 1,0279 | 1,0319 | 1,0359 |
| 26,0 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0040 | 1,0079 | 1,0119 | 1,0159 | 1,0198 | 1,0238 | 1,0278 | 1,0317 |
| 26,5 | 0,9921 | 0,9960 | 1,0000 | 1,0040 | 1,0079 | 1,0119 | 1,0158 | 1,0198 | 1,0237 | 1,0277 |
| 27,0 | 0,9882 | 0,9921 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 | 1,0079 | 1,0118 | 1,0157 | 1,0197 | 1,0236 |
| 27,5 | 0,9843 | 0,9882 | 0,9922 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 | 1,0078 | 1,0118 | 1,0157 | 1,0196 |
| 28,0 | 0,9805 | 0,9844 | 0,9883 | 0,9922 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 | 1,0078 | 1,0117 | 1,0156 |
| 28,5 | 0,9767 | 0,9805 | 0,9844 | 0,9883 | 0,9922 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 | 1,0078 | 1,0117 |
| 29,0 | 0,9729 | 0,9767 | 0,9806 | 0,9845 | 0,9884 | 0,9922 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 | 1,0078 |
| 29,5 | 0,9691 | 0,9730 | 0,9768 | 0,9807 | 0,9846 | 0,9884 | 0,9923 | 0,9961 | 1,0000 | 1,0039 |
| 30,0 | 0,9654 | 0,9692 | 0,9731 | 0,9769 | 0,9808 | 0,9846 | 0,9885 | 0,9923 | 0,9962 | 1,0000 |
| 30,5 | 0,9617 | 0,9655 | 0,9693 | 0,9732 | 0,9770 | 0,9808 | 0,9847 | 0,9885 | 0,9923 | 0,9962 |
| 31,0 | 0,9580 | 0,9618 | 0,9656 | 0,9695 | 0,9733 | 0,9771 | 0,9809 | 0,9847 | 0,9885 | 0,9924 |
| 31,5 | 0,9544 | 0,9582 | 0,9620 | 0,9658 | 0,9696 | 0,9734 | 0,9772 | 0,9810 | 0,9848 | 0,9886 |
| 32,0 | 0,9508 | 0,9545 | 0,9583 | 0,9621 | 0,9659 | 0,9697 | 0,9735 | 0,9773 | 0,9811 | 0,9848 |
| 32,5 | 0,9472 | 0,9509 | 0,9547 | 0,9585 | 0,9623 | 0,9660 | 0,9698 | 0,9736 | 0,9774 | 0,9811 |
| 33,0 | 0,9436 | 0,9474 | 0,9511 | 0,9549 | 0,9586 | 0,9624 | 0,9662 | 0,9699 | 0,9737 | 0,9774 |
| 33,5 | 0,9401 | 0,9438 | 0,9476 | 0,9513 | 0,9551 | 0,9588 | 0,9625 | 0,9663 | 0,9700 | 0,9738 |
| 34,0 | 0,9366 | 0,9403 | 0,9440 | 0,9478 | 0,9515 | 0,9552 | 0,9590 | 0,9627 | 0,9664 | 0,9701 |
| 34,5 | 0,9331 | 0,9368 | 0,9405 | 0,9442 | 0,9480 | 0,9517 | 0,9554 | 0,9591 | 0,9628 | 0,9665 |
| 35,0 | 0,9296 | 0,9333 | 0,9370 | 0,9407 | 0,9444 | 0,9481 | 0,9519 | 0,9556 | 0,9593 | 0,9630 |
| 35,5 | 0,9262 | 0,9299 | 0,9336 | 0,9373 | 0,9410 | 0,9446 | 0,9483 | 0,9520 | 0,9557 | 0,9594 |
| 36,0 | 0,9228 | 0,9265 | 0,9301 | 0,9338 | 0,9375 | 0,9412 | 0,9449 | 0,9485 | 0,9522 | 0,9559 |
| 36,5 | 0,9194 | 0,9231 | 0,9267 | 0,9304 | 0,9341 | 0,9377 | 0,9414 | 0,9451 | 0,9487 | 0,9524 |
| 37,0 | 0,9161 | 0,9197 | 0,9234 | 0,9270 | 0,9307 | 0,9343 | 0,9380 | 0,9416 | 0,9453 | 0,9489 |
| 37,5 | 0,9127 | 0,9164 | 0,9200 | 0,9236 | 0,9273 | 0,9309 | 0,9345 | 0,9382 | 0,9418 | 0,9455 |
| 38,0 | 0,9094 | 0,9130 | 0,9167 | 0,9203 | 0,9239 | 0,9275 | 0,9312 | 0,9348 | 0,9384 | 0,9420 |
| 38,5 | 0,9061 | 0,9097 | 0,9134 | 0,9170 | 0,9206 | 0,9242 | 0,9278 | 0,9314 | 0,9350 | 0,9386 |
| 39,0 | 0,9029 | 0,9065 | 0,9101 | 0,9137 | 0,9173 | 0,9209 | 0,9245 | 0,9281 | 0,9317 | 0,9353 |
| 39,5 | 0,8996 | 0,9032 | 0,9068 | 0,9104 | 0,9140 | 0,9176 | 0,9211 | 0,9247 | 0,9283 | 0,9319 |
| 40,0 | 0,8964 | 0,9000 | 0,9036 | 0,9071 | 0,9107 | 0,9143 | 0,9179 | 0,9214 | 0,9250 | 0,9286 |

Bảng 2

BẢNG HỆ THỐNG TÍNH CHUYỂN KHI ĐỘ ẨM QUY ĐỊNH LÀ ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI

| W’q (%) W’t (%) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0000 | 1,0051 | 1,0102 | 1,0153 | 1,0205 | 1,0258 | 1,0311 | 1,0365 | 1,0419 | 1,0474 |
| 1,0 | 0,9950 | 1,0000 | 1,0051 | 1,0102 | 1,0154 | 1,0206 | 1,0259 | 1,0313 | 1,0366 | 1,0421 |
| 1,5 | 0,9899 | 0,9949 | 1,0000 | 1,0051 | 1,0103 | 1,0155 | 1,0207 | 1,0260 | 1,0314 | 1,0368 |
| 2,0 | 0,9849 | 0,9899 | 0,9949 | 1,0000 | 1,0051 | 1,0103 | 1,0155 | 1,0208 | 1,0262 | 1,0316 |
| 2,5 | 0,9799 | 0,9848 | 0,9898 | 0,9949 | 1,0000 | 1,0052 | 1,0104 | 1,0156 | 1,0209 | 1,0263 |
| 3,0 | 0,9749 | 0,9798 | 0,9848 | 0,9898 | 0,9949 | 1,0000 | 1,0052 | 1,0104 | 1,0157 | 1,0211 |
| 3,5 | 0,9698 | 0,9747 | 0,9797 | 0,9847 | 0,9897 | 0,9948 | 1,0000 | 1,0052 | 1,0105 | 1,0158 |
| 4,0 | 0,9648 | 0,9697 | 0,9746 | 0,9796 | 0,9846 | 0,9897 | 0,9948 | 1,0000 | 1,0052 | 1,0105 |
| 4,5 | 0,9598 | 0,9646 | 0,9695 | 0,9745 | 0,9795 | 0,9845 | 0,9896 | 0,9948 | 1,0000 | 1,0053 |
| 5,0 | 0,9548 | 0,9596 | 0,9645 | 0,9694 | 0,9744 | 0,9794 | 0,9845 | 0,9896 | 0,9948 | 1,0000 |
| 5,5 | 0,9497 | 0,9545 | 0,9594 | 0,9643 | 0,9692 | 0,9742 | 0,9793 | 0,9844 | 0,9895 | 0,9947 |
| 6,0 | 0,9447 | 0,9495 | 0,9543 | 0,9592 | 0,9641 | 0,9691 | 0,9741 | 0,9792 | 0,9843 | 0,9895 |
| 6,5 | 0,9397 | 0,9444 | 0,9492 | 0,9541 | 0,9590 | 0,9639 | 0,9689 | 0,9740 | 0,9791 | 0,9842 |
| 7,0 | 0,9347 | 0,9394 | 0,9442 | 0,9490 | 0,9538 | 0,9588 | 0,9637 | 0,9688 | 0,9738 | 0,9789 |
| 7,5 | 0,9296 | 0,9343 | 0,9391 | 0,9439 | 0,9487 | 0,9536 | 0,9585 | 0,9635 | 0,9686 | 0,9737 |
| 8,0 | 0,9246 | 0,9293 | 0,9340 | 0,9388 | 0,9436 | 0,9485 | 0,9534 | 0,9583 | 0,9634 | 0,9684 |
| 8,5 | 0,9196 | 0,9242 | 0,9289 | 0,9337 | 0,9385 | 0,9433 | 0,9482 | 0,9531 | 0,9581 | 0,9632 |
| 9,0 | 0,9146 | 0,9192 | 0,9239 | 0,9286 | 0,9333 | 0,9381 | 0,9430 | 0,9479 | 0,9529 | 0,9579 |
| 9,5 | 0,9095 | 0,9141 | 0,9188 | 0,9235 | 0,9282 | 0,9330 | 0,9378 | 0,9427 | 0,9476 | 0,9526 |
| 10,0 | 0,9045 | 0,9091 | 0,9137 | 0,9184 | 0,9231 | 0,9278 | 0,9326 | 0,9375 | 0,9424 | 0,9474 |
| 10,5 | 0,8995 | 0,9040 | 0,9086 | 0,9133 | 0,9179 | 0,9227 | 0,9275 | 0,9323 | 0,9372 | 0,9421 |
| 11,0 | 0,8945 | 0,8990 | 0,9036 | 0,9082 | 0,9128 | 0,9175 | 0,9223 | 0,9271 | 0,9319 | 0,9368 |
| 11,5 | 0,8894 | 0,8939 | 0,8985 | 0,9031 | 0,9077 | 0,9124 | 0,9171 | 0,9219 | 0,9267 | 0,9316 |
| 12,0 | 0,8844 | 0,8889 | 0,8934 | 0,8980 | 0,9026 | 0,9072 | 0,9119 | 0,9167 | 0,9215 | 0,9263 |
| 12,5 | 0,8794 | 0,8838 | 0,8883 | 0,8929 | 0,8974 | 0,9021 | 0,9067 | 0,9115 | 0,9162 | 0,9211 |
| 13,0 | 0,8744 | 0,8788 | 0,8832 | 0,8878 | 0,8923 | 0,8969 | 0,9016 | 0,9063 | 0,9110 | 0,9158 |
| 13,5 | 0,8693 | 0,8737 | 0,8782 | 0,8827 | 0,8872 | 0,8918 | 0,8964 | 0,9010 | 0,9058 | 0,9105 |
| 14,0 | 0,8643 | 0,8687 | 0,8731 | 0,8776 | 0,8821 | 0,8866 | 0,8912 | 0,8958 | 0,9005 | 0,9053 |
| 14,5 | 0,8593 | 0,8636 | 0,8680 | 0,8724 | 0,8769 | 0,8814 | 0,8860 | 0,8906 | 0,8953 | 0,9000 |
| 15,0 | 0,8543 | 0,8586 | 0,8629 | 0,8673 | 0,8718 | 0,8763 | 0,8808 | 0,8854 | 0,8901 | 0,8947 |
| 15,5 | 0,8492 | 0,8535 | 0,8579 | 0,8622 | 0,8667 | 0,8711 | 0,8756 | 0,8802 | 0,8848 | 0,8895 |
| 16,0 | 0,8442 | 0,8485 | 0,8528 | 0,8571 | 0,8615 | 0,8660 | 0,8705 | 0,8750 | 0,8796 | 0,8842 |
| 16,5 | 0,8392 | 0,8434 | 0,8477 | 0,8520 | 0,8564 | 0,8608 | 0,8653 | 0,8698 | 0,8743 | 0,8789 |
| 17,0 | 0,8342 | 0,8384 | 0,8426 | 0,8469 | 0,8513 | 0,8557 | 0,8601 | 0,8646 | 0,8691 | 0,8737 |
| 17,5 | 0,8291 | 0,8333 | 0,8376 | 0,8418 | 0,8462 | 0,8505 | 0,8549 | 0,8594 | 0,8639 | 0,8684 |
| 18,0 | 0,8241 | 0,8283 | 0,8325 | 0,8367 | 0,8410 | 0,8454 | 0,8497 | 0,8542 | 0,8586 | 0,8632 |
| 18,5 | 0,8191 | 0,8232 | 0,8274 | 0,8316 | 0,8359 | 0,8402 | 0,8446 | 0,8490 | 0,8534 | 0,8579 |
| 19,0 | 0,8141 | 0,8182 | 0,8223 | 0,8265 | 0,8308 | 0,8351 | 0,8394 | 0,8438 | 0,8482 | 0,8526 |
| 19,5 | 0,8090 | 0,8131 | 0,8173 | 0,8214 | 0,8256 | 0,8299 | 0,8342 | 0,8385 | 0,8429 | 0,8474 |
| 20,0 | 0,8040 | 0,8081 | 0,8122 | 0,8163 | 0,8205 | 0,8247 | 0,8290 | 0,8333 | 0,8377 | 0,8421 |
| 20,5 | 0,7990 | 0,8030 | 0,8071 | 0,8112 | 0,8154 | 0,8196 | 0,8238 | 0,8281 | 0,8325 | 0,8368 |
| 21,0 | 0,7940 | 0,7980 | 0,8020 | 0,8061 | 0,8103 | 0,8144 | 0,8187 | 0,8229 | 0,8272 | 0,8316 |
| 21,5 | 0,7889 | 0,7929 | 0,7970 | 0,8010 | 0,8051 | 0,8093 | 0,8135 | 0,8177 | 0,8220 | 0,8263 |
| 22,0 | 0,7839 | 0,7879 | 0,7919 | 0,7959 | 0,8000 | 0,8041 | 0,8083 | 0,8125 | 0,8168 | 0,8211 |
| 22,5 | 0,7789 | 0,7828 | 0,7868 | 0,7908 | 0,7949 | 0,7990 | 0,8031 | 0,8073 | 0,8115 | 0,8158 |
| 23,0 | 0,7739 | 0,7778 | 0,7817 | 0,7857 | 0,7897 | 0,7938 | 0,7979 | 0,8021 | 0,8063 | 0,8105 |
| 23,5 | 0,7688 | 0,7727 | 0,7766 | 0,7806 | 0,7846 | 0,7887 | 0,7927 | 0,7969 | 0,8010 | 0,8053 |
| 24,0 | 0,7638 | 0,7677 | 0,7716 | 0,7755 | 0,7795 | 0,7835 | 0,7876 | 0,7917 | 0,7958 | 0,8000 |
| 24,5 | 0,7588 | 0,7626 | 0,7665 | 0,7704 | 0,7744 | 0,7784 | 0,7824 | 0,7865 | 0,7906 | 0,7947 |
| 25,0 | 0,7538 | 0,7576 | 0,7614 | 0,7653 | 0,7692 | 0,7732 | 0,7772 | 0,7813 | 0,7853 | 0,7895 |
| 25,5 | 0,7487 | 0,7525 | 0,7563 | 0,7602 | 0,7641 | 0,7680 | 0,7720 | 0,7760 | 0,7801 | 0,7842 |
| 26,0 | 0,7437 | 0,7475 | 0,7513 | 0,7551 | 0,7590 | 0,7629 | 0,7668 | 0,7708 | 0,7749 | 0,7789 |
| 26,5 | 0,7387 | 0,7424 | 0,7462 | 0,7500 | 0,7538 | 0,7577 | 0,7617 | 0,7656 | 0,7696 | 0,7737 |
| 27,0 | 0,7337 | 0,7374 | 0,7411 | 0,7449 | 0,7487 | 0,7526 | 0,7565 | 0,7604 | 0,7644 | 0,7684 |
| 27,5 | 0,7286 | 0,7323 | 0,7360 | 0,7398 | 0,7436 | 0,7474 | 0,7513 | 0,7552 | 0,7592 | 0,7632 |
| 28,0 | 0,7236 | 0,7273 | 0,7310 | 0,7347 | 0,7385 | 0,7423 | 0,7461 | 0,7500 | 0,7539 | 0,7579 |
| 28,5 | 0,7186 | 0,7222 | 0,7259 | 0,7296 | 0,7333 | 0,7371 | 0,7409 | 0,7448 | 0,7487 | 0,7526 |
| 29,0 | 0,7136 | 0,7172 | 0,7208 | 0,7245 | 0,7282 | 0,7320 | 0,7358 | 0,7396 | 0,7435 | 0,7474 |
| 29,5 | 0,7085 | 0,7121 | 0,7157 | 0,7194 | 0,7231 | 0,7268 | 0,7306 | 0,7344 | 0,7382 | 0,7421 |
| 30,0 | 0,7035 | 0,7071 | 0,7107 | 0,7143 | 0,7179 | 0,7216 | 0,7254 | 0,7292 | 0,7330 | 0,7368 |
| 30,5 | 0,6985 | 0,7020 | 0,7056 | 0,7092 | 0,7128 | 0,7165 | 0,7202 | 0,7240 | 0,7277 | 0,7316 |
| 31,0 | 0,6935 | 0,6970 | 0,7005 | 0,7041 | 0,7077 | 0,7113 | 0,7150 | 0,7188 | 0,7225 | 0,7263 |
| 31,5 | 0,6884 | 0,6919 | 0,6954 | 0,6990 | 0,7026 | 0,7062 | 0,7098 | 0,7135 | 0,7173 | 0,7211 |
| 32,0 | 0,6834 | 0,6869 | 0,6904 | 0,6939 | 0,6974 | 0,7010 | 0,7047 | 0,7083 | 0,7120 | 0,7158 |
| 32,5 | 0,6784 | 0,6818 | 0,6853 | 0,6888 | 0,6923 | 0,6959 | 0,6995 | 0,7031 | 0,7068 | 0,7105 |
| 33,0 | 0,6734 | 0,6768 | 0,6802 | 0,6837 | 0,6872 | 0,6907 | 0,6943 | 0,6979 | 0,7016 | 0,7053 |
| 33,5 | 0,6683 | 0,6717 | 0,6751 | 0,6786 | 0,6821 | 0,6856 | 0,6891 | 0,6927 | 0,6963 | 0,7000 |
| 34,0 | 0,6633 | 0,6667 | 0,6701 | 0,6735 | 0,6769 | 0,6804 | 0,6839 | 0,6875 | 0,6911 | 0,6947 |
| 34,5 | 0,6583 | 0,6616 | 0,6650 | 0,6684 | 0,6718 | 0,6753 | 0,6788 | 0,6823 | 0,6859 | 0,6895 |
| 35,0 | 0,6533 | 0,6566 | 0,6599 | 0,6633 | 0,6667 | 0,6701 | 0,6736 | 0,6771 | 0,6806 | 0,6842 |
| 35,5 | 0,6482 | 0,6515 | 0,6548 | 0,6582 | 0,6615 | 0,6649 | 0,6684 | 0,6719 | 0,6754 | 0,6789 |
| 36,0 | 0,6432 | 0,6465 | 0,6497 | 0,6531 | 0,6564 | 0,6598 | 0,6632 | 0,6667 | 0,6702 | 0,6737 |
| 36,5 | 0,6382 | 0,6414 | 0,6447 | 0,6480 | 0,6513 | 0,6546 | 0,6580 | 0,6615 | 0,6649 | 0,6684 |
| 37,0 | 0,6332 | 0,6364 | 0,6396 | 0,6429 | 0,6462 | 0,6495 | 0,6528 | 0,6563 | 0,6597 | 0,6632 |
| 37,5 | 0,6281 | 0,6313 | 0,6345 | 0,6378 | 0,6410 | 0,6443 | 0,6477 | 0,6510 | 0,6545 | 0,6579 |
| 38,0 | 0,6231 | 0,6263 | 0,6294 | 0,6327 | 0,6359 | 0,6392 | 0,6425 | 0,6458 | 0,6492 | 0,6526 |
| 38,5 | 0,6181 | 0,6212 | 0,6244 | 0,6276 | 0,6308 | 0,6340 | 0,6373 | 0,6406 | 0,6440 | 0,6474 |
| 39,0 | 0,6131 | 0,6162 | 0,6193 | 0,6224 | 0,6256 | 0,6289 | 0,6321 | 0,6354 | 0,6387 | 0,6421 |
| 39,5 | 0,6080 | 0,6111 | 0,6142 | 0,6173 | 0,6205 | 0,6237 | 0,6269 | 0,6302 | 0,6335 | 0,6368 |
| 40,0 | 0,6030 | 0,6061 | 0,6091 | 0,6122 | 0,6154 | 0,6186 | 0,6218 | 0,6250 | 0,6283 | 0,6316 |

Bảng 2 (tiếp theo)

| W’q (%) W’t (%) | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,0529 | 1,0585 | 1,0642 | 1,0699 | 1,0757 | 1,0815 | 1,0874 | 1,0934 | 1,0994 | 1,1056 |
| 1,0 | 1,0476 | 1,0532 | 1,0588 | 1,0645 | 1,0703 | 1,0761 | 1,0820 | 1,0879 | 1,0939 | 1,1000 |
| 1,5 | 1,0423 | 1,0479 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0649 | 1,0707 | 1,0765 | 1,0824 | 1,0884 | 1,0944 |
| 2,0 | 1,0370 | 1,0426 | 1,0481 | 1,0538 | 1,0595 | 1,0652 | 1,0710 | 1,0769 | 1,0829 | 1,0889 |
| 2,5 | 1,0317 | 1,0372 | 1,0428 | 1,0484 | 1,0541 | 1,0598 | 1,0656 | 1,0714 | 1,0773 | 1,0833 |
| 3,0 | 1,0265 | 1,0319 | 1,0374 | 1,0430 | 1,0486 | 1,0543 | 1,0601 | 1,0659 | 1,0718 | 1,0778 |
| 3,5 | 1,0212 | 1,0266 | 1,0321 | 1,0376 | 1,0432 | 1,0489 | 1,0546 | 1,0604 | 1,0663 | 1,0722 |
| 4,0 | 1,0159 | 1,0213 | 1,0267 | 1,0323 | 1,0378 | 1,0435 | 1,0492 | 1,0549 | 1,0608 | 1,0667 |
| 4,5 | 1,0106 | 1,0160 | 1,0214 | 1,0269 | 1,0324 | 1,0380 | 1,0437 | 1,0495 | 1,0552 | 1,0611 |
| 5,0 | 1,0053 | 1,0106 | 1,0160 | 1,0215 | 1,0270 | 1,0326 | 1,0383 | 1,0440 | 1,0497 | 1,0556 |
| 5,5 | 1,0000 | 1,0053 | 1,0107 | 1,0161 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0328 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0500 |
| 6,0 | 0,9947 | 1,0000 | 1,0053 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0217 | 1,0273 | 1,0330 | 1,0387 | 1,0444 |
| 6,5 | 0,9894 | 0,9947 | 1,0000 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0163 | 1,0219 | 1,0275 | 1,0331 | 1,0389 |
| 7,0 | 0,9841 | 0,9894 | 0,9947 | 1,0000 | 1,0054 | 1,0109 | 1,0164 | 1,0220 | 1,0276 | 1,0333 |
| 7,5 | 0,9788 | 0,9840 | 0,9893 | 0,9946 | 1,0000 | 1,0054 | 1,0109 | 1,0165 | 1,0221 | 1,0278 |
| 8,0 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9840 | 0,9892 | 0,9946 | 1,0000 | 1,0055 | 1,0110 | 1,0166 | 1,0222 |
| 8,5 | 0,9683 | 0,9734 | 0,9786 | 0,9839 | 0,9892 | 0,9946 | 1,0000 | 1,0055 | 1,0110 | 1,0167 |
| 9,0 | 0,9630 | 0,9681 | 0,9733 | 0,9785 | 0,9838 | 0,9891 | 0,9945 | 1,0000 | 1,0055 | 1,0111 |
| 9,5 | 0,9577 | 0,9628 | 0,9679 | 0,9731 | 0,9784 | 0,9837 | 0,9891 | 0,9945 | 1,0000 | 1,0056 |
| 10,0 | 0,9524 | 0,9574 | 0,9626 | 0,9677 | 0,9730 | 0,9783 | 0,9836 | 0,9890 | 0,9945 | 1,0000 |
| 10,5 | 0,9471 | 0,9521 | 0,9572 | 0,9624 | 0,9676 | 0,9728 | 0,9781 | 0,9835 | 0,9890 | 0,9944 |
| 11,0 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9570 | 0,9622 | 0,9674 | 0,9727 | 0,9780 | 0,9834 | 0,9889 |
| 11,5 | 0,9365 | 0,9415 | 0,9465 | 0,9516 | 0,9568 | 0,9620 | 0,9672 | 0,9725 | 0,9779 | 0,9833 |
| 12,0 | 0,9312 | 0,9362 | 0,9412 | 0,9462 | 0,9514 | 0,9565 | 0,9617 | 0,9670 | 0,9724 | 0,9778 |
| 12,5 | 0,9259 | 0,9309 | 0,9358 | 0,9409 | 0,9459 | 0,9511 | 0,9563 | 0,9615 | 0,9669 | 0,9722 |
| 13,0 | 0,9206 | 0,9255 | 0,9305 | 0,9355 | 0,9405 | 0,9457 | 0,9508 | 0,9560 | 0,9613 | 0,9667 |
| 13,5 | 0,9153 | 0,9202 | 0,9251 | 0,9301 | 0,9351 | 0,9402 | 0,9454 | 0,9505 | 0,9558 | 0,9611 |
| 14,0 | 0,9101 | 0,9149 | 0,9198 | 0,9247 | 0,9297 | 0,9348 | 0,9399 | 0,9451 | 0,9503 | 0,9556 |
| 14,5 | 0,9048 | 0,9096 | 0,9144 | 0,9194 | 0,9243 | 0,9293 | 0,9344 | 0,9396 | 0,9448 | 0,9500 |
| 15,0 | 0,8995 | 0,9043 | 0,9091 | 0,9140 | 0,9189 | 0,9239 | 0,9290 | 0,9341 | 0,9392 | 0,9444 |
| 15,5 | 0,8942 | 0,8989 | 0,9037 | 0,9086 | 0,9135 | 0,9185 | 0,9235 | 0,9286 | 0,9337 | 0,9389 |
| 16,0 | 0,8889 | 0,8936 | 0,8984 | 0,9032 | 0,9081 | 0,9130 | 0,9180 | 0,9231 | 0,9282 | 0,9333 |
| 16,5 | 0,8836 | 0,8883 | 0,8930 | 0,8978 | 0,9027 | 0,9076 | 0,9126 | 0,9176 | 0,9227 | 0,9278 |
| 17,0 | 0,8783 | 0,8830 | 0,8877 | 0,8925 | 0,8973 | 0,9022 | 0,9071 | 0,9121 | 0,9171 | 0,9222 |
| 17,5 | 0,8730 | 0,8777 | 0,8824 | 0,8871 | 0,8919 | 0,8967 | 0,9016 | 0,9066 | 0,9116 | 0,9167 |
| 18,0 | 0,8677 | 0,8723 | 0,8770 | 0,8817 | 0,8865 | 0,8913 | 0,8962 | 0,9011 | 0,9061 | 0,9111 |
| 18,5 | 0,8624 | 0,8670 | 0,8717 | 0,8763 | 0,8811 | 0,8859 | 0,8907 | 0,8956 | 0,9006 | 0,9056 |
| 19,0 | 0,8571 | 0,8617 | 0,8663 | 0,8710 | 0,8757 | 0,8804 | 0,8852 | 0,8901 | 0,8950 | 0,9000 |
| 19,5 | 0,8519 | 0,8564 | 0,8610 | 0,8656 | 0,8703 | 0,8750 | 0,8798 | 0,8846 | 0,8895 | 0,8944 |
| 20,0 | 0,8466 | 0,8511 | 0,8556 | 0,8602 | 0,8649 | 0,8696 | 0,8743 | 0,8791 | 0,8840 | 0,8889 |
| 20,5 | 0,8413 | 0,8457 | 0,8503 | 0,8548 | 0,8595 | 0,8641 | 0,8689 | 0,8736 | 0,8785 | 0,8833 |
| 21,0 | 0,8360 | 0,8404 | 0,8449 | 0,8495 | 0,8541 | 0,8587 | 0,8634 | 0,8681 | 0,8729 | 0,8778 |
| 21,5 | 0,8307 | 0,8351 | 0,8396 | 0,8441 | 0,8486 | 0,8533 | 0,8579 | 0,8626 | 0,8674 | 0,8722 |
| 22,0 | 0,8254 | 0,8298 | 0,8342 | 0,8387 | 0,8432 | 0,8478 | 0,8525 | 0,8571 | 0,8619 | 0,8667 |
| 22,5 | 0,8201 | 0,8245 | 0,8289 | 0,8333 | 0,8378 | 0,8424 | 0,8470 | 0,8516 | 0,8564 | 0,8611 |
| 23,0 | 0,8148 | 0,8191 | 0,8235 | 0,8280 | 0,8324 | 0,8370 | 0,8415 | 0,8462 | 0,8508 | 0,8556 |
| 23,5 | 0,8095 | 0,8138 | 0,8182 | 0,8226 | 0,8270 | 0,8315 | 0,8361 | 0,8407 | 0,8453 | 0,8500 |
| 24,0 | 0,8042 | 0,8085 | 0,8128 | 0,8172 | 0,8216 | 0,8261 | 0,8306 | 0,8352 | 0,8398 | 0,8444 |
| 24,5 | 0,7989 | 0,8032 | 0,8075 | 0,8118 | 0,8162 | 0,8207 | 0,8251 | 0,8297 | 0,8343 | 0,8389 |
| 25,0 | 0,7937 | 0,7979 | 0,8021 | 0,8065 | 0,8108 | 0,8152 | 0,8197 | 0,8242 | 0,8287 | 0,8333 |
| 25,5 | 0,7884 | 0,7926 | 0,7968 | 0,8011 | 0,8054 | 0,8098 | 0,8142 | 0,8187 | 0,8232 | 0,8278 |
| 26,0 | 0,7831 | 0,7872 | 0,7914 | 0,7957 | 0,8000 | 0,8043 | 0,8087 | 0,8132 | 0,8177 | 0,8222 |
| 26,5 | 0,7778 | 0,7819 | 0,7861 | 0,7903 | 0,7946 | 0,7989 | 0,8033 | 0,8077 | 0,8122 | 0,8167 |
| 27,0 | 0,7725 | 0,7766 | 0,7807 | 0,7849 | 0,7892 | 0,7935 | 0,7978 | 0,8022 | 0,8066 | 0,8111 |
| 27,5 | 0,7672 | 0,7713 | 0,7754 | 0,7796 | 0,7838 | 0,7880 | 0,7923 | 0,7967 | 0,8011 | 0,8056 |
| 28,0 | 0,7619 | 0,7660 | 0,7701 | 0,7742 | 0,7784 | 0,7826 | 0,7869 | 0,7912 | 0,7956 | 0,8000 |
| 28,5 | 0,7566 | 0,7606 | 0,7647 | 0,7688 | 0,7730 | 0,7772 | 0,7814 | 0,7857 | 0,7901 | 0,7944 |
| 29,0 | 0,7513 | 0,7553 | 0,7594 | 0,7634 | 0,7676 | 0,7717 | 0,7760 | 0,7802 | 0,7845 | 0,7889 |
| 29,5 | 0,7460 | 0,7500 | 0,7540 | 0,7581 | 0,7622 | 0,7663 | 0,7705 | 0,7747 | 0,7790 | 0,7833 |
| 30,0 | 0,7407 | 0,7447 | 0,7487 | 0,7527 | 0,7568 | 0,7609 | 0,7650 | 0,7692 | 0,7735 | 0,7778 |
| 30,5 | 0,7354 | 0,7394 | 0,7433 | 0,7473 | 0,7514 | 0,7554 | 0,7596 | 0,7637 | 0,7680 | 0,7722 |
| 31,0 | 0,7302 | 0,7340 | 0,7380 | 0,7419 | 0,7459 | 0,7500 | 0,7541 | 0,7582 | 0,7624 | 0,7667 |
| 31,5 | 0,7249 | 0,7287 | 0,7326 | 0,7366 | 0,7405 | 0,7446 | 0,7486 | 0,7527 | 0,7569 | 0,7611 |
| 32,0 | 0,7196 | 0,7234 | 0,7273 | 0,7312 | 0,7351 | 0,7391 | 0,7432 | 0,7473 | 0,7514 | 0,7556 |
| 32,5 | 0,7143 | 0,7181 | 0,7219 | 0,7258 | 0,7297 | 0,7337 | 0,7377 | 0,7418 | 0,7459 | 0,7500 |
| 33,0 | 0,7090 | 0,7128 | 0,7166 | 0,7204 | 0,7243 | 0,7283 | 0,7322 | 0,7363 | 0,7403 | 0,7444 |
| 33,5 | 0,7037 | 0,7074 | 0,7112 | 0,7151 | 0,7189 | 0,7228 | 0,7268 | 0,7308 | 0,7348 | 0,7389 |
| 34,0 | 0,6984 | 0,7021 | 0,7059 | 0,7097 | 0,7135 | 0,7174 | 0,7213 | 0,7253 | 0,7293 | 0,7333 |
| 34,5 | 0,6931 | 0,6968 | 0,7005 | 0,7043 | 0,7081 | 0,7120 | 0,7158 | 0,7198 | 0,7238 | 0,7278 |
| 35,0 | 0,6878 | 0,6915 | 0,6952 | 0,6989 | 0,7027 | 0,7065 | 0,7104 | 0,7143 | 0,7182 | 0,7222 |
| 35,5 | 0,6825 | 0,6862 | 0,6898 | 0,6935 | 0,6973 | 0,7011 | 0,7049 | 0,7088 | 0,7127 | 0,7167 |
| 36,0 | 0,6772 | 0,6809 | 0,6845 | 0,6882 | 0,6919 | 0,6957 | 0,6995 | 0,7033 | 0,7072 | 0,7111 |
| 36,5 | 0,6720 | 0,6755 | 0,6791 | 0,6828 | 0,6865 | 0,6902 | 0,6940 | 0,6978 | 0,7017 | 0,7056 |
| 37,0 | 0,6667 | 0,6702 | 0,6738 | 0,6774 | 0,6811 | 0,6848 | 0,6885 | 0,6923 | 0,6961 | 0,7000 |
| 37,5 | 0,6614 | 0,6649 | 0,6684 | 0,6720 | 0,6757 | 0,6793 | 0,6831 | 0,6868 | 0,6906 | 0,6944 |
| 38,0 | 0,6561 | 0,6596 | 0,6631 | 0,6667 | 0,6703 | 0,6739 | 0,6776 | 0,6813 | 0,6851 | 0,6889 |
| 38,5 | 0,6508 | 0,6543 | 0,6578 | 0,6613 | 0,6649 | 0,6685 | 0,6721 | 0,6758 | 0,6796 | 0,6833 |
| 39,0 | 0,6455 | 0,6489 | 0,6524 | 0,6559 | 0,6595 | 0,6630 | 0,6667 | 0,6703 | 0,6740 | 0,6778 |
| 39,5 | 0,6402 | 0,6436 | 0,6471 | 0,6505 | 0,6541 | 0,6576 | 0,6612 | 0,6648 | 0,6685 | 0,6722 |
| 40,0 | 0,6349 | 0,6383 | 0,6417 | 0,6452 | 0,6486 | 0,6522 | 0,6557 | 0,6593 | 0,6630 | 0,6667 |

Bảng 2 (tiếp theo)

| W’q (%) W’t (%) | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,1117 | 1,1180 | 1,1243 | 1,1307 | 1,1371 | 1,1437 | 1,1503 | 1,1570 | 1,1637 | 1,1706 |
| 1,0 | 1,1061 | 1,1124 | 1,1186 | 1,1250 | 1,1314 | 1,1379 | 1,1445 | 1,1512 | 1,1579 | 1,1647 |
| 1,5 | 1,1006 | 1,1067 | 1,1130 | 1,1193 | 1,1257 | 1,1322 | 1,1387 | 1,1453 | 1,1520 | 1,1588 |
| 2,0 | 1,0950 | 1,1011 | 1,1073 | 1,1136 | 1,1200 | 1,1264 | 1,1329 | 1,1395 | 1,1462 | 1,1529 |
| 2,5 | 1,0894 | 1,0955 | 1,1017 | 1,1080 | 1,1143 | 1,1207 | 1,1272 | 1,1337 | 1,1404 | 1,1471 |
| 3,0 | 1,0838 | 1,0899 | 1,0960 | 1,1023 | 1,1086 | 1,1149 | 1,1214 | 1,1279 | 1,1345 | 1,1412 |
| 3,5 | 1,0782 | 1,0843 | 1,0904 | 1,0966 | 1,1029 | 1,1092 | 1,1156 | 1,1221 | 1,1287 | 1,1353 |
| 4,0 | 1,0726 | 1,0787 | 1,0847 | 1,0909 | 1,0971 | 1,1034 | 1,1098 | 1,1163 | 1,1228 | 1,1294 |
| 4,5 | 1,0670 | 1,0730 | 1,0791 | 1,0852 | 1,0914 | 1,0977 | 1,1040 | 1,1105 | 1,1170 | 1,1235 |
| 5,0 | 1,0615 | 1,0674 | 1,0734 | 1,0795 | 1,0857 | 1,0920 | 1,0983 | 1,1047 | 1,1111 | 1,1176 |
| 5,5 | 1,0559 | 1,0618 | 1,0678 | 1,0739 | 1,0800 | 1,0862 | 1,0925 | 1,0988 | 1,1053 | 1,1118 |
| 6,0 | 1,0503 | 1,0562 | 1,0621 | 1,0682 | 1,0743 | 1,0805 | 1,0867 | 1,0930 | 1,0994 | 1,1059 |
| 6,5 | 1,0447 | 1,0506 | 1,0565 | 1,0625 | 1,0686 | 1,0747 | 1,0809 | 1,0872 | 1,0936 | 1,1000 |
| 7,0 | 1,0391 | 1,0449 | 1,0508 | 1,0568 | 1,0629 | 1,0690 | 1,0751 | 1,0814 | 1,0877 | 1,0941 |
| 7,5 | 1,0335 | 1,0393 | 1,0452 | 1,0511 | 1,0571 | 1,0632 | 1,0694 | 1,0756 | 1,0819 | 1,0882 |
| 8,0 | 1,0279 | 1,0337 | 1,0395 | 1,0455 | 1,0514 | 1,0575 | 1,0636 | 1,0698 | 1,0760 | 1,0824 |
| 8,5 | 1,0223 | 1,0281 | 1,0339 | 1,0398 | 1,0457 | 1,0517 | 1,0578 | 1,0640 | 1,0702 | 1,0765 |
| 9,0 | 1,0168 | 1,0225 | 1,0282 | 1,0341 | 1,0400 | 1,0460 | 1,0520 | 1,0581 | 1,0643 | 1,0706 |
| 9,5 | 1,0112 | 1,0169 | 1,0226 | 1,0284 | 1,0343 | 1,0402 | 1,0462 | 1,0523 | 1,0585 | 1,0647 |
| 10,0 | 1,0056 | 1,0112 | 1,0169 | 1,0227 | 1,0286 | 1,0345 | 1,0405 | 1,0465 | 1,0526 | 1,0588 |
| 10,5 | 1,0000 | 1,0056 | 1,0113 | 1,0170 | 1,0229 | 1,0287 | 1,0347 | 1,0407 | 1,0468 | 1,0529 |
| 11,0 | 0,9944 | 1,0000 | 1,0056 | 1,0114 | 1,0171 | 1,0230 | 1,0289 | 1,0349 | 1,0409 | 1,0471 |
| 11,5 | 0,9888 | 0,9944 | 1,0000 | 1,0057 | 1,0114 | 1,0172 | 1,0231 | 1,0291 | 1,0351 | 1,0412 |
| 12,0 | 0,9832 | 0,9888 | 0,9944 | 1,0000 | 1,0057 | 1,0115 | 1,0173 | 1,0233 | 1,0292 | 1,0353 |
| 12,5 | 0,9777 | 0,9831 | 0,9887 | 0,9943 | 1,0000 | 1,0057 | 1,0116 | 1,0174 | 1,0234 | 1,0294 |
| 13,0 | 0,9721 | 0,9775 | 0,9831 | 0,9886 | 0,9943 | 1,0000 | 1,0058 | 1,0116 | 1,0175 | 1,0235 |
| 13,5 | 0,9665 | 0,9719 | 0,9774 | 0,9830 | 0,9886 | 0,9943 | 1,0000 | 1,0058 | 1,0117 | 1,0176 |
| 14,0 | 0,9609 | 0,9663 | 0,9718 | 0,9773 | 0,9829 | 0,9885 | 0,9942 | 1,0000 | 1,0058 | 1,0118 |
| 14,5 | 0,9553 | 0,9607 | 0,9661 | 0,9716 | 0,9771 | 0,9828 | 0,9884 | 0,9942 | 1,0000 | 1,0059 |
| 15,0 | 0,9497 | 0,9551 | 0,9605 | 0,9659 | 0,9714 | 0,9770 | 0,9827 | 0,9884 | 0,9942 | 1,0000 |
| 15,5 | 0,9441 | 0,9494 | 0,9548 | 0,9602 | 0,9657 | 0,9713 | 0,9769 | 0,9826 | 0,9883 | 0,9941 |
| 16,0 | 0,9385 | 0,9438 | 0,9492 | 0,9545 | 0,9600 | 0,9655 | 0,9711 | 0,9767 | 0,9825 | 0,9882 |
| 16,5 | 0,9330 | 0,9382 | 0,9435 | 0,9489 | 0,9543 | 0,9598 | 0,9653 | 0,9709 | 0,9766 | 0,9824 |
| 17,0 | 0,9274 | 0,9326 | 0,9379 | 0,9432 | 0,9486 | 0,9540 | 0,9595 | 0,9651 | 0,9708 | 0,9765 |
| 17,5 | 0,9218 | 0,9270 | 0,9322 | 0,9375 | 0,9429 | 0,9483 | 0,9538 | 0,9593 | 0,9649 | 0,9706 |
| 18,0 | 0,9162 | 0,9213 | 0,9266 | 0,9318 | 0,9371 | 0,9425 | 0,9480 | 0,9535 | 0,9591 | 0,9647 |
| 18,5 | 0,9106 | 0,9157 | 0,9209 | 0,9261 | 0,9314 | 0,9368 | 0,9422 | 0,9477 | 0,9532 | 0,9588 |
| 19,0 | 0,9050 | 0,9101 | 0,9153 | 0,9205 | 0,9257 | 0,9310 | 0,9364 | 0,9419 | 0,9474 | 0,9529 |
| 19,5 | 0,8994 | 0,9045 | 0,9096 | 0,9148 | 0,9200 | 0,9253 | 0,9306 | 0,9360 | 0,9415 | 0,9471 |
| 20,0 | 0,8939 | 0,8989 | 0,9040 | 0,9091 | 0,9143 | 0,9195 | 0,9249 | 0,9302 | 0,9357 | 0,9412 |
| 20,5 | 0,8883 | 0,8933 | 0,8983 | 0,9034 | 0,9086 | 0,9138 | 0,9191 | 0,9244 | 0,9298 | 0,9353 |
| 21,0 | 0,8827 | 0,8876 | 0,8927 | 0,8977 | 0,9029 | 0,9080 | 0,9133 | 0,9186 | 0,9240 | 0,9294 |
| 21,5 | 0,8771 | 0,8820 | 0,8870 | 0,8920 | 0,8971 | 0,9023 | 0,9075 | 0,9128 | 0,9181 | 0,9235 |
| 22,0 | 0,8715 | 0,8764 | 0,8814 | 0,8864 | 0,8914 | 0,8966 | 0,9017 | 0,9070 | 0,9123 | 0,9176 |
| 22,5 | 0,8659 | 0,8708 | 0,8757 | 0,8807 | 0,8857 | 0,8908 | 0,8960 | 0,9012 | 0,9064 | 0,9118 |
| 23,0 | 0,8603 | 0,8652 | 0,8701 | 0,8750 | 0,8800 | 0,8851 | 0,8902 | 0,8953 | 0,9006 | 0,9059 |
| 23,5 | 0,8547 | 0,8596 | 0,8644 | 0,8693 | 0,8743 | 0,8793 | 0,8844 | 0,8895 | 0,8947 | 0,9000 |
| 24,0 | 0,8492 | 0,8539 | 0,8588 | 0,8636 | 0,8686 | 0,8736 | 0,8786 | 0,8837 | 0,8889 | 0,8941 |
| 24,5 | 0,8436 | 0,8483 | 0,8531 | 0,8580 | 0,8629 | 0,8678 | 0,8728 | 0,8779 | 0,8830 | 0,8882 |
| 25,0 | 0,8380 | 0,8427 | 0,8475 | 0,8523 | 0,8571 | 0,8621 | 0,8671 | 0,8721 | 0,8772 | 0,8824 |
| 25,5 | 0,8324 | 0,8371 | 0,8418 | 0,8466 | 0,8514 | 0,8563 | 0,8613 | 0,8663 | 0,8713 | 0,8765 |
| 26,0 | 0,8268 | 0,8315 | 0,8362 | 0,8409 | 0,8457 | 0,8506 | 0,8555 | 0,8605 | 0,8655 | 0,8706 |
| 26,5 | 0,8212 | 0,8258 | 0,8305 | 0,8352 | 0,8400 | 0,8448 | 0,8497 | 0,8547 | 0,8596 | 0,8647 |
| 27,0 | 0,8156 | 0,8202 | 0,8249 | 0,8295 | 0,8343 | 0,8391 | 0,8439 | 0,8488 | 0,8538 | 0,8588 |
| 27,5 | 0,8101 | 0,8146 | 0,8192 | 0,8239 | 0,8286 | 0,8333 | 0,8382 | 0,8430 | 0,8480 | 0,8529 |
| 28,0 | 0,8045 | 0,8090 | 0,8136 | 0,8182 | 0,8229 | 0,8276 | 0,8324 | 0,8372 | 0,8421 | 0,8471 |
| 28,5 | 0,7989 | 0,8034 | 0,8079 | 0,8125 | 0,8171 | 0,8218 | 0,8266 | 0,8314 | 0,8363 | 0,8412 |
| 29,0 | 0,7933 | 0,7978 | 0,8023 | 0,8068 | 0,8114 | 0,8161 | 0,8208 | 0,8256 | 0,8304 | 0,8353 |
| 29,5 | 0,7877 | 0,7921 | 0,7966 | 0,8011 | 0,8057 | 0,8103 | 0,8150 | 0,8198 | 0,8246 | 0,8294 |
| 30,0 | 0,7821 | 0,7865 | 0,7910 | 0,7955 | 0,8000 | 0,8046 | 0,8092 | 0,8140 | 0,8187 | 0,8235 |
| 30,5 | 0,7765 | 0,7809 | 0,7853 | 0,7898 | 0,7943 | 0,7989 | 0,8035 | 0,8081 | 0,8129 | 0,8176 |
| 31,0 | 0,7709 | 0,7753 | 0,7797 | 0,7841 | 0,7886 | 0,7931 | 0,7977 | 0,8023 | 0,8070 | 0,8118 |
| 31,5 | 0,7654 | 0,7697 | 0,7740 | 0,7784 | 0,7829 | 0,7874 | 0,7919 | 0,7965 | 0,8012 | 0,8059 |
| 32,0 | 0,7598 | 0,7640 | 0,7684 | 0,7727 | 0,7771 | 0,7816 | 0,7861 | 0,7907 | 0,7953 | 0,8000 |
| 32,5 | 0,7542 | 0,7584 | 0,7627 | 0,7670 | 0,7714 | 0,7759 | 0,7803 | 0,7849 | 0,7895 | 0,7941 |
| 33,0 | 0,7486 | 0,7528 | 0,7571 | 0,7614 | 0,7657 | 0,7701 | 0,7746 | 0,7791 | 0,7836 | 0,7882 |
| 33,5 | 0,7430 | 0,7472 | 0,7514 | 0,7557 | 0,7600 | 0,7644 | 0,7688 | 0,7733 | 0,7778 | 0,7824 |
| 34,0 | 0,7374 | 0,7416 | 0,7458 | 0,7500 | 0,7543 | 0,7586 | 0,7630 | 0,7674 | 0,7719 | 0,7765 |
| 34,5 | 0,7318 | 0,7360 | 0,7401 | 0,7443 | 0,7486 | 0,7529 | 0,7572 | 0,7616 | 0,7661 | 0,7706 |
| 35,0 | 0,7263 | 0,7303 | 0,7345 | 0,7386 | 0,7429 | 0,7471 | 0,7514 | 0,7558 | 0,7602 | 0,7647 |
| 35,5 | 0,7207 | 0,7247 | 0,7288 | 0,7330 | 0,7371 | 0,7414 | 0,7457 | 0,7500 | 0,7544 | 0,7588 |
| 36,0 | 0,7151 | 0,7191 | 0,7232 | 0,7273 | 0,7314 | 0,7356 | 0,7399 | 0,7442 | 0,7485 | 0,7529 |
| 36,5 | 0,7095 | 0,7135 | 0,7175 | 0,7216 | 0,7257 | 0,7299 | 0,7341 | 0,7384 | 0,7427 | 0,7471 |
| 37,0 | 0,7039 | 0,7079 | 0,7119 | 0,7159 | 0,7200 | 0,7241 | 0,7283 | 0,7326 | 0,7368 | 0,7412 |
| 37,5 | 0,6983 | 0,7022 | 0,7062 | 0,7102 | 0,7143 | 0,7184 | 0,7225 | 0,7267 | 0,7310 | 0,7353 |
| 38,0 | 0,6927 | 0,6966 | 0,7006 | 0,7045 | 0,7086 | 0,7126 | 0,7168 | 0,7209 | 0,7251 | 0,7294 |
| 38,5 | 0,6872 | 0,6910 | 0,6949 | 0,6989 | 0,7029 | 0,7069 | 0,7110 | 0,7151 | 0,7193 | 0,7235 |
| 39,0 | 0,6816 | 0,6854 | 0,6893 | 0,6932 | 0,6971 | 0,7011 | 0,7052 | 0,7093 | 0,7135 | 0,7176 |
| 39,5 | 0,6760 | 0,6798 | 0,6836 | 0,6875 | 0,6914 | 0,6954 | 0,6994 | 0,7035 | 0,7076 | 0,7118 |
| 40,0 | 0,6704 | 0,6742 | 0,6780 | 0,6818 | 0,6857 | 0,6897 | 0,6936 | 0,6977 | 0,7018 | 0,7059 |

Bảng 2 (tiếp theo)

| W’q (%) W’t (%) | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,1775 | 1,1845 | 1,1916 | 1,1988 | 1,2061 | 1,2134 | 1,2209 | 1,2284 | 1,2360 | 1,2438 |
| 1,0 | 1,1716 | 1,1786 | 1,1856 | 1,1928 | 1,2000 | 1,2073 | 1,2147 | 1,2222 | 1,2298 | 1,2375 |
| 1,5 | 1,1657 | 1,1726 | 1,1796 | 1,1867 | 1,1939 | 1,2012 | 1,2086 | 1,2160 | 1,2236 | 1,2313 |
| 2,0 | 1,1598 | 1,1667 | 1,1737 | 1,1807 | 1,1879 | 1,1951 | 1,2025 | 1,2099 | 1,2174 | 1,2250 |
| 2,5 | 1,1538 | 1,1607 | 1,1677 | 1,1747 | 1,1818 | 1,1890 | 1,1963 | 1,2037 | 1,2112 | 1,2188 |
| 3,0 | 1,1479 | 1,1548 | 1,1617 | 1,1687 | 1,1758 | 1,1829 | 1,1902 | 1,1975 | 1,2050 | 1,2125 |
| 3,5 | 1,1420 | 1,1488 | 1,1557 | 1,1627 | 1,1697 | 1,1768 | 1,1840 | 1,1914 | 1,1988 | 1,2063 |
| 4,0 | 1,1361 | 1,1429 | 1,1497 | 1,1566 | 1,1636 | 1,1707 | 1,1779 | 1,1852 | 1,1925 | 1,2000 |
| 4,5 | 1,1302 | 1,1369 | 1,1437 | 1,1506 | 1,1576 | 1,1646 | 1,1718 | 1,1790 | 1,1863 | 1,1938 |
| 5,0 | 1,1243 | 1,1310 | 1,1377 | 1,1446 | 1,1515 | 1,1585 | 1,1656 | 1,1728 | 1,1801 | 1,1875 |
| 5,5 | 1,1183 | 1,1250 | 1,1317 | 1,1386 | 1,1455 | 1,1524 | 1,1595 | 1,1667 | 1,1739 | 1,1813 |
| 6,0 | 1,1124 | 1,1190 | 1,1257 | 1,1325 | 1,1394 | 1,1463 | 1,1534 | 1,1605 | 1,1677 | 1,1750 |
| 6,5 | 1,1065 | 1,1131 | 1,1198 | 1,1265 | 1,1333 | 1,1402 | 1,1472 | 1,1543 | 1,1615 | 1,1688 |
| 7,0 | 1,1006 | 1,1071 | 1,1138 | 1,1205 | 1,1273 | 1,1341 | 1,1411 | 1,1481 | 1,1553 | 1,1625 |
| 7,5 | 1,0947 | 1,1012 | 1,1078 | 1,1145 | 1,1212 | 1,1280 | 1,1350 | 1,1420 | 1,1491 | 1,1563 |
| 8,0 | 1,0888 | 1,0952 | 1,1018 | 1,1084 | 1,1152 | 1,1220 | 1,1288 | 1,1358 | 1,1429 | 1,1500 |
| 8,5 | 1,0828 | 1,0893 | 1,0958 | 1,1024 | 1,1091 | 1,1159 | 1,1227 | 1,1296 | 1,1366 | 1,1438 |
| 9,0 | 1,0769 | 1,0833 | 1,0898 | 1,0964 | 1,1030 | 1,1098 | 1,1166 | 1,1235 | 1,1304 | 1,1375 |
| 9,5 | 1,0710 | 1,0774 | 1,0838 | 1,0904 | 1,0970 | 1,1037 | 1,1104 | 1,1173 | 1,1242 | 1,1313 |
| 10,0 | 1,0651 | 1,0714 | 1,0778 | 1,0843 | 1,0909 | 1,0976 | 1,1043 | 1,1111 | 1,1180 | 1,1250 |
| 10,5 | 1,0592 | 1,0655 | 1,0719 | 1,0783 | 1,0848 | 1,0915 | 1,0982 | 1,1049 | 1,1118 | 1,1188 |
| 11,0 | 1,0533 | 1,0595 | 1,0659 | 1,0723 | 1,0788 | 1,0854 | 1,0920 | 1,0988 | 1,1056 | 1,1125 |
| 11,5 | 1,0473 | 1,0536 | 1,0599 | 1,0663 | 1,0727 | 1,0793 | 1,0859 | 1,0926 | 1,0994 | 1,1063 |
| 12,0 | 1,0414 | 1,0476 | 1,0539 | 1,0602 | 1,0667 | 1,0732 | 1,0798 | 1,0864 | 1,0932 | 1,1000 |
| 12,5 | 1,0355 | 1,0417 | 1,0479 | 1,0542 | 1,0606 | 1,0671 | 1,0736 | 1,0802 | 1,0870 | 1,0938 |
| 13,0 | 1,0296 | 1,0357 | 1,0419 | 1,0482 | 1,0545 | 1,0610 | 1,0675 | 1,0741 | 1,0807 | 1,0875 |
| 13,5 | 1,0237 | 1,0298 | 1,0359 | 1,0422 | 1,0485 | 1,0549 | 1,0613 | 1,0679 | 1,0745 | 1,0813 |
| 14,0 | 1,0178 | 1,0238 | 1,0299 | 1,0361 | 1,0424 | 1,0488 | 1,0552 | 1,0617 | 1,0683 | 1,0750 |
| 14,5 | 1,0118 | 1,0179 | 1,0240 | 1,0301 | 1,0364 | 1,0427 | 1,0491 | 1,0556 | 1,0621 | 1,0688 |
| 15,0 | 1,0059 | 1,0119 | 1,0180 | 1,0241 | 1,0303 | 1,0366 | 1,0429 | 1,0494 | 1,0559 | 1,0625 |
| 15,5 | 1,0000 | 1,0060 | 1,0120 | 1,0181 | 1,0242 | 1,0305 | 1,0368 | 1,0432 | 1,0497 | 1,0563 |
| 16,0 | 0,9941 | 1,0000 | 1,0060 | 1,0120 | 1,0182 | 1,0244 | 1,0307 | 1,0370 | 1,0435 | 1,0500 |
| 16,5 | 0,9882 | 0,9940 | 1,0000 | 1,0060 | 1,0121 | 1,0183 | 1,0245 | 1,0309 | 1,0373 | 1,0438 |
| 17,0 | 0,9822 | 0,9881 | 0,9940 | 1,0000 | 1,0061 | 1,0122 | 1,0184 | 1,0247 | 1,0311 | 1,0375 |
| 17,5 | 0,9763 | 0,9821 | 0,9880 | 0,9940 | 1,0000 | 1,0061 | 1,0123 | 1,0185 | 1,0248 | 1,0313 |
| 18,0 | 0,9704 | 0,9762 | 0,9820 | 0,9880 | 0,9939 | 1,0000 | 1,0061 | 1,0123 | 1,0186 | 1,0250 |
| 18,5 | 0,9645 | 0,9702 | 0,9760 | 0,9819 | 0,9879 | 0,9939 | 1,0000 | 1,0062 | 1,0124 | 1,0188 |
| 19,0 | 0,9586 | 0,9643 | 0,9701 | 0,9759 | 0,9818 | 0,9878 | 0,9939 | 1,0000 | 1,0062 | 1,0125 |
| 19,5 | 0,9527 | 0,9583 | 0,9641 | 0,9699 | 0,9758 | 0,9817 | 0,9877 | 0,9938 | 1,0000 | 1,0063 |
| 20,0 | 0,9467 | 0,9524 | 0,9581 | 0,9639 | 0,9697 | 0,9756 | 0,9816 | 0,9877 | 0,9938 | 1,0000 |
| 20,5 | 0,9408 | 0,9464 | 0,9521 | 0,9578 | 0,9636 | 0,9695 | 0,9755 | 0,9815 | 0,9876 | 0,9938 |
| 21,0 | 0,9349 | 0,9405 | 0,9461 | 0,9518 | 0,9576 | 0,9634 | 0,9693 | 0,9753 | 0,9814 | 0,9875 |
| 21,5 | 0,9290 | 0,9345 | 0,9401 | 0,9458 | 0,9515 | 0,9573 | 0,9632 | 0,9691 | 0,9752 | 0,9813 |
| 22,0 | 0,9231 | 0,9286 | 0,9341 | 0,9398 | 0,9455 | 0,9512 | 0,9571 | 0,9630 | 0,9689 | 0,9750 |
| 22,5 | 0,9172 | 0,9226 | 0,9281 | 0,9337 | 0,9394 | 0,9451 | 0,9509 | 0,9568 | 0,9627 | 0,9688 |
| 23,0 | 0,9112 | 0,9167 | 0,9222 | 0,9277 | 0,9333 | 0,9390 | 0,9448 | 0,9506 | 0,9565 | 0,9625 |
| 23,5 | 0,9053 | 0,9107 | 0,9162 | 0,9217 | 0,9273 | 0,9329 | 0,9387 | 0,9444 | 0,9503 | 0,9563 |
| 24,0 | 0,8994 | 0,9048 | 0,9102 | 0,9157 | 0,9212 | 0,9268 | 0,9325 | 0,9383 | 0,9441 | 0,9500 |
| 24,5 | 0,8935 | 0,8988 | 0,9042 | 0,9096 | 0,9152 | 0,9207 | 0,9264 | 0,9321 | 0,9379 | 0,9438 |
| 25,0 | 0,8876 | 0,8929 | 0,8982 | 0,9036 | 0,9091 | 0,9146 | 0,9202 | 0,9259 | 0,9317 | 0,9375 |
| 25,5 | 0,8817 | 0,8869 | 0,8922 | 0,8976 | 0,9030 | 0,9085 | 0,9141 | 0,9198 | 0,9255 | 0,9313 |
| 26,0 | 0,8757 | 0,8810 | 0,8862 | 0,8916 | 0,8970 | 0,9024 | 0,9080 | 0,9136 | 0,9193 | 0,9250 |
| 26,5 | 0,8698 | 0,8750 | 0,8802 | 0,8855 | 0,8909 | 0,8963 | 0,9018 | 0,9074 | 0,9130 | 0,9188 |
| 27,0 | 0,8639 | 0,8690 | 0,8743 | 0,8795 | 0,8848 | 0,8902 | 0,8957 | 0,9012 | 0,9068 | 0,9125 |
| 27,5 | 0,8580 | 0,8631 | 0,8683 | 0,8735 | 0,8788 | 0,8841 | 0,8896 | 0,8951 | 0,9006 | 0,9063 |
| 28,0 | 0,8521 | 0,8571 | 0,8623 | 0,8675 | 0,8727 | 0,8780 | 0,8834 | 0,8889 | 0,8944 | 0,9000 |
| 28,5 | 0,8462 | 0,8512 | 0,8563 | 0,8614 | 0,8667 | 0,8720 | 0,8773 | 0,8827 | 0,8882 | 0,8938 |
| 29,0 | 0,8402 | 0,8452 | 0,8503 | 0,8554 | 0,8606 | 0,8659 | 0,8712 | 0,8765 | 0,8820 | 0,8875 |
| 29,5 | 0,8343 | 0,8393 | 0,8443 | 0,8494 | 0,8545 | 0,8598 | 0,8650 | 0,8704 | 0,8758 | 0,8813 |
| 30,0 | 0,8284 | 0,8333 | 0,8383 | 0,8434 | 0,8485 | 0,8537 | 0,8589 | 0,8642 | 0,8696 | 0,8750 |
| 30,5 | 0,8225 | 0,8274 | 0,8323 | 0,8373 | 0,8424 | 0,8476 | 0,8528 | 0,8580 | 0,8634 | 0,8688 |
| 31,0 | 0,8166 | 0,8214 | 0,8263 | 0,8313 | 0,8364 | 0,8415 | 0,8466 | 0,8519 | 0,8571 | 0,8625 |
| 31,5 | 0,8107 | 0,8155 | 0,8204 | 0,8253 | 0,8303 | 0,8354 | 0,8405 | 0,8457 | 0,8509 | 0,8563 |
| 32,0 | 0,8047 | 0,8095 | 0,8144 | 0,8193 | 0,8242 | 0,8293 | 0,8344 | 0,8395 | 0,8447 | 0,8500 |
| 32,5 | 0,7988 | 0,8036 | 0,8084 | 0,8133 | 0,8182 | 0,8232 | 0,8282 | 0,8333 | 0,8385 | 0,8438 |
| 33,0 | 0,7929 | 0,7976 | 0,8024 | 0,8072 | 0,8121 | 0,8171 | 0,8221 | 0,8272 | 0,8323 | 0,8375 |
| 33,5 | 0,7870 | 0,7917 | 0,7964 | 0,8012 | 0,8061 | 0,8110 | 0,8160 | 0,8210 | 0,8261 | 0,8313 |
| 34,0 | 0,7811 | 0,7857 | 0,7904 | 0,7952 | 0,8000 | 0,8049 | 0,8098 | 0,8148 | 0,8199 | 0,8250 |
| 34,5 | 0,7751 | 0,7798 | 0,7844 | 0,7892 | 0,7939 | 0,7988 | 0,8037 | 0,8086 | 0,8137 | 0,8188 |
| 35,0 | 0,7692 | 0,7738 | 0,7784 | 0,7831 | 0,7879 | 0,7927 | 0,7975 | 0,8025 | 0,8075 | 0,8125 |
| 35,5 | 0,7633 | 0,7679 | 0,7725 | 0,7771 | 0,7818 | 0,7866 | 0,7914 | 0,7963 | 0,8012 | 0,8063 |
| 36,0 | 0,7574 | 0,7619 | 0,7665 | 0,7711 | 0,7758 | 0,7805 | 0,7853 | 0,7901 | 0,7950 | 0,8000 |
| 36,5 | 0,7515 | 0,7560 | 0,7605 | 0,7651 | 0,7697 | 0,7744 | 0,7791 | 0,7840 | 0,7888 | 0,7938 |
| 37,0 | 0,7456 | 0,7500 | 0,7545 | 0,7590 | 0,7636 | 0,7683 | 0,7730 | 0,7778 | 0,7826 | 0,7875 |
| 37,5 | 0,7396 | 0,7440 | 0,7485 | 0,7530 | 0,7576 | 0,7622 | 0,7669 | 0,7716 | 0,7764 | 0,7813 |
| 38,0 | 0,7337 | 0,7381 | 0,7425 | 0,7470 | 0,7515 | 0,7561 | 0,7607 | 0,7654 | 0,7702 | 0,7750 |
| 38,5 | 0,7278 | 0,7321 | 0,7365 | 0,7410 | 0,7455 | 0,7500 | 0,7546 | 0,7593 | 0,7640 | 0,7688 |
| 39,0 | 0,7219 | 0,7262 | 0,7305 | 0,7349 | 0,7394 | 0,7439 | 0,7485 | 0,7531 | 0,7578 | 0,7625 |
| 39,5 | 0,7160 | 0,7202 | 0,7246 | 0,7289 | 0,7333 | 0,7378 | 0,7423 | 0,7469 | 0,7516 | 0,7563 |
| 40,0 | 0,7101 | 0,7143 | 0,7186 | 0,7229 | 0,7273 | 0,7317 | 0,7362 | 0,7407 | 0,7453 | 0,7500 |

Bảng 2 (tiếp theo)

| W’q (%) W’t (%) | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,2516 | 1,2595 | 1,2675 | 1,2756 | 1,2839 | 1,2922 | 1,3007 | 1,3092 | 1,3179 | 1,3267 |
| 1,0 | 1,2453 | 1,2532 | 1,2611 | 1,2692 | 1,2774 | 1,2857 | 1,2941 | 1,3026 | 1,3113 | 1,3200 |
| 1,5 | 1,2390 | 1,2468 | 1,2548 | 1,2628 | 1,2710 | 1,2792 | 1,2876 | 1,2961 | 1,3046 | 1,3133 |
| 2,0 | 1,2327 | 1,2405 | 1,2484 | 1,2564 | 1,2645 | 1,2727 | 1,2810 | 1,2895 | 1,2980 | 1,3067 |
| 2,5 | 1,2264 | 1,2342 | 1,2420 | 1,2500 | 1,2581 | 1,2662 | 1,2745 | 1,2829 | 1,2914 | 1,3000 |
| 3,0 | 1,2201 | 1,2278 | 1,2357 | 1,2436 | 1,2516 | 1,2597 | 1,2680 | 1,2763 | 1,2848 | 1,2933 |
| 3,5 | 1,2138 | 1,2215 | 1,2293 | 1,2372 | 1,2452 | 1,2532 | 1,2614 | 1,2697 | 1,2781 | 1,2867 |
| 4,0 | 1,2075 | 1,2152 | 1,2229 | 1,2308 | 1,2387 | 1,2468 | 1,2549 | 1,2632 | 1,2715 | 1,2800 |
| 4,5 | 1,2013 | 1,2089 | 1,2166 | 1,2244 | 1,2323 | 1,2403 | 1,2484 | 1,2566 | 1,2649 | 1,2733 |
| 5,0 | 1,1950 | 1,2025 | 1,2102 | 1,2179 | 1,2258 | 1,2338 | 1,2418 | 1,2500 | 1,2583 | 1,2667 |
| 5,5 | 1,1887 | 1,1962 | 1,2038 | 1,2115 | 1,2194 | 1,2273 | 1,2353 | 1,2434 | 1,2517 | 1,2600 |
| 6,0 | 1,1824 | 1,1899 | 1,1975 | 1,2051 | 1,2129 | 1,2208 | 1,2288 | 1,2368 | 1,2450 | 1,2533 |
| 6,5 | 1,1761 | 1,1835 | 1,1911 | 1,1987 | 1,2065 | 1,2143 | 1,2222 | 1,2303 | 1,2384 | 1,2467 |
| 7,0 | 1,1698 | 1,1772 | 1,1847 | 1,1923 | 1,2000 | 1,2078 | 1,2157 | 1,2237 | 1,2318 | 1,2400 |
| 7,5 | 1,1635 | 1,1709 | 1,1783 | 1,1859 | 1,1935 | 1,2013 | 1,2092 | 1,2171 | 1,2252 | 1,2333 |
| 8,0 | 1,1572 | 1,1646 | 1,1720 | 1,1795 | 1,1871 | 1,1948 | 1,2026 | 1,2105 | 1,2185 | 1,2267 |
| 8,5 | 1,1509 | 1,1582 | 1,1656 | 1,1731 | 1,1806 | 1,1883 | 1,1961 | 1,2039 | 1,2119 | 1,2200 |
| 9,0 | 1,1447 | 1,1519 | 1,1592 | 1,1667 | 1,1742 | 1,1818 | 1,1895 | 1,1974 | 1,2053 | 1,2133 |
| 9,5 | 1,1384 | 1,1456 | 1,1529 | 1,1603 | 1,1677 | 1,1753 | 1,1830 | 1,1908 | 1,1987 | 1,2067 |
| 10,0 | 1,1321 | 1,1392 | 1,1465 | 1,1538 | 1,1613 | 1,1688 | 1,1765 | 1,1842 | 1,1921 | 1,2000 |
| 10,5 | 1,1258 | 1,1329 | 1,1401 | 1,1474 | 1,1548 | 1,1623 | 1,1699 | 1,1776 | 1,1854 | 1,1933 |
| 11,0 | 1,1195 | 1,1266 | 1,1338 | 1,1410 | 1,1484 | 1,1558 | 1,1634 | 1,1711 | 1,1788 | 1,1867 |
| 11,5 | 1,1132 | 1,1203 | 1,1274 | 1,1346 | 1,1419 | 1,1494 | 1,1569 | 1,1645 | 1,1722 | 1,1800 |
| 12,0 | 1,1069 | 1,1139 | 1,1210 | 1,1282 | 1,1355 | 1,1429 | 1,1503 | 1,1579 | 1,1656 | 1,1733 |
| 12,5 | 1,1006 | 1,1076 | 1,1146 | 1,1218 | 1,1290 | 1,1364 | 1,1438 | 1,1513 | 1,1589 | 1,1667 |
| 13,0 | 1,0943 | 1,1013 | 1,1083 | 1,1154 | 1,1226 | 1,1299 | 1,1373 | 1,1447 | 1,1523 | 1,1600 |
| 13,5 | 1,0881 | 1,0949 | 1,1019 | 1,1090 | 1,1161 | 1,1234 | 1,1307 | 1,1382 | 1,1457 | 1,1533 |
| 14,0 | 1,0818 | 1,0886 | 1,0955 | 1,1026 | 1,1097 | 1,1169 | 1,1242 | 1,1316 | 1,1391 | 1,1467 |
| 14,5 | 1,0755 | 1,0823 | 1,0892 | 1,0962 | 1,1032 | 1,1104 | 1,1176 | 1,1250 | 1,1325 | 1,1400 |
| 15,0 | 1,0692 | 1,0759 | 1,0828 | 1,0897 | 1,0968 | 1,1039 | 1,1111 | 1,1184 | 1,1258 | 1,1333 |
| 15,5 | 1,0629 | 1,0696 | 1,0764 | 1,0833 | 1,0903 | 1,0974 | 1,1046 | 1,1118 | 1,1192 | 1,1267 |
| 16,0 | 1,0566 | 1,0633 | 1,0701 | 1,0769 | 1,0839 | 1,0909 | 1,0980 | 1,1053 | 1,1126 | 1,1200 |
| 16,5 | 1,0503 | 1,0570 | 1,0637 | 1,0705 | 1,0774 | 1,0844 | 1,0915 | 1,0987 | 1,1060 | 1,1133 |
| 17,0 | 1,0440 | 1,0506 | 1,0573 | 1,0641 | 1,0710 | 1,0779 | 1,0850 | 1,0921 | 1,0993 | 1,1067 |
| 17,5 | 1,0377 | 1,0443 | 1,0510 | 1,0577 | 1,0645 | 1,0714 | 1,0784 | 1,0855 | 1,0927 | 1,1000 |
| 18,0 | 1,0314 | 1,0380 | 1,0446 | 1,0513 | 1,0581 | 1,0649 | 1,0719 | 1,0789 | 1,0861 | 1,0933 |
| 18,5 | 1,0252 | 1,0316 | 1,0382 | 1,0449 | 1,0516 | 1,0584 | 1,0654 | 1,0724 | 1,0795 | 1,0867 |
| 19,0 | 1,0189 | 1,0253 | 1,0318 | 1,0385 | 1,0452 | 1,0519 | 1,0588 | 1,0658 | 1,0728 | 1,0800 |
| 19,5 | 1,0126 | 1,0190 | 1,0255 | 1,0321 | 1,0387 | 1,0455 | 1,0523 | 1,0592 | 1,0662 | 1,0733 |
| 20,0 | 1,0063 | 1,0127 | 1,0191 | 1,0256 | 1,0323 | 1,0390 | 1,0458 | 1,0526 | 1,0596 | 1,0667 |
| 20,5 | 1,0000 | 1,0063 | 1,0127 | 1,0192 | 1,0258 | 1,0325 | 1,0392 | 1,0461 | 1,0530 | 1,0600 |
| 21,0 | 0,9937 | 1,0000 | 1,0064 | 1,0128 | 1,0194 | 1,0260 | 1,0327 | 1,0395 | 1,0464 | 1,0533 |
| 21,5 | 0,9874 | 0,9937 | 1,0000 | 1,0064 | 1,0129 | 1,0195 | 1,0261 | 1,0329 | 1,0397 | 1,0467 |
| 22,0 | 0,9811 | 0,9873 | 0,9936 | 1,0000 | 1,0065 | 1,0130 | 1,0196 | 1,0263 | 1,0331 | 1,0400 |
| 22,5 | 0,9748 | 0,9810 | 0,9873 | 0,9936 | 1,0000 | 1,0065 | 1,0131 | 1,0197 | 1,0265 | 1,0333 |
| 23,0 | 0,9686 | 0,9747 | 0,9809 | 0,9872 | 0,9935 | 1,0000 | 1,0065 | 1,0132 | 1,0199 | 1,0267 |
| 23,5 | 0,9623 | 0,9684 | 0,9745 | 0,9808 | 0,9871 | 0,9935 | 1,0000 | 1,0066 | 1,0132 | 1,0200 |
| 24,0 | 0,9560 | 0,9620 | 0,9682 | 0,9744 | 0,9806 | 0,9870 | 0,9935 | 1,0000 | 1,0066 | 1,0133 |
| 24,5 | 0,9497 | 0,9557 | 0,9618 | 0,9679 | 0,9742 | 0,9805 | 0,9869 | 0,9934 | 1,0000 | 1,0067 |
| 25,0 | 0,9434 | 0,9494 | 0,9554 | 0,9615 | 0,9677 | 0,9740 | 0,9804 | 0,9868 | 0,9934 | 1,0000 |
| 25,5 | 0,9371 | 0,9430 | 0,9490 | 0,9551 | 0,9613 | 0,9675 | 0,9739 | 0,9803 | 0,9868 | 0,9933 |
| 26,0 | 0,9308 | 0,9367 | 0,9427 | 0,9487 | 0,9548 | 0,9610 | 0,9673 | 0,9737 | 0,9801 | 0,9867 |
| 26,5 | 0,9245 | 0,9304 | 0,9363 | 0,9423 | 0,9484 | 0,9545 | 0,9608 | 0,9671 | 0,9735 | 0,9800 |
| 27,0 | 0,9182 | 0,9241 | 0,9299 | 0,9359 | 0,9419 | 0,9481 | 0,9542 | 0,9605 | 0,9669 | 0,9733 |
| 27,5 | 0,9119 | 0,9177 | 0,9236 | 0,9295 | 0,9355 | 0,9416 | 0,9477 | 0,9539 | 0,9603 | 0,9667 |
| 28,0 | 0,9057 | 0,9114 | 0,9172 | 0,9231 | 0,9290 | 0,9351 | 0,9412 | 0,9474 | 0,9536 | 0,9600 |
| 28,5 | 0,8994 | 0,9051 | 0,9108 | 0,9167 | 0,9226 | 0,9286 | 0,9346 | 0,9408 | 0,9470 | 0,9533 |
| 29,0 | 0,8931 | 0,8987 | 0,9045 | 0,9103 | 0,9161 | 0,9221 | 0,9281 | 0,9342 | 0,9404 | 0,9467 |
| 29,5 | 0,8868 | 0,8924 | 0,8981 | 0,9038 | 0,9097 | 0,9156 | 0,9216 | 0,9276 | 0,9338 | 0,9400 |
| 30,0 | 0,8805 | 0,8861 | 0,8917 | 0,8974 | 0,9032 | 0,9091 | 0,9150 | 0,9211 | 0,9272 | 0,9333 |
| 30,5 | 0,8742 | 0,8797 | 0,8854 | 0,8910 | 0,8968 | 0,9026 | 0,9085 | 0,9145 | 0,9205 | 0,9267 |
| 31,0 | 0,8679 | 0,8734 | 0,8790 | 0,8846 | 0,8903 | 0,8961 | 0,9020 | 0,9079 | 0,9139 | 0,9200 |
| 31,5 | 0,8616 | 0,8671 | 0,8726 | 0,8782 | 0,8839 | 0,8896 | 0,8954 | 0,9013 | 0,9073 | 0,9133 |
| 32,0 | 0,8553 | 0,8608 | 0,8662 | 0,8718 | 0,8774 | 0,8831 | 0,8889 | 0,8947 | 0,9007 | 0,9067 |
| 32,5 | 0,8491 | 0,8544 | 0,8599 | 0,8654 | 0,8710 | 0,8766 | 0,8824 | 0,8882 | 0,8940 | 0,9000 |
| 33,0 | 0,8428 | 0,8481 | 0,8535 | 0,8590 | 0,8645 | 0,8701 | 0,8758 | 0,8816 | 0,8874 | 0,8933 |
| 33,5 | 0,8365 | 0,8418 | 0,8471 | 0,8526 | 0,8581 | 0,8636 | 0,8693 | 0,8750 | 0,8808 | 0,8867 |
| 34,0 | 0,8302 | 0,8354 | 0,8408 | 0,8462 | 0,8516 | 0,8571 | 0,8627 | 0,8684 | 0,8742 | 0,8800 |
| 34,5 | 0,8239 | 0,8291 | 0,8344 | 0,8397 | 0,8452 | 0,8506 | 0,8562 | 0,8618 | 0,8675 | 0,8733 |
| 35,0 | 0,8176 | 0,8228 | 0,8280 | 0,8333 | 0,8387 | 0,8442 | 0,8497 | 0,8553 | 0,8609 | 0,8667 |
| 35,5 | 0,8113 | 0,8165 | 0,8217 | 0,8269 | 0,8323 | 0,8377 | 0,8431 | 0,8487 | 0,8543 | 0,8600 |
| 36,0 | 0,8050 | 0,8101 | 0,8153 | 0,8205 | 0,8258 | 0,8312 | 0,8366 | 0,8421 | 0,8477 | 0,8533 |
| 36,5 | 0,7987 | 0,8038 | 0,8089 | 0,8141 | 0,8194 | 0,8247 | 0,8301 | 0,8355 | 0,8411 | 0,8467 |
| 37,0 | 0,7925 | 0,7975 | 0,8025 | 0,8077 | 0,8129 | 0,8182 | 0,8235 | 0,8289 | 0,8344 | 0,8400 |
| 37,5 | 0,7862 | 0,7911 | 0,7962 | 0,8013 | 0,8065 | 0,8117 | 0,8170 | 0,8224 | 0,8278 | 0,8333 |
| 38,0 | 0,7799 | 0,7848 | 0,7898 | 0,7949 | 0,8000 | 0,8052 | 0,8105 | 0,8158 | 0,8212 | 0,8267 |
| 38,5 | 0,7736 | 0,7785 | 0,7834 | 0,7885 | 0,7935 | 0,7987 | 0,8039 | 0,8092 | 0,8146 | 0,8200 |
| 39,0 | 0,7673 | 0,7722 | 0,7771 | 0,7821 | 0,7871 | 0,7922 | 0,7974 | 0,8026 | 0,8079 | 0,8133 |
| 39,5 | 0,7610 | 0,7658 | 0,7707 | 0,7756 | 0,7806 | 0,7857 | 0,7908 | 0,7961 | 0,8013 | 0,8067 |
| 40,0 | 0,7547 | 0,7595 | 0,7643 | 0,7692 | 0,7742 | 0,7792 | 0,7843 | 0,7895 | 0,7947 | 0,8000 |

Bảng 2 (tiếp theo)

| W’q (%) W’t (%) | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,3356 | 1,3446 | 1,3537 | 1,3630 | 1,3724 | 1,3819 | 1,3916 | 1,4014 | 1,4113 | 1,4214 |
| 1,0 | 1,3289 | 1,3378 | 1,3469 | 1,3562 | 1,3655 | 1,3750 | 1,3846 | 1,3944 | 1,4043 | 1,4143 |
| 1,5 | 1,3221 | 1,3311 | 1,3401 | 1,3493 | 1,3586 | 1,3681 | 1,3776 | 1,3873 | 1,3972 | 1,4071 |
| 2,0 | 1,3154 | 1,3243 | 1,3333 | 1,3425 | 1,3517 | 1,3611 | 1,3706 | 1,3803 | 1,3901 | 1,4000 |
| 2,5 | 1,3087 | 1,3176 | 1,3265 | 1,3356 | 1,3448 | 1,3542 | 1,3636 | 1,3732 | 1,3830 | 1,3929 |
| 3,0 | 1,3020 | 1,3108 | 1,3197 | 1,3288 | 1,3379 | 1,3472 | 1,3566 | 1,3662 | 1,3759 | 1,3857 |
| 3,5 | 1,2953 | 1,3041 | 1,3129 | 1,3219 | 1,3310 | 1,3403 | 1,3497 | 1,3592 | 1,3688 | 1,3786 |
| 4,0 | 1,2886 | 1,2973 | 1,3061 | 1,3151 | 1,3241 | 1,3333 | 1,3427 | 1,3521 | 1,3617 | 1,3714 |
| 4,5 | 1,2819 | 1,2905 | 1,2993 | 1,3082 | 1,3172 | 1,3264 | 1,3357 | 1,3451 | 1,3546 | 1,3643 |
| 5,0 | 1,2752 | 1,2838 | 1,2925 | 1,3014 | 1,3103 | 1,3194 | 1,3287 | 1,3380 | 1,3475 | 1,3571 |
| 5,5 | 1,2685 | 1,2770 | 1,2857 | 1,2945 | 1,3034 | 1,3125 | 1,3217 | 1,3310 | 1,3404 | 1,3500 |
| 6,0 | 1,2617 | 1,2703 | 1,2789 | 1,2877 | 1,2966 | 1,3056 | 1,3147 | 1,3239 | 1,3333 | 1,3429 |
| 6,5 | 1,2550 | 1,2635 | 1,2721 | 1,2808 | 1,2897 | 1,2986 | 1,3077 | 1,3169 | 1,3262 | 1,3357 |
| 7,0 | 1,2483 | 1,2568 | 1,2653 | 1,2740 | 1,2828 | 1,2917 | 1,3007 | 1,3099 | 1,3191 | 1,3286 |
| 7,5 | 1,2416 | 1,2500 | 1,2585 | 1,2671 | 1,2759 | 1,2847 | 1,2937 | 1,3028 | 1,3121 | 1,3214 |
| 8,0 | 1,2349 | 1,2432 | 1,2517 | 1,2603 | 1,2690 | 1,2778 | 1,2867 | 1,2958 | 1,3050 | 1,3143 |
| 8,5 | 1,2282 | 1,2365 | 1,2449 | 1,2534 | 1,2621 | 1,2708 | 1,2797 | 1,2887 | 1,2979 | 1,3071 |
| 9,0 | 1,2215 | 1,2297 | 1,2381 | 1,2466 | 1,2552 | 1,2639 | 1,2727 | 1,2817 | 1,2908 | 1,3000 |
| 9,5 | 1,2148 | 1,2230 | 1,2313 | 1,2397 | 1,2483 | 1,2569 | 1,2657 | 1,2746 | 1,2837 | 1,2929 |
| 10,0 | 1,2081 | 1,2162 | 1,2245 | 1,2329 | 1,2414 | 1,2500 | 1,2587 | 1,2676 | 1,2766 | 1,2857 |
| 10,5 | 1,2013 | 1,2095 | 1,2177 | 1,2260 | 1,2345 | 1,2431 | 1,2517 | 1,2606 | 1,2695 | 1,2786 |
| 11,0 | 1,1946 | 1,2027 | 1,2109 | 1,2192 | 1,2276 | 1,2361 | 1,2448 | 1,2535 | 1,2624 | 1,2714 |
| 11,5 | 1,1879 | 1,1959 | 1,2041 | 1,2123 | 1,2207 | 1,2292 | 1,2378 | 1,2465 | 1,2553 | 1,2643 |
| 12,0 | 1,1812 | 1,1892 | 1,1973 | 1,2055 | 1,2138 | 1,2222 | 1,2308 | 1,2394 | 1,2482 | 1,2571 |
| 12,5 | 1,1745 | 1,1824 | 1,1905 | 1,1986 | 1,2069 | 1,2153 | 1,2238 | 1,2324 | 1,2411 | 1,2500 |
| 13,0 | 1,1678 | 1,1757 | 1,1837 | 1,1918 | 1,2000 | 1,2083 | 1,2168 | 1,2254 | 1,2340 | 1,2429 |
| 13,5 | 1,1611 | 1,1689 | 1,1769 | 1,1849 | 1,1931 | 1,2014 | 1,2098 | 1,2183 | 1,2270 | 1,2357 |
| 14,0 | 1,1544 | 1,1622 | 1,1701 | 1,1781 | 1,1862 | 1,1944 | 1,2028 | 1,2113 | 1,2199 | 1,2286 |
| 14,5 | 1,1477 | 1,1554 | 1,1633 | 1,1712 | 1,1793 | 1,1875 | 1,1958 | 1,2042 | 1,2128 | 1,2214 |
| 15,0 | 1,1409 | 1,1486 | 1,1565 | 1,1644 | 1,1724 | 1,1806 | 1,1888 | 1,1972 | 1,2057 | 1,2143 |
| 15,5 | 1,1342 | 1,1419 | 1,1497 | 1,1575 | 1,1655 | 1,1736 | 1,1818 | 1,1901 | 1,1986 | 1,2071 |
| 16,0 | 1,1275 | 1,1351 | 1,1429 | 1,1507 | 1,1586 | 1,1667 | 1,1748 | 1,1831 | 1,1915 | 1,2000 |
| 16,5 | 1,1208 | 1,1284 | 1,1361 | 1,1438 | 1,1517 | 1,1597 | 1,1678 | 1,1761 | 1,1844 | 1,1929 |
| 17,0 | 1,1141 | 1,1216 | 1,1293 | 1,1370 | 1,1448 | 1,1528 | 1,1608 | 1,1690 | 1,1773 | 1,1857 |
| 17,5 | 1,1074 | 1,1149 | 1,1224 | 1,1301 | 1,1379 | 1,1458 | 1,1538 | 1,1620 | 1,1702 | 1,1786 |
| 18,0 | 1,1007 | 1,1081 | 1,1156 | 1,1233 | 1,1310 | 1,1389 | 1,1469 | 1,1549 | 1,1631 | 1,1714 |
| 18,5 | 1,0940 | 1,1014 | 1,1088 | 1,1164 | 1,1241 | 1,1319 | 1,1399 | 1,1479 | 1,1560 | 1,1643 |
| 19,0 | 1,0872 | 1,0946 | 1,1020 | 1,1096 | 1,1172 | 1,1250 | 1,1329 | 1,1408 | 1,1489 | 1,1571 |
| 19,5 | 1,0805 | 1,0878 | 1,0952 | 1,1027 | 1,1103 | 1,1181 | 1,1259 | 1,1338 | 1,1418 | 1,1500 |
| 20,0 | 1,0738 | 1,0811 | 1,0884 | 1,0959 | 1,1034 | 1,1111 | 1,1189 | 1,1268 | 1,1348 | 1,1429 |
| 20,5 | 1,0671 | 1,0743 | 1,0816 | 1,0890 | 1,0966 | 1,1042 | 1,1119 | 1,1197 | 1,1277 | 1,1357 |
| 21,0 | 1,0604 | 1,0676 | 1,0748 | 1,0822 | 1,0897 | 1,0972 | 1,1049 | 1,1127 | 1,1206 | 1,1286 |
| 21,5 | 1,0537 | 1,0608 | 1,0680 | 1,0753 | 1,0828 | 1,0903 | 1,0979 | 1,1056 | 1,1135 | 1,1214 |
| 22,0 | 1,0470 | 1,0541 | 1,0612 | 1,0685 | 1,0759 | 1,0833 | 1,0909 | 1,0986 | 1,1064 | 1,1143 |
| 22,5 | 1,0403 | 1,0473 | 1,0544 | 1,0616 | 1,0690 | 1,0764 | 1,0839 | 1,0915 | 1,0993 | 1,1071 |
| 23,0 | 1,0336 | 1,0405 | 1,0476 | 1,0548 | 1,0621 | 1,0694 | 1,0769 | 1,0845 | 1,0922 | 1,1000 |
| 23,5 | 1,0268 | 1,0338 | 1,0408 | 1,0479 | 1,0552 | 1,0625 | 1,0699 | 1,0775 | 1,0851 | 1,0929 |
| 24,0 | 1,0201 | 1,0270 | 1,0340 | 1,0411 | 1,0483 | 1,0556 | 1,0629 | 1,0704 | 1,0780 | 1,0857 |
| 24,5 | 1,0134 | 1,0203 | 1,0272 | 1,0342 | 1,0414 | 1,0486 | 1,0559 | 1,0634 | 1,0709 | 1,0786 |
| 25,0 | 1,0067 | 1,0135 | 1,0204 | 1,0274 | 1,0345 | 1,0417 | 1,0490 | 1,0563 | 1,0638 | 1,0714 |
| 25,5 | 1,0000 | 1,0068 | 1,0136 | 1,0205 | 1,0276 | 1,0347 | 1,0420 | 1,0493 | 1,0567 | 1,0643 |
| 26,0 | 0,9933 | 1,0000 | 1,0068 | 1,0137 | 1,0207 | 1,0278 | 1,0350 | 1,0423 | 1,0496 | 1,0571 |
| 26,5 | 0,9866 | 0,9932 | 1,0000 | 1,0068 | 1,0138 | 1,0208 | 1,0280 | 1,0352 | 1,0426 | 1,0500 |
| 27,0 | 0,9799 | 0,9865 | 0,9932 | 1,0000 | 1,0069 | 1,0139 | 1,0210 | 1,0282 | 1,0355 | 1,0429 |
| 27,5 | 0,9732 | 0,9797 | 0,9864 | 0,9932 | 1,0000 | 1,0069 | 1,0140 | 1,0211 | 1,0284 | 1,0357 |
| 28,0 | 0,9664 | 0,9730 | 0,9796 | 0,9863 | 0,9931 | 1,0000 | 1,0070 | 1,0141 | 1,0213 | 1,0286 |
| 28,5 | 0,9597 | 0,9662 | 0,9728 | 0,9795 | 0,9862 | 0,9931 | 1,0000 | 1,0070 | 1,0142 | 1,0214 |
| 29,0 | 0,9530 | 0,9595 | 0,9660 | 0,9726 | 0,9793 | 0,9861 | 0,9930 | 1,0000 | 1,0071 | 1,0143 |
| 29,5 | 0,9463 | 0,9527 | 0,9592 | 0,9658 | 0,9724 | 0,9792 | 0,9860 | 0,9930 | 1,0000 | 1,0071 |
| 30,0 | 0,9396 | 0,9459 | 0,9524 | 0,9589 | 0,9655 | 0,9722 | 0,9790 | 0,9859 | 0,9929 | 1,0000 |
| 30,5 | 0,9329 | 0,9392 | 0,9456 | 0,9521 | 0,9586 | 0,9653 | 0,9720 | 0,9789 | 0,9858 | 0,9929 |
| 31,0 | 0,9262 | 0,9324 | 0,9388 | 0,9452 | 0,9517 | 0,9583 | 0,9650 | 0,9718 | 0,9787 | 0,9857 |
| 31,5 | 0,9195 | 0,9257 | 0,9320 | 0,9384 | 0,9448 | 0,9514 | 0,9580 | 0,9648 | 0,9716 | 0,9786 |
| 32,0 | 0,9128 | 0,9189 | 0,9252 | 0,9315 | 0,9379 | 0,9444 | 0,9510 | 0,9577 | 0,9645 | 0,9714 |
| 32,5 | 0,9060 | 0,9122 | 0,9184 | 0,9247 | 0,9310 | 0,9375 | 0,9441 | 0,9507 | 0,9574 | 0,9643 |
| 33,0 | 0,8993 | 0,9054 | 0,9116 | 0,9178 | 0,9241 | 0,9306 | 0,9371 | 0,9437 | 0,9504 | 0,9571 |
| 33,5 | 0,8926 | 0,8986 | 0,9048 | 0,9110 | 0,9172 | 0,9236 | 0,9301 | 0,9366 | 0,9433 | 0,9500 |
| 34,0 | 0,8859 | 0,8919 | 0,8980 | 0,9041 | 0,9103 | 0,9167 | 0,9231 | 0,9296 | 0,9362 | 0,9429 |
| 34,5 | 0,8792 | 0,8851 | 0,8912 | 0,8973 | 0,9034 | 0,9097 | 0,9161 | 0,9225 | 0,9291 | 0,9357 |
| 35,0 | 0,8725 | 0,8784 | 0,8844 | 0,8904 | 0,8966 | 0,9028 | 0,9091 | 0,9155 | 0,9220 | 0,9286 |
| 35,5 | 0,8658 | 0,8716 | 0,8776 | 0,8836 | 0,8897 | 0,8958 | 0,9021 | 0,9085 | 0,9149 | 0,9214 |
| 36,0 | 0,8591 | 0,8649 | 0,8707 | 0,8767 | 0,8828 | 0,8889 | 0,8951 | 0,9014 | 0,9078 | 0,9143 |
| 36,5 | 0,8523 | 0,8581 | 0,8639 | 0,8699 | 0,8759 | 0,8819 | 0,8881 | 0,8944 | 0,9007 | 0,9071 |
| 37,0 | 0,8456 | 0,8514 | 0,8571 | 0,8630 | 0,8690 | 0,8750 | 0,8811 | 0,8873 | 0,8936 | 0,9000 |
| 37,5 | 0,8389 | 0,8446 | 0,8503 | 0,8562 | 0,8621 | 0,8681 | 0,8741 | 0,8803 | 0,8865 | 0,8929 |
| 38,0 | 0,8322 | 0,8378 | 0,8435 | 0,8493 | 0,8552 | 0,8611 | 0,8671 | 0,8732 | 0,8794 | 0,8857 |
| 38,5 | 0,8255 | 0,8311 | 0,8367 | 0,8425 | 0,8483 | 0,8542 | 0,8601 | 0,8662 | 0,8723 | 0,8786 |
| 39,0 | 0,8188 | 0,8243 | 0,8299 | 0,8356 | 0,8414 | 0,8472 | 0,8531 | 0,8592 | 0,8652 | 0,8714 |
| 39,5 | 0,8121 | 0,8176 | 0,8231 | 0,8288 | 0,8345 | 0,8403 | 0,8462 | 0,8521 | 0,8582 | 0,8643 |
| 40,0 | 0,8054 | 0,8108 | 0,8163 | 0,8219 | 0,8276 | 0,8333 | 0,8392 | 0,8451 | 0,8511 | 0,8571 |

PHỤ LỤC

CÁCH SỬ DỤNG HAI BẢNG TRA CỨU CÁC HỆ SỐ TÍNH CHUYỂN KHỐI LƯỢNG NHỮNG VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM THẤM ƯỚT KHI CÓ SỰ SAI KHÁC VỀ ĐỘ ẨM THỰC TẾ VỚI ĐỘ ẨM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH

1. Các bảng tra cứu cho phép xác định một cách đơn giản khối lượng của lô hàng những vật liệu và sản phẩm có độ ẩm thực tế tính bằng phần trăm lớn hơn hay nhỏ hơn độ ẩm đã được quy định trong các tiêu chuẩn hay các văn bản kỹ thuật khác.

Bảng 1. Áp dụng cho trường hợp độ ẩm quy định là độ ẩm tuyệt đối.

Bảng 2. Áp dụng cho trường hợp độ ẩm quy định là độ ẩm tương đối.

2. Trong hàng ngang thứ nhất của hai bảng ghi số từ 1 đến 30 biểu thị số phần trăm độ ẩm đã được quy định (Wq hay W'q).

3. Trong cột dọc thứ nhất ghi số từ 1 đến 40 biểu thị số phần trăm độ ẩm thực tế xác định được bằng cách phân tích trong phòng thí nghiệm (Wt hay W't).

4. Những số liệu nằm trong bảng là các hệ số tính chuyển đã được tính sẵn từ tỷ số (bảng 1) và (bảng 2) tương ứng với

từng cặp Wq (hàng ngang 1) và Wt (cột dọc 1) đối với bảng 1

từng cặp W'q (hàng ngang 1) và W't (cột dọc 1) đối với bảng 2

Dùng các hệ số này nhân với khối lượng thực tế của lô hàng khi có độ ẩm thực tế Wt (hay W't) sẽ được khối lượng của lô hàng có độ ẩm đã được quy định Wq (hay W'q).

5. Trong cả 2 bảng chỉ nêu lên những hệ số ứng với Wt (hay W't) và Wq (W'q) tăng theo bước 0,5 (0,5; 1,0; 1,5...) và tính toán với 4 số lẻ sau dấu phẩy. Trường hợp cần tính chính xác hơn thì áp dụng theo các công thức (1) hay (2) ghi trong tiêu chuẩn.

Thí dụ. Ta sẽ sử dụng 2 bảng để tính toán 2 thí dụ ghi trong điều 3 và 4 của tiêu chuẩn này.

a) Để tính toán gq của thí dụ 1 trong điều 3 khi Wq = 8; Wt = 7,5 ta tìm được hệ số hiệu chỉnh trong bảng 1 là 1,0047.

gq = 15 500 x 1,0047 = 15572,85 kg

(kết quả này gần bằng kết quả tính toán theo công thức là 15 572 kg).

b) Để tính toán g'q của thí dụ 1 trong điều 4, khi W'q = 13; W't = 14 ta tìm được hệ số hiệu chỉnh trong bảng 2 là 0,9885.

g'q = 174 000 x 0,9885 = 171 999 kg

(kết quả này gần bằng kết quả tính toán theo công thức là 172 000 kg).