TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 328 - 69

ĐAI ỐC TRÒN CÓ LỖ Ở MẶT ĐẦU

KÍCH THƯỚC

1. Kích thước của đai ốc phải theo chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

| d | Bước ren | D | H | D1 | Độ lệch vị trí của lỗ d1 không lớn hơn | d1 | h | C không lớn hơn | Độ đảo giới hạn của mặt đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Kích thước danh nghĩa | Sai lệch cho phép |  |  |
| 2 | 0,4 | 6 | -0,16 | 2 | -0,25 | 4 | ± 0,07 | 1 | +0,12 | Suốt | - | 0,2 | 0,04 |
| 2,5 | 0,45 | 7 | -0,20 | 2,5 |  | 5 |  |  |  | 1,5 | +0,25 |  |  |
| 3 | 0,5 | 8 |  |  |  | 5,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,7 | 10 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 5 | 0,8 | 12 | -0,24 |  |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 1 | 14 |  | 4 | -0,30 | 10 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 8 |  | 18 |  | 6 |  | 13 | ± 0,10 | 3 |  | 3 |  | 0,6 |  |
| 10 | 1,25 | 22 | -0,28 | 8 | -0,36 | 15 |  | 4 | +0,16 | 4 | +0,30 |  |  |
| 12 |  | 26 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 16 | 1,5 | 30 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 34 | -0,34 |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 24 |  | 42 |  | 10 |  | 34 | ± 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 48 |  |  |  | 38 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 36 |  | 55 | -0,40 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 65 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| 48 |  | 75 |  | 12 | -0,43 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2 | 85 | -0,46 |  |  | 72 |  | 8 | +0,20 | 8 | +0,36 | 1,6 |  |
| 64 |  | 95 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 105 |  | 15 |  | 90 | ± 0,20 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 80 |  | 115 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 125 | -0,53 | 18 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 135 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

CHÚ THÍCH: Đai ốc có đường kính ren đến 10 mm cho phép chế tạo có 2 lỗ.

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc có đường kính ren d = 48 mm, bước ren 1,5 mm:

Đai ốc M48 x 1,5 TCVN 328-69

2. Ren - theo TCVN 45-63; dung sai ren - theo TCVN 46-63.

3. Yêu cầu kỹ thuật - theo TCVN 332-69.