TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1892-76

BULÔNG ĐẦU SÁU CẠNH (TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon bolts (high precision) - Dimensions

TCVN 1892-76 được ban hành để thay thế cho TCVN 95-63

1. Kết cấu và kích thước của bulông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng 1, 2.

|  | mm | Bảng 1 |
| --- | --- | --- |
| Đường kính danh nghĩa của ren d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Bước ren | lớn | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | nhỏ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| d1 (Sai lệch giới hạn theo B7) | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 |
| S (Sai lệch giới hạn theo B7) | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| H (Sai lệch giới hạn theo ĐX8) | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
| D, không nhỏ hơn | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 6,0 | 7,7 | 8,8 | 11,0 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,2 | 33,6 | 35,8 | 40,3 | 45,9 | 51,6 | 61,7 | 73,0 | 84,3 |
| r | không nhỏ hơn | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,60 |
|  | không lớn hơn | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,30 |
| d3 (Sai lệch giới hạn theo A8) | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 |
| Độ lệch trục giới hạn của lỗ ở thân so với trục của ren | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| d4 (Sai lệch giới hạn theo A9) | - | - | - | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Khoảng cách từ mặt tựa ở đầu đến tâm lỗ ở đầu bulông l2 (Sai lệch giới hạn theo ĐX9) | - | - | - | - | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
| Độ lệch trục giới hạn của đầu bulông so với trục của thân | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Chú thích. Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc.

Bảng 2

| l (Sai lệch giới hạn theo ĐX9) | l0 và l1 khi đường kính danh nghĩa của ren d (Sai lệch giới hạn của L1 theo ĐX8 (Bulông có ren suốt chiều dài thân đánh dấu X) |
| --- | --- |
|  | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | 18 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
|  | l0 | l0 | l0 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 | l1 | l0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 (18) 20 (22) 25 (28) 30 (32) 35 (38) 40 45 50 55 60 65 70 75 80 (85) 90 (95) 100 (105) 110 (115) 120 (125) 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 | x x x x x x x 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - x x x x x x x 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - x x x x x x 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 25,5 27,5 29,5 32,5 35,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - x x x x 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,5 22,5 27,5 27,5 29,5 32,5 35,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - x x x x x 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 10 12 14 16 18 21 24 26 28 31 34 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - x x x x x x x 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - 12 14 16 18 21 24 26 28 31 34 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - x x x x x x x x x 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - 14 16 18 21 24 26 28 31 34 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 136 146 156 166 176 186 196 - - - - - | - - - - - - x x x x x x x x x x 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 32 32 32 32 32 - - - - - | - - - - - - - - - - - 15 17 20 23 25 27 30 33 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 135 145 155 165 175 185 195 215 235 255 - - | - - - - - - - - x x x x x x x x x 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 36 36 36 36 36 36 36 36 - - | - - - - - - - - - - - - 17 20 23 25 27 30 33 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 135 145 155 165 175 185 195 215 235 255 275 295 | - - - - - - - - - x x x x x x x x x x 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | - - - - - - - - - - - - - 19 22 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | - - - - - - - - - - - - - - 22 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x x 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | - - - - - - - - - - - - - - - 24 26 29 32 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 134 144 154 164 174 184 194 214 234 254 274 294 | - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 52 52 | - - - - - - - - - - - - - - - - 25 28 31 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 133 143 153 163 173 183 193 213 233 253 273 293 | - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 31 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123 133 143 153 163 173 183 193 213 233 253 273 293 | - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 132 142 152 162 172 182 192 212 232 252 272 292 | - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 66 66 66 66 66 66 66 66 66 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 131 141 151 161 171 181 191 211 231 251 271 291 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 210 230 250 270 290 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 128 138 148 158 168 178 188 208 228 248 268 288 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x x 90 90 90 90 90 90 90 90 90 96 96 96 96 96 96 96 96 96 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 118 128 138 148 158 168 178 188 208 228 248 268 288 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x x x x x x x x 102 102 102 102 102 102 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 |
| Sai lệch giới hạn của l-0 | Ren bước lớn | + 0,7 | + 0,8 | + 0,9 | + 1,0 | + 1,4 | + 1,6 | + 2,0 | + 2,5 | + 3,0 | + 3,5 | + 4,0 | + 5,0 | + 6,0 | + 7,0 | + 8,0 | + 9.0 | + 10,0 |
|  | Ren bước nhỏ | - | - | - | - | - | - | - | + 2,0 | + 2,5 | + 3,0 | + 4,0 | + 6,0 |

Chú thích: Không nên dùng những bulông có kích thước trong dấu ngoặc.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông kiểu 1, đường kính ren d = 12 mm, chiều dài l = 60 mm, ren bước lớn, có miền dung sai 8g, cấp bền 5.8 không lớp phủ:

Bulông M12 x 60.58. TCVN 1892-76

Tương tự cho bulông kiểu 2, ren bước nhỏ có miền dung sai 6g, cấp bền 10.9 làm bằng thép 40X, có lớp phủ 01 dày 6 (m:

Bulông 2M12 x 1,25.6g x 60.109.40X.016 TCVN 1892-76

2. Ren theo TCVN 2248-77, miền dung sai 6g hay 8g theo TCVN 1917-76.

3. Theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất cho phép chế tạo:

a) Ren có miền dung sai 4h, 6e và 6d.

b) Bulông có đường kính danh nghĩa của ren từ 36 đến 48 mm có bước ren 2 mm

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916-76.

5. Khối lượng của bulông cho trong phụ lục.

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA BULÔNG THÉP (KIỂU 1) CÓ REN BƯỚC LỚN

| l,mm | Khối lượng 1000 chiếc bulông, kg (, khi đường kính danh nghĩa của ren d, mm |
| --- | --- |
|  | 1,6 | 2 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 | 0,104 0,118 0,132 0,145 0,160 0,188 0,216 0,250 0,281 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 0,216 0,238 0,260 0,282 0,326 0,370 0,414 0,469 0,518 0,567 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 0,390 0,425 0,460 0,495 0,565 0,635 0,705 0,787 0,864 0,941 1,019 1,096 1,211 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,609 0,660 0,711 0,813 0,915 1,017 1,122 1,234 1,344 1,456 1,567 1,733 1,900 2,011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - 1,461 1,641 1,821 2,001 2,181 2,368 2,566 2,763 2,961 3,257 3,553 3,750 3,948 4,244 4,540 4,738 5,231 5,725 6,218 6,712 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - 2,190 2,472 2,751 3,036 3,318 3,600 4,062 4,371 4,679 5,142 5,605 5,913 6,222 6,685 7,147 7,456 8,227 8,999 8,769 10,540 11,310 12,080 12,850 13,630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 4,712 5,118 5,524 5,930 6,336 6,742 7,204 7,871 8,538 8,981 9,426 10,090 10,760 11,200 12,310 13,120 14,530 15,640 16,760 17,870 18,980 20,090 21,200 22,310 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 9,624 10,350 11,080 11,800 12,530 13,250 13,980 15,070 16,560 17,350 18,140 19,320 20,510 21,300 23,270 25,250 27,220 29,200 31,170 33,140 35,120 37,090 39,070 41,040 43,020 44,990 - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - 19,28 20,42 21,56 22,70 23,83 24,90 26,11 27,83 29,52 30,66 32,03 33,88 35,73 36,96 40,05 43,13 43,22 49,30 52,39 55,47 58,56 61,64 64,73 67,81 70,90 73,98 77,07 80,15 83,23 86,32 ... 92,49 98,66 104,80 111,00 117,20 123,30 125,50 135,70 - - - - - | - - - - - - - - 30,93 32,57 34,21 35,85 37,49 39,95 42,41 44,05 45,68 48,43 51,09 52,87 57,31 61,76 66,20 70,64 75,08 79,53 83,79 88,42 92,86 97,29 101,70 106,20 110,60 115,10 119,50 124,00 … 132,80 141,70 150,60 159,50 168,40 177,30 186,20 195,00 212,80 230,60 248,30 - - | - - - - - - - - - 47,18 49,41 51,65 53,89 57,25 60,60 62,84 65,07 68,44 71,79 74,45 80,50 86,55 92,59 98,64 104,70 110,70 116,80 122,80 128,90 134,90 141,00 147,00 153,10 159,10 165,20 171,20 177,20 183,30 195,40 207,50 219,60 231,70 243,80 255,90 267,90 292,10 316,30 340,50 364,70 388,90 | - - - - - - - - - - 65,54 68,49 71,44 75,87 80,29 83,24 86,19 90,62 95,04 97,99 105,70 113,60 121,50 129,40 137,30 145,20 153,10 161,00 168,90 176,80 184,70 192,60 200,50 208,40 216,30 224,20 232,10 240,00 255,80 271,60 287,40 303,20 319,00 333,80 350,60 382,20 413,80 445,40 476,90 508,50 | - - - - - - - - - - - 95,81 99,52 105,10 110,60 114,30 118,00 123,60 129,20 132,90 142,10 152,40 162,40 172,40 182,40 192,40 202,40 212,40 222,40 232,40 242,40 252,40 262,40 272,30 282,30 292,30 302,30 312,30 332,30 352,30 372,30 392,30 412,30 432,30 452,20 492,20 532,20 572,20 612,20 652,20 | - - - - - - - - - - - - - 136,4 143,3 147,9 152,5 159,4 166,3 170,9 182,5 194,0 206,8 219,1 231,5 243,8 256,1 268,1 280,8 293,2 305,5 317,8 330,2 342,5 354,9 367,2 379,5 391,9 416,6 441,2 465,9 490,6 515,3 540,0 561,6 614,0 663,4 712,7 762,1 811,4 | - - - - - - - - - - - - - - - 180,6 186,2 194,6 203,0 208,6 222,6 236,6 250,7 266,5 281,4 296,4 311,3 326,2 341,2 356,1 371,0 385,9 400,9 415,8 430,7 445,7 460,6 475,5 505,4 535,2 565,1 595,0 624,8 654,7 684,6 744,3 804,0 863,7 923,5 983,2 | - - - - - - - - - - - - - - - - 237,0 246,9 256,9 263,5 280,1 296,7 313,3 329,9 348,8 366,5 384,3 402,1 419,8 437,6 455,4 473,2 490,9 508,7 526,5 544,2 562,0 579,8 615,3 650,8 686,4 721,9 757,5 793,0 828,6 899,6 970,8 1042,0 1113,0 1184,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 340,6 353,3 361,8 373,0 404,1 425,3 446,5 467,7 491,1 513,6 536,1 558,6 581,0 603,5 626,0 648,5 671,0 693,5 716,0 738,5 761,0 806,0 850,1 895,9 940,9 985,9 1031,0 1076,0 1166,0 1256,0 1346,0 1436,0 1526,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 479,1 505,2 531,2 557,3 583,3 609,4 635,4 664,0 691,8 719,5 747,3 775,1 802,8 830,6 858,4 886,1 913,9 941,7 969,5 1025,0 1080,0 1136,0 1192,0 1247,0 1303,0 1358,0 1469,0 1580,0 1691,0 1802,0 1914,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 844,8 882,2 920,1 957,1 995,3 1033,0 1071,0 1108,0 1151,0 1191,0 1231,0 1271,0 1311,0 1351,0 1391,0 1431,0 1471,0 1551,0 1631,0 1711,0 1790,0 1870,0 1950,0 2030,0 2190,0 2350,0 2510,0 2670,0 2830,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1304 1356 1407 1458 1509 1561 1612 1663 1715 1766 1826 1880 1931 1989 2043 2098 2207 2315 2424 2533 2642 2751 2860 3077 3295 3513 3730 3948 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2009 2076 2143 2211 2278 2345 2412 2479 2516 2614 2690 2760 2831 2903 3045 3187 3329 3471 3614 3756 3898 4182 4466 4751 5035 5319 |