TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3737 - 82

THẢM CÓI XE XUẤT KHẨU - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Twisted seagrass carpet for export - Technical requirements

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thảm sản xuất từ cói xe và thảm sản xuất từ cói xe lẫn cói chẻ.

2. Nguyên liệu dùng để sản xuất thảm cói xe phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Dây cói xe làm từ cói chẻ cùng loại, tương đối đồng mầu. Dây cói xe phải xoắn đậu, ít nhất 11 vòng trên 10 cm, không được xoắn trôn ốc, đường kính từ 0,28 đến 0,3 cm.

Sợi đay xe làm từ đay bẹ hoặc đay ngâm. Đay nhẹ dùng để xe sợi đơn, độ xoắn ít nhất 6 vòng trên 10 cm. Đường kính sợi đay xe phải đạt 0,15 - 0,20 cm.

3. Kiểu cách kích thước và màu sắc theo sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

4. Chiều dài và chiều rộng của thảm cho phép sai số ± 1%

5. Mật độ sợi ngang

Thảm xe sợi dọc bằng đay phải có ít nhất 38 sợi cói trên 10cm.

Thảm xe sợi dọc bằng cói xe phải có ít nhất 36 sợi cói trên 10 cm.

Thảm sợi chẻ lẫn sợi xe phải có ít nhất 50 sợi cói chẻ và sợi cói xe trên 10cm.

6. Mật độ sợi dọc

Thảm xe sợi dọc bằng đay phải có 8 sợi trên 10 cm.

Thảm xe sợi dọc bằng cói xe phải có 7 sợi trên 10 cm.

7. Hai sợi dọc ngoài bằng đay dùng để bắt biên phải lớn hơn các sợi dọc bên trong, sợi ngoài cùng lớn hơn sợi kề nó. Biên thảm phải bắt chặt, khít và thẳng. Thảm xén biên phải xén cách vòng khuy biên không quá 0,3cm, không được xén phạm vào vòng khuy biên.

8. Ghim biên ngang phải sâu ít nhất 5 cm, đường ghim và biên ngang đều phải thẳng không được lồi lõm. Chiều dài của biên ngang được phép nhỏ hơn chiều ngang thảm không quá 1,5cm

9. Mặt thảm phải phẳng, mối nối không được chùng, không lộ rõ trên mặt thảm và không tập trung nhiều ở cùng một chỗ.

10. Trong cùng một tấm thảm mầu phải tương đối đồng đều, những vết thâm hoặc khác mầu tự nhiên của cói không được tập trung nhiều ở một chỗ, hoặc không tạo thành vệt dài. Thảm nhuộm mầu phải đúng mầu, không được loang lỗ rõ rệt. Thảm in hoa đường nét họa tiết phải rõ, không hoen ố phai nhòe.

11. Thảm không được ẩm mốc mục ải, thưa rão.