TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1748 - 86

VẬT LIỆU DỆT - ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU QUY ĐỊNH ĐỂ THỬ

Textile materials – Standard atmosphere for testing

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1748 - 75.

Tiêu chuẩn này quy định nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí để thử vật liệu dệt.

2. Điều kiện khí hậu quy định để thử vật liệu dệt:

Độ ẩm tương đối của không khí: (65 ± 2) %;

Nhiệt độ                                        (27 ± 5)oC

3. Dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí không được để thẳng hướng với cửa sổ, cửa ra vào, cửa gió của máy điều hòa không khí và không để ở nơi có tia nắng trực tiếp chiếu vào, mà phải để càng gần nơi đặt dụng cụ thử càng tốt.

4. Ghi kết quả theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí hàng ngày theo bảng dưới đây:

Tên phòng thí nghiệm:..........................................................

| Ngày kiểm tra | Giờ kiểm tra | Áp suất khí quyển | Nhiệt kế khô, ướt | Nhiệt kế | Ẩm kế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hiệu nhiệt kế khô ướt | Nhiệt độ cầu khô (oC) | Nhiệt độ cầu ướt (oC) | Độ ẩm tương đối (%) | Số hiệu nhiệt kế | Nhiệt độ (oC) | Số hiệu ẩm kế | Độ ẩm tương đối (%) |  |