TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5887-4 : 2008

ISO 4545-4 : 2005

VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ ĐỘ CỨNG KNOOP - PHẦN 4: BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values

Lời nói đầu

TCVN 5887-4 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 4545-4 : 2005.

TCVN 5887-4 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 5887 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop bao gồm bốn phần sau:

TCVN 5887-1 : 2008 (ISO 4545-1 : 2005) - Phần 1 : Phương pháp thử;

TCVN 5887-2 : 2008 (ISO 4545-2 : 2005) - Phần 2 : Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử;

TCVN 5887-3 : 2008 (ISO 4545-3 : 2005) - Phần 3 : Hiệu chuẩn tấm chuẩn;

TCVN 5887-4 : 2008 (ISO 4545-4 : 2005) - Phần 4 : Bảng các giá trị độ cứng.

VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ ĐỘ CỨNG KNOOP - PHẦN 4: BẢNG CÁC GIÁ TRỊ ĐỘ CỨNG

Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra bảng để tính giá trị độ cứng Knoop khi thử trên bề mặt phẳng được tiến hành phù hợp với TCVN 5887-1.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (bao gồm cả các sửa đổi).

TCVN 5887-1: 2008 (ISO 4545-1: 2005), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 1: Phương pháp thử;

TCVN 5887-2: 2008 (ISO 4545-2: 2005), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Knoop - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử;

3. Tính toán

Giá trị độ cứng Knoop ở Bảng 1 được tính theo công thức

| HK | = | Hằng số trọng trường | x | Lực thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diện tích hình chiếu của vết lõm |

trong đó

HK là độ cứng Knoop;

F là lực thử, tính bằng Niutơn;

d là chiều dài đường chéo dài của vết lõm, tính bằng milimét;

c là hằng số mũi thử tính bằng , lý tưởng c = 0,07028;

với ( và ( là các góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh của tháp kim cương, như được định nghĩa trong TCVN 5887-2.

CHÚ THÍCH Hằng số trọng trường =  =  ( 1,102

Trong đó gn là gia tốc trọng trường.

Bảng 1 bao gồm dãy đường chéo vết lõm d có độ lớn từ 0,020 mm đến 0,200 mm.

| Đường chéo vết lõm d mm | Lực thử |
| --- | --- |
|  | 0,098 07 | 1,961 1 | 0,245 2 | 0,490 3 | 0,980 7 | 1,961 2 | 2,94 0 | 4,903 | 9,087 |
|  | Độ cứng Knoop |
|  | HK 0,01 | HK 0,02 | HK 0,025 | HK 0,05 | HK 0,1 | HK 0,2 | HK 0,3 | HK 0,5 | HK 1 |
| 0,020 0 0,020 2 0,020 4 0,020 6 0,020 8 0,021 0 0,021 2 0,021 4 0,021 6 0,021 8 0,022 0 0,022 2 0,022 4 0,022 6 0,022 8 0,023 0 0,023 2 0,023 4 0,023 6 0,023 8 0,024 0 0,024 2 0,024 4 0,024 6 0,024 8 0,025 0 0,025 2 0,025 4 0,025 6 0,025 8 0,026 0 0,026 2 0,026 4 0,026 6 0,026 8 0,027 0 0,027 2 0,027 4 0,027 6 0,027 8 0,028 0 0,028 2 0,028 4 0,028 6 0,028 8 | 355,8 348,7 341,9 335,3 328,9 322,7 316,6 310,7 305,0 299,4 294,0 288,7 283,6 278,6 273,7 269,0 264,4 259,9 255,5 251,2 247,0 243,0 239,0 235,1 231,4 227,7 224,1 220,6 217,1 213,8 210,5 207,3 204,2 201,1 198,1 195,2 192,3 189,5 186,8 184,1 181,5 178,9 176,4 174,0 171,6 | 711,3 697,2 683,6 670,4 657,6 645,1 633,0 621,2 609,8 598,6 587,8 577,3 567,0 557,0 547,3 537,8 528,6 519,6 510,8 502,3 493,9 485,8 477,9 470,1 462,6 455,2 448,0 441,0 434,1 427,4 420,9 414,5 408,2 402,1 396,1 390,3 384,5 378,9 373,5 368,1 362,9 357,8 352,7 347,8 343,0 | 889,5 872,0 855,0 838,4 822,4 806,8 791,7 776,9 762,6 748,7 735,1 721,9 709,1 696,6 684,4 672,6 661,0 649,8 638,8 628,1 617,7 607,5 597,6 587,9 578,5 569,3 560,3 551,5 542,9 534,5 526,3 518,3 510,5 502,9 495,4 488,1 480,9 473,9 467,1 460,4 453,8 447,4 441,1 435,0 429,0 | 1 779 1 743 1 709 1 676 1 644 1 613 1 583 1 553 1 525 1 497 1 470 1 443 1 418 1 393 1 368 1 345 1 322 1 299 1 277 1 256 1 235 1 215 1 195 1 176 1 157 1 138 1 120 1 103 1 086 1 069 1 052 1 036 1 021 1 005 990,5 975,9 961,6 947,6 933,9 920,5 907,4 894,6 882,0 869,7 857,7 | — — — — — — — — — 2 994 2 940 2 887 2 836 2 786 2 737 2 690 2 644 2 599 2 555 2 512 2 470 2 430 2 390 2 351 2 314 2 277 2 241 2 206 2 171 2 138 2 105 2 073 2 042 2 011 1 981 1 952 1 923 1 895 1 868 1 841 1 815 1 789 1 764 1 740 1 716 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 0,029 0 0,029 2 0,029 4 0,029 6 0,029 8 0,030 0 0,030 2 0,030 4 0,030 6 0,030 8 0,031 0 0,031 2 0,031 4 0,031 6 0,031 8 0,032 0 0,032 2 0,032 4 0,032 6 0,032 8 0,033 0 0,033 2 0,033 4 0,033 6 0,033 8 0,034 0 0,034 2 0,034 4 0,034 6 0,034 8 0,035 0 0,035 2 0,035 4 0,035 6 0,035 8 0,036 0 0,036 2 0,036 4 0,036 6 0,036 8 0,037 0 0,037 2 0,037 4 0,037 6 0,037 8 | 169,2 166,9 164,6 162,4 160,2 158,1 156,0 154,0 152,0 150,0 148,1 146,2 144,3 142,5 140,7 139,0 137,2 135,6 133,9 132,3 130,7 129,1 127,6 126,0 124,6 123,1 121,7 120,3 118,9 117,5 116,2 114,8 113,6 112,3 111,0 109,8 108,6 107,4 106,2 105,1 103,9 102,8 101,7 100,7 99,59 | 338,3 333,7 329,1 324,7 320,4 316,1 311,9 307,8 303,8 299,9 296,0 292,3 288,6 284,9 281,3 277,8 274,4 271,0 267,7 264,4 261,2 258,1 255,0 252,0 249,0 246,1 243,2 240,4 237,6 234,9 232,2 229,6 227,0 224,5 222,0 219,5 217,1 214,7 212,4 210,1 207,8 205,6 203,4 201,2 199,1 | 423,1 417,3 411,6 406,1 400,7 395,3 390,1 385,0 380,0 375,1 370,2 365,5 360,9 356,3 351,8 347,5 343,2 338,9 334,8 330,7 326,7 322,8 318,9 315,2 311,4 307,8 304,2 300,7 297,2 293,8 290,4 287,2 283,9 280,7 277,6 274,5 271,5 268,5 265,6 262,7 259,9 257,1 254,4 251,7 249,0 | 845,9 834,3 823,0 812,0 801,1 790,4 780,0 769,8 759,8 749,9 740,3 730,8 721,5 712,4 703,5 694,7 686,1 677,7 669,4 661,3 653,3 645,4 637,7 630,1 622,7 615,4 608,2 601,2 594,2 587,4 580,7 574,2 567,7 561,3 555,1 548,9 542,9 536,9 531,1 525,3 519,6 514,1 508,6 503,2 497,9 | 1 692 1 669 1 646 1 624 1 602 1 581 1 560 1 540 1 520 1 500 1 481 1 462 1 443 1 425 1 407 1 390 1 372 1 356 1 339 1 323 1 307 1 291 1 276 1 260 1 246 1 231 1 217 1 203 1 189 1 175 1 162 1 148 1 136 1 123 1 110 1 098 1 086 1 074 1 062 1 051 1 039 1 028 1 017 1 007 995,9 | — — — — — — — — — 2 999 2 960 2 923 2 886 2 849 2 813 2 778 2 744 2 710 2 677 2 644 2 612 2 581 2 550 2 520 2 490 2 461 2 432 2 404 2 376 2 349 2 322 2 296 2 270 2 245 2 220 2 195 2 171 2 147 2 124 2 101 2 078 2 056 2 034 2 012 1 991 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 988 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 0,038 0 0,038 2 0,038 4 0,038 6 0,038 8 0,039 0 0,039 2 0,039 4 0,039 6 0,039 8 0,040 0 0,040 2 0,040 4 0,040 6 0,040 8 0,041 0 0,041 2 0,041 4 0,041 6 0,041 8 0,042 0 0,042 2 0,042 4 0,042 6 0,042 8 0,043 0 0,043 2 0,043 4 0,043 6 0,043 8 0,044 0 0,044 2 0,044 4 0,044 6 0,044 8 0,045 0 0,045 2 0,045 4 0,045 6 0,045 8 0,046 0 0,046 2 0,046 4 0,046 6 0,046 8 | 98,55 97,52 96,50 95,51 94,52 93,56 92,60 91,67 90,74 89,83 88,94 88,05 87,19 86,33 85,48 84,65 83,83 83,02 82,23 81,44 80,67 79,91 79,15 78,41 77,68 76,96 76,25 75,55 74,86 74,17 73,50 72,84 72,18 71,54 70,90 70,27 69,65 69,04 68,43 67,84 67,25 66,67 66,10 65,53 64,97 | 197,0 195,0 192,9 190,9 189,0 187,0 185,1 183,3 181,4 179,6 177,8 176,0 174,3 172,6 170,9 169,2 167,6 166,0 164,4 162,8 161,3 159,8 158,3 156,8 155,3 153,9 152,4 151,0 149,7 148,3 147,0 145,6 144,3 143,0 141,8 140,5 139,3 138,0 136,8 135,6 134,5 133,3 132,1 131,0 129,9 | 246,4 243,8 241,3 238,8 236,3 233,9 231,5 229,2 226,9 224,6 222,4 220,2 218,0 215,9 213,7 211,7 209,6 207,6 205,6 203,6 201,7 199,8 197,9 196,1 194,2 192,4 190,7 188,9 187,2 185,5 183,8 182,1 180,5 178,9 177,3 175,7 174,2 172,6 171,1 169,6 168,1 166,7 165,3 163,8 162,4 | 492,7 487,5 482,4 477,5 472,6 467,7 463,0 458,3 453,7 449,1 444,6 440,2 435,9 431,6 427,4 423,2 419,1 415,1 411,1 407,2 403,3 399,5 395,7 392,0 388,4 384,7 381,2 377,7 374,2 370,8 367,5 364,1 360,9 357,6 354,5 351,3 348,2 345,1 342,1 339,1 336,2 333,3 330,4 327,6 324,8 | 985,5 975,2 965,0 955,1 945,2 935,6 926,0 916,7 907,4 898,3 889,4 880,5 871,9 863,3 854,8 846,5 838,3 830,2 822,3 814,4 806,7 799,1 791,5 784,1 776,8 769,6 762,5 755,5 748,6 741,7 735,0 728,4 721,8 715,4 709,0 702,7 696,5 690,4 684,3 678,4 672,5 666,7 661,0 655,3 649,7 | 1 970 1 950 1 929 1 909 1 890 1 870 1 851 1 833 1 814 1 796 1 778 1 760 1 743 1 726 1 709 1 692 1 676 1 660 1 644 1 628 1 613 1 598 1 583 1 568 1 553 1 539 1 524 1 510 1 497 1 483 1 470 1 456 1 443 1 430 1 418 1 405 1 393 1 380 1 368 1 356 1 345 1 333 1 321 1 310 1 299 | 2 956 2 925 2 895 2 865 2 836 2 807 2 778 2 750 2 722 2 695 2 668 2 642 2 616 2 590 2 565 2 540 2 515 2 491 2 467 2 443 2 420 2 397 2 375 2 352 2 330 2 309 2 287 2 266 2 246 2 225 2 205 2 185 2 166 2 146 2 127 2 108 2 090 2 071 2 053 2 035 2 017 2 000 1 983 1 966 1 949 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 0,047 0 0,047 2 0,047 4 0,047 6 0,047 8 0,048 0 0,048 2 0,048 4 0,048 6 0,048 8 0,049 0 0,049 2 0,049 4 0,049 6 0,049 8 0,050 0 0,050 2 0,050 4 0,050 6 0,050 8 0,051 0 0,051 2 0,051 4 0,051 6 0,051 8 0,052 0 0,052 2 0,052 4 0,052 6 0,052 8 0,053 0 0,053 2 0,053 4 0,053 6 0,053 8 0,054 0 0,054 2 0,054 4 0,054 6 0,054 8 0,055 0 0,055 2 0,055 4 0,055 6 0,055 8 | 64,42 63,87 63,34 62,80 62,28 61,76 61,25 60,75 60,25 59,75 59,27 58,79 58,31 57,84 57,38 56,92 56,47 56,02 55,58 55,14 54,71 54,28 53,86 53,44 53,03 52,63 52,22 51,83 51,43 51,04 50,66 50,28 49,90 49,53 49,16 48,80 48,44 48,08 47,73 47,39 47,04 46,70 46,36 46,03 45,70 | 128,8 127,7 126,6 125,6 124,5 123,5 122,5 121,4 120,5 119,5 118,5 117,5 116,6 115,6 114,7 113,8 112,9 112,0 111,1 110,2 109,4 108,5 107,7 106,9 106,0 105,2 104,4 103,6 102,8 102,1 101,3 100,5 99,77 99,03 98,29 97,57 96,85 96,14 95,43 94,74 94,05 93,37 92,70 92,03 91,37 | 161,1 159,7 158,4 157,0 155,7 154,4 153,1 151,9 150,6 149,4 148,2 147,0 145,8 144,6 143,5 142,3 141,2 140,1 139,0 137,9 136,8 135,7 134,7 133,6 132,6 131,6 130,6 129,6 128,6 127,6 126,7 125,7 124,8 123,8 122,9 122,0 121,1 120,2 119,3 118,5 117,6 116,8 115,9 115,1 114,3 | 322,0 319,3 316,6 314,0 311,4 308,8 306,2 303,7 301,2 298,7 296,3 293,9 291,5 289,2 286,9 284,6 282,3 280,1 277,9 275,7 273,5 271,4 269,3 267,2 265,1 263,1 261,1 259,1 257,1 255,2 253,3 251,4 249,5 247,6 245,8 244,0 242,2 240,4 238,6 236,9 235,2 233,5 231,8 230,1 228,5 | 644,2 638,7 633,4 628,0 622,8 617,6 612,5 607,5 602,5 597,5 592,7 587,9 583,1 578,4 573,8 569,2 564,7 560,2 555,8 551,4 547,1 542,8 538,6 534,4 530,3 526,3 522,2 518,3 514,3 510,4 506,6 502,8 499,0 495,3 491,6 488,0 484,4 480,8 477,3 473,9 470,4 467,0 463,6 460,3 457,0 | 1 288 1 277 1 266 1 256 1 245 1 235 1 225 1 214 1 205 1 195 1 185 1 175 1 166 1 156 1 147 1 138 1 129 1 120 1 111 1 102 1 094 1 085 1 077 1 069 1 060 1 052 1 044 1 036 1 028 1 021 1 013 1 005 997,7 990,3 982,9 975,7 968,5 961,4 954,3 947,4 940,5 933,7 927,0 920,3 913,7 | 1 933 1 916 1 900 1 884 1 868 1 853 1 838 1 822 1 807 1 793 1 778 1 764 1 749 1 735 1 721 1 708 1 694 1 681 1 667 1 654 1 641 1 628 1 616 1 603 1 591 1 579 1 567 1 555 1 543 1 531 1 520 1 508 1 497 1 486 1 475 1 464 1 453 1 443 1 432 1 422 1 411 1 401 1 391 1 381 1 371 | — — — — — — — — — 2 987 2 963 2 939 2 915 2 892 2 869 2 846 2 823 2 801 2 779 2 757 2 735 2 714 2 693 2 672 2 651 2 631 2 611 2 591 2 571 2 552 2 533 2 514 2 495 2 476 2 458 2 440 2 422 2 404 2 386 2 369 2 352 2 335 2 318 2 301 2 285 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 0,056 0 0,056 2 0,056 4 0,056 6 0,056 8 0,057 0 0,057 2 0,057 4 0,057 6 0,057 8 0,058 0 0,058 2 0,058 4 0,058 6 0,058 8 0,059 0 0,059 2 0,059 4 0,059 6 0,059 8 0,060 0 0,060 2 0,060 4 0,060 6 0,060 8 0,061 0 0,061 2 0,061 4 0,061 6 0,061 8 0,062 0 0,062 2 0,062 4 0,062 6 0,062 8 0,063 0 0,063 2 0,063 4 0,063 6 0,063 8 0,064 0 0,064 2 0,064 4 0,064 6 0,064 8 | 45,38 45,05 44,73 44,42 44,11 43,80 43,49 43,19 42,89 42,59 42,30 42,01 41,72 41,44 41,16 40,88 40,60 40,33 40,06 39,79 39,53 39,27 39,01 38,75 38,49 38,24 37,99 37,75 37,50 37,26 37,02 36,78 36,55 36,31 36,08 35,85 35,63 35,40 35,18 34,96 34,74 34,53 34,31 34,10 33,89 | 90,72 90,08 89,44 88,81 88,18 87,57 86,95 86,35 85,75 85,16 84,57 83,99 83,42 82,85 82,29 81,73 81,18 80,63 80,09 79,56 79,03 78,50 77,98 77,47 76,96 76,46 75,96 75,46 74,98 74,49 74,01 73,54 73,07 72,60 72,14 71,68 71,23 70,78 70,33 69,89 69,46 69,03 68,60 68,17 67,75 | 113,5 112,7 111,9 111,1 110,3 109,5 108,7 108,0 107,2 106,5 105,8 105,0 104,3 103,6 102,9 102,2 101,5 100,8 100,2 99,50 98,83 98,18 97,53 96,89 96,25 95,62 95,00 94,38 93,77 93,16 92,56 91,97 91,38 90,79 90,22 89,64 89,08 88,52 87,96 87,41 86,87 86,32 85,79 85,26 84,73 | 226,8 225,2 223,6 222,1 220,5 219,0 217,4 215,9 214,4 212,9 211,5 210,0 208,6 207,2 205,8 204,4 203,0 201,6 200,3 198,9 197,6 196,3 195,0 193,7 192,4 191,2 189,9 188,7 187,5 186,3 185,1 183,9 182,7 181,5 180,4 179,2 178,1 177,0 175,9 174,8 173,7 172,6 171,5 170,5 169,4 | 453,8 450,5 447,3 444,2 441,1 438,0 434,9 431,9 428,9 425,9 423,0 420,1 417,2 414,4 411,6 408,8 406,0 403,3 400,6 397,9 395,3 392,7 390,1 387,5 384,9 382,4 379,9 377,5 375,0 372,6 370,2 367,8 365,5 363,1 360,8 358,5 356,3 354,0 351,8 349,6 347,4 345,3 343,1 341,0 338,9 | 907,2 900,8 894,4 888,1 881,8 875,7 869,5 863,5 857,5 851,6 845,7 839,9 834,2 828,5 822,9 817,3 811,8 806,3 800,9 795,6 790,3 785,0 779,8 774,7 769,6 764,6 759,6 754,6 749,8 744,9 740,1 735,4 730,7 726,0 721,4 716,8 712,3 707,8 703,3 698,9 694,6 690,3 686,0 681,7 677,5 | 1 361 1 352 1 342 1 333 1 323 1 314 1 305 1 296 1 287 1 278 1 269 1 260 1 252 1 243 1 235 1 226 1 218 1 210 1 202 1 194 1 186 1 178 1 170 1 162 1 155 1 147 1 140 1 132 1 125 1 118 1 111 1 103 1 096 1 089 1 082 1 076 1 069 1 062 1 055 1 049 1 042 1 036 1 029 1 023 1 017 | 2 268 2 252 2 236 2 221 2 205 2 190 2 174 2 159 2 144 2 129 2 115 2 100 2 086 2 072 2 058 2 044 2 030 2 016 2 003 1 989 1 976 1 963 1 950 1 937 1 924 1 912 1 899 1 887 1 875 1 863 1 851 1 839 1 827 1 815 1 804 1 792 1 781 1 770 1 759 1 748 1 737 1 726 1 715 1 705 1 694 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 0,065 0 0,065 2 0,065 4 0,065 6 0,065 8 0,066 0 0,066 2 0,066 4 0,066 6 0,066 8 0,067 0 0,067 2 0,067 4 0,067 6 0,067 8 0,068 0 0,068 2 0,068 4 0,068 6 0,068 8 0,069 0 0,069 2 0,069 4 0,069 6 0,069 8 0,070 0 0,070 2 0,070 4 0,070 6 0,070 8 0,071 0 0,071 2 0,071 4 0,071 6 0,071 8 0,072 0 0,072 2 0,072 4 0,072 6 0,072 8 0,073 0 0,073 2 0,073 4 0,073 6 0,073 8 | 33,68 33,47 33,27 33,07 32,87 32,67 32,47 32,28 32,08 31,89 31,70 31,51 31,32 31,14 30,96 30,77 30,59 30,42 30,24 30,06 29,89 29,72 29,55 29,38 29,21 29,04 28,88 28,71 28,55 28,39 28,23 28,07 27,91 27,76 27,60 27,45 27,30 27,15 27,00 26,85 26,70 26,56 26,41 26,27 26,13 | 67,34 66,92 66,52 66,11 65,71 65,31 64,92 64,53 64,14 63,76 63,38 63,00 62,63 62,26 61,89 61,53 61,17 60,81 60,46 60,10 59,76 59,41 59,07 58,73 58,39 58,06 57,73 57,40 57,08 56,76 56,44 56,12 55,81 55,50 55,19 54,88 54,58 54,28 53,98 53,68 53,39 53,10 52,81 52,52 52,24 | 84,21 83,70 83,19 82,68 82,18 81,68 81,19 80,70 80,22 79,74 79,26 78,79 78,32 77,86 77,40 76,95 76,50 76,05 75,61 75,17 74,73 74,30 73,87 73,45 73,03 72,61 72,20 71,79 71,38 70,98 70,58 70,19 69,79 69,40 69,02 68,63 68,25 67,88 67,50 67,13 66,77 66,40 66,04 65,68 65,33 | 168,4 167,3 166,3 165,3 164,3 163,3 162,3 161,4 160,4 159,4 158,5 157,5 156,6 155,7 154,8 153,8 152,9 152,1 151,2 150,3 149,4 148,6 147,7 146,9 146,0 145,2 144,4 143,5 142,7 141,9 141,1 140,3 139,5 138,8 138,0 137,2 136,5 135,7 135,0 134,2 133,5 132,8 132,0 131,3 130,6 | 336,8 334,7 332,7 330,7 328,7 326,7 324,7 322,8 320,8 318,9 317,0 315,1 313,2 311,4 309,6 307,7 305,9 304,2 302,4 300,6 298,9 297,2 295,5 293,8 292,1 290,4 288,8 287,1 285,5 283,9 282,3 280,7 279,1 277,6 276,0 274,5 273,0 271,5 270,0 268,5 267,0 265,6 264,1 262,7 261,3 | 673,4 669,2 665,2 661,1 657,1 653,1 649,2 645,3 641,4 637,6 633,8 630,0 626,3 622,6 618,9 615,3 611,7 608,1 604,6 601,0 597,6 594,1 590,7 587,3 583,9 580,6 577,3 574,0 570,8 567,6 564,4 561,2 558,1 555,0 551,9 548,8 545,8 542,8 539,8 536,8 533,9 531,0 528,1 525,2 522,4 | 1 010 1 004 998,1 992,0 986,0 980,0 974,1 968,3 962,4 956,7 951,0 945,3 939,7 934,2 928,7 923,2 917,8 912,5 907,1 901,9 896,7 891,5 886,4 881,3 876,2 871,2 866,3 861,4 856,5 851,6 846,9 842,1 837,4 832,7 828,1 823,5 818,9 814,4 809,9 805,5 801,1 796,7 792,4 788,1 783,8 | 1 684 1 673 1 663 1 653 1 643 1 633 1 623 1 614 1 604 1 594 1 585 1 575 1 566 1 557 1 548 1 538 1 529 1 521 1 512 1 503 1 494 1 486 1 477 1 469 1 460 1 452 1 444 1 435 1 427 1 419 1 411 1 403 1 395 1 388 1 380 1 372 1 365 1 357 1 350 1 342 1 335 1 328 1 320 1 313 1 306 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 989 2 972 2 955 2 938 2 921 2 904 2 888 2 871 2 855 2 839 2 823 2 807 2 791 2 776 2 760 2 745 2 730 2 715 2 700 2 685 2 670 2 656 2 641 2 627 2 613 |
| 0,074 0 0,074 2 0,074 4 0,074 6 0,074 8 0,075 0 0,075 2 0,075 4 0,075 6 0,075 8 0,076 0 0,076 2 0,076 4 0,076 6 0,076 8 0,077 0 0,077 2 0,077 4 0,077 6 0,077 8 0,078 0 0,078 2 0,078 4 0,078 6 0,078 8 0,079 0 0,079 2 0,079 4 0,079 6 0,079 8 0,080 0 0,080 2 0,080 4 0,080 6 0,080 8 0,081 0 0,081 2 0,081 4 0,081 6 0,081 8 0,082 0 0,082 2 0,082 4 0,082 6 0,082 8 | 25,99 25,85 25,71 25,57 25,43 25,30 25,16 25,03 24,90 24,77 24,64 24,51 24,38 24,25 24,13 24,00 23,88 23,75 23,63 23,51 23,39 23,27 23,15 23,03 22,92 22,80 22,69 22,57 22,46 22,35 22,23 22,12 22,01 21,90 21,80 21,69 21,58 21,48 21,37 21,27 21,16 21,06 20,96 20,86 20,76 | 51,95 51,67 51,40 51,12 50,85 50,58 50,31 50,04 49,78 49,52 49,26 49,00 48,74 48,49 48,23 47,98 47,74 47,49 47,25 47,00 46,76 46,52 46,29 46,05 45,82 45,59 45,36 45,13 44,90 44,68 44,45 44,23 44,01 43,79 43,58 43,36 43,15 42,94 42,73 42,52 42,31 42,11 41,90 41,70 41,50 | 64,97 64,62 64,28 63,93 63,59 63,25 62,92 62,58 62,25 61,93 61,60 61,28 60,96 60,64 60,32 60,01 59,70 59,39 59,09 58,78 58,48 58,18 57,89 57,59 57,30 57,01 56,72 56,44 56,15 55,87 55,59 55,32 55,04 54,77 54,50 54,23 53,96 53,70 53,43 53,17 52,91 52,66 52,40 52,15 51,90 | 129,9 129,2 128,5 127,8 127,1 126,5 125,8 125,1 124,5 123,8 123,2 122,5 121,9 121,2 120,6 120,0 119,4 118,7 118,1 117,5 116,9 116,3 115,7 115,2 114,6 114,0 113,4 112,8 112,3 111,7 111,2 110,6 110,1 109,5 109,0 108,4 107,9 107,4 106,8 106,3 105,8 105,3 104,8 104,3 103,8 | 259,9 258,5 257,1 255,7 254,3 253,0 251,6 250,3 249,0 247,7 246,4 245,1 243,8 242,5 241,3 240,0 238,8 237,5 236,3 235,1 233,9 232,7 231,5 230,3 229,2 228,0 226,9 225,7 224,6 223,5 222,3 221,2 220,1 219,0 218,0 216,9 215,8 214,8 213,7 212,7 211,6 210,6 209,6 208,6 207,6 | 519,5 516,7 514,0 511,2 508,5 505,8 503,1 500,4 497,8 495,2 492,6 490,0 487,4 484,9 482,3 479,8 477,4 474,9 472,5 470,0 467,6 465,2 462,9 460,5 458,2 455,9 453,6 451,3 449,0 446,8 444,5 442,3 440,1 437,9 435,8 433,6 431,5 429,4 427,3 425,2 423,1 421,1 419,0 417,0 415,0 | 779,6 775,4 771,2 767,1 763,0 758,9 754,9 750,9 746,9 743,0 739,1 735,2 731,4 727,6 723,8 720,0 716,3 712,6 708,9 705,3 701,7 698,1 694,5 691,0 687,5 684,0 680,6 677,2 673,8 670,4 667,0 663,7 660,4 657,1 653,9 650,7 647,5 644,3 641,1 638,0 634,9 631,8 628,7 625,7 622,7 | 1 299 1 292 1 285 1 278 1 271 1 265 1 258 1 251 1 245 1 238 1 232 1 225 1 219 1 212 1 206 1 200 1 194 1 187 1 181 1 175 1 169 1 163 1 157 1 152 1 146 1 140 1 134 1 128 1 123 1 117 1 112 1 106 1 101 1 095 1 090 1 084 1 079 1 074 1 068 1 063 1 058 1 053 1 048 1 043 1 038 | 2 599 2 585 2 571 2 557 2 543 2 530 2 516 2 503 2 490 2 477 2 464 2 451 2 438 2 425 2 413 2 400 2 388 2 375 2 363 2 351 2 339 2 327 2 315 2 303 2 292 2 280 2 269 2 257 2 246 2 235 2 223 2 212 2 201 2 190 2 180 2 169 2 158 2 148 2 137 2 127 2 116 2 106 2 096 2 086 2 076 |
| 0,083 0 0,083 2 0,083 4 0,083 6 0,083 8 0,084 0 0,084 2 0,084 4 0,084 6 0,084 8 0,085 0 0,085 2 0,085 4 0,085 6 0,085 8 0,086 0 0,086 2 0,086 4 0,086 6 0,086 8 0,087 0 0,087 2 0,087 4 0,087 6 0,087 8 0,088 0 0,088 2 0,088 4 0,088 6 0,088 8 0,089 0 0,089 2 0,089 4 0,089 6 0,089 8 0,090 0 0,090 2 0,090 4 0,090 6 0,090 8 0,091 0 0,091 2 0,091 4 0,091 6 0,091 8 | 20,66 20,56 20,46 20,36 20,26 20,17 20,07 19,98 19,88 19,79 19,70 19,60 19,51 19,42 19,33 19,24 19,15 19,06 18,97 18,89 18,80 18,71 18,63 18,54 18,46 18,38 18,29 18,21 18,13 18,05 17,96 17,88 17,80 17,73 17,65 17,57 17,49 17,41 17,34 17,26 17,18 17,11 17,03 16,96 16,89 | 41,30 41,10 40,90 40,71 40,51 40,32 40,13 39,94 39,75 39,56 39,38 39,19 39,01 38,83 38,65 38,47 38,29 38,11 37,94 37,76 37,59 37,42 37,24 37,07 36,91 36,74 36,57 36,41 36,24 36,08 35,92 35,76 35,60 35,44 35,28 35,12 34,97 34,81 34,66 34,51 34,36 34,21 34,06 33,91 33,76 | 51,65 51,40 51,15 50,91 50,67 50,43 50,19 49,95 49,71 49,48 49,25 49,01 48,79 48,56 48,33 48,11 47,88 47,66 47,44 47,22 47,01 46,79 46,58 46,37 46,15 45,95 45,74 45,53 45,33 45,12 44,92 44,72 44,52 44,32 44,12 43,93 43,73 43,54 43,35 43,16 42,97 42,78 42,59 42,40 42,22 | 103,3 102,8 102,3 101,8 101,3 100,8 100,3 99,87 99,40 98,93 98,46 98,00 97,54 97,09 96,64 96,19 95,74 95,30 94,86 94,42 93,99 93,56 93,13 92,71 92,28 91,86 91,45 91,04 90,62 90,22 89,81 89,41 89,01 88,61 88,22 87,83 87,44 87,05 86,67 86,29 85,91 85,53 85,16 84,79 84,42 | 206,6 205,6 204,6 203,6 202,6 201,7 200,7 199,8 198,8 197,9 197,0 196,0 195,1 194,2 193,3 192,4 191,5 190,6 189,7 188,9 188,0 187,1 186,3 185,4 184,6 183,8 182,9 182,1 181,3 180,5 179,6 178,8 178,0 177,3 176,5 175,7 174,9 174,1 173,4 172,6 171,8 171,1 170,3 169,6 168,9 | 413,0 411,0 409,0 407,1 405,1 403,2 401,3 399,4 397,5 395,6 393,8 391,9 390,1 388,3 386,5 384,7 382,9 381,1 379,4 377,6 375,9 374,2 372,4 370,7 369,1 367,4 365,7 364,1 362,4 360,8 359,2 357,6 356,0 354,4 352,8 351,2 349,7 348,1 346,6 345,1 343,6 342,1 340,6 339,1 337,6 | 619,7 616,7 613,8 610,8 607,9 605,0 602,1 599,3 596,5 593,7 590,9 588,1 585,3 582,6 579,9 577,2 574,5 571,9 569,2 566,6 564,0 561,4 558,9 556,3 553,8 551,3 548,8 546,3 543,8 541,4 538,9 536,5 534,1 531,8 529,4 527,0 524,7 522,4 520,1 517,8 515,5 513,3 511,0 508,8 506,6 | 1 033 1 028 1 023 1 018 1 013 1 008 1 003 998,7 994,0 989,3 984,6 980,0 975,4 970,9 966,4 961,9 957,4 953,0 948,6 944,2 939,9 935,6 931,3 927,1 922,8 918,6 914,5 910,4 906,2 902,2 898,1 894,1 890,1 886,1 882,2 878,3 874,4 870,5 866,7 862,9 859,1 855,3 851,6 847,9 844,2 | 2 066 2 056 2 046 2 036 2 026 2 017 2 007 1 998 1 988 1 979 1 970 1 960 1 951 1 942 1 933 1 924 1 915 1 906 1 897 1 889 1 880 1 871 1 863 1 854 1 846 1 838 1 829 1 821 1 813 1 805 1 796 1 788 1 780 1 773 1 765 1 757 1 749 1 741 1 734 1 726 1 718 1 711 1 703 1 696 1 689 |
| 0,092 0 0,092 2 0,092 4 0,092 6 0,092 8 0,093 0 0,093 2 0,093 4 0,093 6 0,093 8 0,094 0 0,094 2 0,094 4 0,094 6 0,094 8 0,095 0 0,095 2 0,095 4 0,095 6 0,095 8 0,096 0 0,096 2 0,096 4 0,096 6 0,096 8 0,097 0 0,097 2 0,097 4 0,097 6 0,097 8 0,098 0 0,098 2 0,098 4 0,098 6 0,098 8 0,099 0 0,099 2 0,099 4 0,099 6 0,099 8 0,100 0 0,100 2 0,100 4 0,100 6 0,100 8 | 16,81 16,74 16,67 16,60 16,52 16,45 16,38 16,31 16,24 16,17 16,10 16,04 15,97 15,90 15,83 15,77 15,70 15,64 15,57 15,51 15,44 15,38 15,31 15,25 15,19 15,12 15,06 15,00 14,94 14,88 14,82 14,76 14,70 14,64 14,58 14,52 14,46 14,40 14,34 14,29 14,23 14,17 14,12 14,06 14,01 | 33,61 33,47 33,32 33,18 33,04 32,89 32,75 32,61 32,47 32,34 32,20 32,06 31,93 31,79 31,66 31,52 31,39 31,26 31,13 31,00 30,87 30,74 30,61 30,49 30,36 30,24 30,11 29,99 29,87 29,74 29,62 29,50 29,38 29,26 29,15 29,03 28,91 28,79 28,68 28,56 28,45 28,34 28,22 28,11 28,00 | 42,04 41,85 41,67 41,49 41,32 41,14 40,96 40,79 40,61 40,44 40,27 40,10 39,93 39,76 39,59 39,42 39,26 39,09 38,93 38,77 38,61 38,45 38,29 38,13 37,97 37,81 37,66 37,50 37,35 37,20 37,05 36,90 36,75 36,60 36,45 36,30 36,16 36,01 35,87 35,72 35,58 35,44 35,30 35,16 35,02 | 84,05 83,69 83,32 82,96 82,61 82,25 81,90 81,55 81,20 80,86 80,51 80,17 79,83 79,49 79,16 78,83 78,49 78,17 77,84 77,51 77,19 76,87 76,55 76,24 75,92 75,61 75,30 74,99 74,68 74,38 74,07 73,77 73,47 73,17 72,88 72,58 72,29 72,00 71,71 71,43 71,14 70,86 70,57 70,29 70 02 | 168,1 167,4 166,7 166,0 165,2 164,5 163,8 163,1 162,4 161,7 161,0 160,4 159,7 159,0 158,3 157,7 157,0 156,4 155,7 155,1 154,4 153,8 153,1 152,5 151,9 151,2 150,6 150,0 149,4 148,8 148,2 147,6 147,0 146,4 145,8 145,2 144,6 144,0 143,4 142,9 142,3 141,7 141,2 140,6 140,1 | 336,1 334,7 333,2 331,8 330,4 328,9 327,5 326,1 324,7 323,4 322,0 320,6 319,3 317,9 316,6 315,2 313,9 312,6 311,3 310,0 308,7 307,4 306,1 304,9 303,6 302,4 301,1 299,9 298,7 297,4 296,2 295,0 293,8 292,6 291,5 290,3 289,1 287,9 286,8 285,6 284,5 283,4 282,2 281,1 280,0 | 504,4 502,2 500,0 497,9 495,7 493,6 491,5 489,4 487,3 485,2 483,1 481,1 479,1 477,0 475,0 473,0 471,0 469,1 467,1 465,2 463,2 461,3 459,4 457,5 455,6 453,7 451,8 450,0 448,2 446,3 444,5 442,7 440,9 439,1 437,3 435,6 433,8 432,1 430,3 428,6 426,9 425,2 423,5 421,8 420,2 | 840,5 836,9 833,2 829,6 826,1 822,5 819,0 815,5 812,0 808,6 805,1 801,7 798,3 794,9 791,6 788,3 784,9 781,7 778,4 775,1 771,9 768,7 765,5 762,4 759,2 756,1 753,0 749,9 746,8 743,8 740,7 737,7 734,7 731,7 728,8 725,8 722,9 720,0 717,1 714,3 711,4 708,6 705,7 702,9 700,2 | 1 681 1 674 1 667 1 660 1 652 1 645 1 638 1 631 1 624 1 617 1 610 1 604 1 597 1 590 1 583 1 577 1 570 1 564 1 557 1 551 1 544 1 538 1 531 1 525 1 519 1 512 1 506 1 500 1 494 1 488 1 482 1 476 1 470 1 464 1 458 1 452 1 446 1 440 1 434 1 429 1 423 1 417 1 412 1 406 1 401 |
| 0,101 0 0,101 2 0,101 4 0,101 6 0,101 8 0,102 0 0,102 2 0,102 4 0,102 6 0,102 8 0,103 0 0,103 2 0,103 4 0,103 6 0,103 8 0,104 0 0,104 2 0,104 4 0,104 6 0,104 8 0,105 0 0,105 2 0,105 4 0,105 6 0,105 8 0,106 0 0,106 2 0,106 4 0,106 6 0,106 8 0,107 0 0,107 2 0,107 4 0,107 6 0,107 8 0,108 0 0,108 2 0,108 4 0,108 6 0,108 8 0,109 0 0,109 2 0,109 4 0,109 6 0,109 8 | 13,95 13,89 13,84 13,79 13,73 13,68 13,62 13,57 13,52 13,47 13,41 13,36 13,31 13,26 13,21 13,16 13,11 13,06 13,01 12,96 12,91 12,86 12,81 12,76 12,71 12,66 12,62 12,57 12,52 12,48 12,43 12,38 12,34 12,29 12,25 12,20 12,15 12,11 12,07 12,02 11,98 11,93 11,89 11,85 11,80 | 27,89 27,78 27,67 27,56 27,45 27,35 27,24 27,13 27,03 26,92 26,82 26,71 26,61 26,51 26,41 26,30 26,20 26,10 26,00 25,90 25,80 25,71 25,61 25,51 25,42 25,32 25,23 25,13 25,04 24,94 24,85 24,76 24,66 24,57 24,48 24,39 24,30 24,21 24,12 24,03 23,95 23,86 23,77 23,68 23,60 | 34,88 34,74 34,60 34,47 34,33 34,20 34,06 33,93 33,80 33,67 33,54 33,41 33,28 33,15 33,02 32,90 32,77 32,64 32,52 32,40 32,27 32,15 32,03 31,91 31,79 31,67 31,55 31,43 31,31 31,19 31,08 30,96 30,85 30,73 30,62 30,50 30,39 30,28 30,17 30,06 29,95 29,84 29,73 29,62 29,51 | 69,74 69,46 69,19 68,92 68,65 68,38 68,11 67,84 67,58 67,32 67,06 66,80 66,54 66,28 66,03 65,77 65,52 65,27 65,02 64,77 64,53 64,28 64,04 63,79 63,55 63,31 63,08 62,84 62,60 62,37 62,14 61,90 61,67 61,45 61,22 60,99 60,77 60,54 60,32 60,10 59,88 59,66 59,44 59,22 59,01 | 139,5 138,9 138,4 137,9 137,3 136,8 136,2 135,7 135,2 134,7 134,1 133,6 133,1 132,6 132,1 131,6 131,1 130,6 130,1 129,6 129,1 128,6 128,1 127,6 127,1 126,6 126,2 125,7 125,2 124,8 124,3 123,8 123,4 122,9 122,5 122,0 121,5 121,1 120,7 120,2 119,8 119,3 118,9 118,5 118,0 | 278,9 277,8 276,7 275,6 274,5 273,5 272,4 271,3 270,3 269,2 268,2 267,1 266,1 265,1 264,1 263,0 262,0 261,0 260,0 259,0 258,0 257,1 256,1 255,1 254,2 253,2 252,3 251,3 250,4 249,4 248,5 247,6 246,6 245,7 244,8 243,9 243,0 242,1 241,2 240,3 239,5 238,6 237,7 236,8 236,0 | 418,5 416,8 415,2 413,6 411,9 410,3 408,7 407,1 405,5 404,0 402,4 400,8 399,3 397,7 396,2 394,7 393,2 391,7 390,2 388,7 387,2 385,7 384,3 382,8 381,4 379,9 378,5 377,1 375,7 374,3 372,9 371,5 370,1 368,7 367,4 366,0 364,6 363,3 362,0 360,6 359,3 358,0 356,7 355,4 354,1 | 697,4 694,6 691,9 689,2 686,5 683,8 681,1 678,4 675,8 673,2 670,6 668,0 665,4 662,8 660,3 657,7 655,2 652,7 650,2 647,7 645,3 642,8 640,4 637,9 635,5 633,1 630,8 628,4 626,0 623,7 621,4 619,0 616,7 614,5 612,2 609,9 607,7 605,4 603,2 601,0 598,8 596,6 594,4 592,2 590,1 | 1 395 1 389 1 384 1 379 1 373 1 368 1 362 1 357 1 352 1 347 1 341 1 336 1 331 1 326 1 321 1 316 1 311 1 306 1 301 1 296 1 291 1 286 1 281 1 276 1 271 1 266 1 262 1 257 1 252 1 248 1 243 1 238 1 234 1 229 1 225 1 220 1 215 1 211 1 207 1 202 1 198 1 193 1 189 1 185 1 180 |
| 0,110 0 0,110 2 0,110 4 0,110 6 0,110 8 0,111 0 0,111 2 0,111 4 0,111 6 0,111 8 0,112 0 0,112 2 0,112 4 0,112 6 0,112 8 0,113 0 0,113 2 0,113 4 0,113 6 0,113 8 0,114 0 0,114 2 0,114 4 0,114 6 0,114 8 0,115 0 0,115 2 0,115 4 0,115 6 0,115 8 0,116 0 0,116 2 0,116 4 0,116 6 0,116 8 0,117 0 0,117 2 0,117 4 0,117 6 0,117 8 0,118 0 0,118 2 0,118 4 0,118 6 0,118 8 | 11,76 11,72 11,68 11,63 11,59 11,55 11,51 11,47 11,43 11,38 11,34 11,30 11,26 11,22 11,18 11,14 11,10 11,07 11,03 10,99 10,95 10,91 10,87 10,84 10,80 10,76 10,72 10,69 10,65 10,61 10,58 10,54 10,50 10,47 10,43 10,40 10,36 10,32 10,29 10,25 10,22 10,19 10,15 10,12 10,08 | 23,51 23,43 23,34 23,26 23,17 23,09 23,01 22,93 22,84 22,76 22,68 22,60 22,52 22,44 22,36 22,28 22,20 22,12 22,05 21,97 21,89 21,81 21,74 21,66 21,59 21,51 21,44 21,36 21,29 21,22 21,14 21,07 21,00 20,93 20,85 20,78 20,71 20,64 20,57 20,50 20,43 20,36 20,29 20,23 20,16 | 29,40 29,30 29,19 29,09 28,98 28,88 28,77 28,67 28,57 28,47 28,36 28,26 28,16 28,06 27,96 27,86 27,77 27,67 27,57 27,47 27,38 27,28 27,19 27,09 27,00 26,90 26,81 26,72 26,63 26,53 26,44 26,35 26,26 26,17 26,08 25,99 25,90 25,81 25,73 25,64 25,55 25,47 25,38 25,30 25,21 | 58,79 58,58 58,37 58,16 57,95 57,74 57,53 57,32 57,12 56,92 56,71 56,51 56,31 56,11 55,91 55,71 55,52 55,32 55,13 54,93 54,74 54,55 54,36 54,17 53,98 53,79 53,61 53,42 53,24 53,05 52,87 52,69 52,51 52,33 52,15 51,97 51,79 51,62 51,44 51,27 51,09 50,92 50,75 50,58 50,41 | 117,6 117,2 116,8 116,3 115,9 115,5 115,1 114,7 114,3 113,8 113,4 113,0 112,6 112,2 111,8 111,4 111,0 110,7 110,3 109,9 109,5 109,1 108,7 108,4 108,0 107,6 107,2 106,9 106,5 106,1 105,8 105,4 105,0 104,7 104,3 104,0 103,6 103,2 102,9 102,5 102,2 101,9 101,5 101,2 100,8 | 235,1 234,3 233,4 232,6 231,7 230,9 230,1 229,3 228,4 227,6 226,8 226,0 225,2 224,4 223,6 222,8 222,0 221,2 220,5 219,7 218,9 218,1 217,4 216,6 215,9 215,1 214,4 213,6 212,9 212,2 211,4 210,7 210,0 209,3 208,5 207,8 207,1 206,4 205,7 205,0 204,3 203,6 202,9 202,3 201,6 | 352,8 351,5 350,3 349,0 347,7 346,5 345,2 344,0 342,8 341,5 340,3 339,1 337,9 336,7 335,5 334,3 333,1 332,0 330,8 329,6 328,5 327,3 326,2 325,1 323,9 322,8 321,7 320,6 319,5 318,4 317,3 316,2 315,1 314,0 312,9 311,9 310,8 309,7 308,7 307,6 306,6 305,6 304,5 303,5 302,5 | 587,9 585,8 583,7 581,6 579,5 577,4 575,3 573,2 571,2 569,2 567,1 565,1 563,1 561,1 559,1 557,1 555,2 553,2 551,3 549,3 547,4 545,5 543,6 541,7 539,8 537,9 536,1 534,2 532,4 530,5 528,7 526,9 525,1 523,5 521,3 519,7 517,9 516,2 514,4 512,7 510,9 509,2 507,5 505,8 504,1 | 1 176 1 172 1 168 1 163 1 159 1 155 1 151 1 147 1 143 1 138 1 134 1 130 1 126 1 122 1 118 1 114 1 110 1 107 1 103 1 099 1 095 1 091 1 087 1 084 1 080 1 076 1 072 1 069 1 065 1 061 1 058 1 054 1 050 1 047 1 043 1 040 1 036 1 032 1 029 1 025 1 022 1 019 1 015 1 012 1 008 |
| 0,119 0 0,119 2 0,119 4 0,119 6 0,119 8 0,120 0 0,120 2 0,120 4 0,120 6 0,120 8 0,121 0 0,121 2 0,121 4 0,121 6 0,121 8 0,122 0 0,122 2 0,122 4 0,122 6 0,122 8 0,123 0 0,123 2 0,123 4 0,123 6 0,123 8 0,124 0 0,124 2 0,124 4 0,124 6 0,124 8 0,125 0 0,125 2 0,125 4 0,125 6 0,125 8 0,126 0 0,126 2 0,126 4 0,126 6 0,126 8 0,127 0 0,127 2 0,127 4 0,127 6 0,127 8 | 10,05 10,02 9,98 9,95 9,91 9,88 9,85 9,82 9,78 9,75 9,72 9,69 9,66 9,62 9,59 9,56 9,53 9,50 9,47 9,44 9,41 9,38 9,34 9,31 9,28 9,25 9,22 9,20 9,17 9,14 9,11 9,08 9,05 9,02 8,99 8,96 8,93 8,91 8,88 8,85 8,82 8,79 8,77 8,74 8,71 | 20,09 20,02 19,96 19,89 19,82 19,76 19,69 19,63 19,56 19,50 19,43 19,37 19,30 19,24 19,18 19,11 19,05 18,99 18,93 18,87 18,80 18,74 18,68 18,62 18,56 18,50 18,44 18,38 18,33 18,27 18,21 18,15 18,09 18,03 17,98 17,92 17,86 17,81 17,75 17,69 17,64 17,58 17,53 17,47 17,42 | 25,13 25,04 24,96 24,87 24,79 24,71 24,63 24,54 24,46 24,38 24,30 24,22 24,14 24,06 23,98 23,90 23,83 23,75 23,67 23,59 23,52 23,44 23,37 23,29 23,21 23,14 23,07 22,99 22,92 22,84 22,77 22,70 22,63 22,55 22,48 22,41 22,34 22,27 22,20 22,13 22,06 21,99 21,92 21,85 21,78 | 50,24 50,07 49,90 49,73 49,57 49,40 49,24 49,08 48,91 48,75 48,59 48,43 48,27 48,11 47,95 47,80 47,64 47,48 47,33 47,18 47,02 46,87 46,72 46,57 46,42 46,27 46,12 45,97 45,82 45,68 45,53 45,38 45,24 45,10 44,95 44,81 44,67 44,53 44,39 44,25 44,11 43,97 43,83 43,69 43,56 | 100,5 100,2 99,82 99,48 99,15 98,82 98,49 98,16 97,84 97,51 97,19 96,87 96,55 96,24 95,92 95,61 95,29 94,98 94,67 94,36 94,06 93,75 93,45 93,15 92,85 92,55 92,25 91,95 91,66 91,36 91,07 90,78 90,49 90,20 89,92 89,63 89,35 89,07 88,78 88,50 88,23 87,95 87,67 87,40 87,13 | 200,9 200,2 199,6 198,9 198,2 197,6 196,9 196,3 195,6 195,0 194,3 193,7 193,0 192,4 191,8 191,1 190,5 189,9 189,3 188,7 188,0 187,4 186,8 186,2 185,6 185,0 184,4 183,8 183,3 182,7 182,1 181,5 180,9 180,3 179,8 179,2 178,6 178,1 177,5 176,9 176,4 175,8 175,3 174,7 174,2 | 301,5 300,5 299,4 298,4 297,4 296,5 295,5 294,5 293,5 292,5 291,6 290,6 289,7 288,7 287,8 286,8 285,9 284,9 284,0 283,1 282,2 281,3 280,3 279,4 278,5 277,6 276,7 275,9 275,0 274,1 273,2 272,3 271,5 270,6 269,8 268,9 268,0 267,2 266,4 265,5 264,7 263,8 263,0 262,2 261,4 | 502,4 500,7 499,0 497,3 495,7 494,0 492,4 490,8 489,1 487,5 485,9 484,3 482,7 481,1 479,5 478,0 476,4 474,8 473,3 471,8 470,2 468,7 467,2 465,7 464,2 462,7 461,2 459,7 458,2 456,8 455,3 453,8 452,4 451,0 449,5 448,1 446,7 445,3 443,9 442,5 441,1 439,7 438,3 436,9 435,6 | 1 005 1 002 998,2 994,8 991,5 988,2 984,9 981,6 978,4 975,1 971,9 968,7 965,5 962,4 959,2 956,1 952,9 949,8 946,7 943,6 940,6 937,5 934,5 931,5 928,5 925,5 922,5 919,5 916,6 913,6 910,7 907,8 904,9 902,0 899,2 896,3 893,5 890,7 887,8 885,0 882,3 879,5 876,7 874,0 871,3 |
| 0,128 0 0,128 2 0,128 4 0,128 6 0,128 8 0,129 0 0,129 2 0,129 4 0,129 6 0,129 8 0,130 0 0,130 2 0,130 4 0,130 6 0,130 8 0,131 0 0,131 2 0,131 4 0,131 6 0,131 8 0,132 0 0,132 2 0,132 4 0,132 6 0,132 8 0,133 0 0,133 2 0,133 4 0,133 6 0,133 8 0,134 0 0,134 2 0,134 4 0,134 6 0,134 8 0,135 0 0,135 2 0,135 4 0,135 6 0,135 8 0,136 0 0,136 2 0,136 4 0,136 6 0,136 8 | 8,69 8,66 8,63 8,60 8,58 8,55 8,52 8,50 8,47 8,45 8,42 8,39 8,37 8,34 8,32 8,29 8,27 8,24 8,22 8,19 8,17 8,14 8,12 8,09 8,07 8,04 8,02 8,00 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,85 7,83 7,81 7,78 7,76 7,74 7,72 7,69 7,67 7,65 7,63 7,60 | 17,36 17,31 17,26 17,20 17,15 17,10 17,04 16,99 16,94 16,89 16,83 16,78 16,73 16,68 16,63 16,58 16,53 16,48 16,43 16,38 16,33 16,28 16,23 16,18 16,13 16,08 16,04 15,99 15,94 15,89 15,84 15,80 15,75 15,70 15,66 15,61 15,56 15,52 15,47 15,43 15,38 15,34 15,29 15,25 15,20 | 21,72 21,65 21,58 21,51 21,45 21,38 21,31 21,25 21,18 21,12 21,05 20,99 20,92 20,86 20,80 20,73 20,67 20,61 20,54 20,48 20,42 20,36 20,30 20,24 20,17 20,11 20,05 19,99 19,93 19,87 19,82 19,76 19,70 19,64 19,58 19,52 19,46 19,41 19,35 19,29 19,24 19,18 19,12 19,07 19,01 | 43,42 43,29 43,15 43,02 42,88 42,75 42,62 42,49 42,35 42,22 42,09 41,97 41,84 41,71 41,58 41,45 41,33 41,20 41,08 40,95 40,83 40,71 40,58 40,46 40,34 40,22 40,10 39,98 39,86 39,74 39,62 39,50 39,38 39,27 39,15 39,03 38,92 38,80 38,69 38,58 38,46 38,35 38,24 38,13 38,01 | 86,85 86,58 86,31 86,04 85,78 85,51 85,25 84,98 84,72 84,46 84,20 83,94 83,69 83,43 83,17 82,92 82,67 82,42 82,17 81,92 81,67 81,42 81,18 80,93 80,69 80,45 80,20 79,96 79,72 79,49 79,25 79,01 78,78 78,54 78,31 78,08 77,85 77,62 77,39 77,16 76,94 76,71 76,48 76,26 76,04 | 173,6 173,1 172,6 172,0 171,5 171,0 170,4 169,9 169,4 168,9 168,3 167,8 167,3 166,8 166,3 165,8 165,3 164,8 164,3 163,8 163.3 162,8 162,3 161,8 161,3 160,8 160,4 159,9 159,4 158,9 158,4 158,0 157,5 157,0 156,6 156,1 155,6 155,2 154,7 154,3 153,8 153,4 152,9 152,5 152,0 | 260,6 259,7 258,9 258,1 257,3 256,5 255,7 255,0 254,2 253,4 252,6 251,8 251,1 250,3 249,5 248,8 248,0 247,2 246,5 245,8 245,0 244,3 243,5 242,8 242,1 241,3 240,6 239,9 239,2 238,5 237,7 237,0 236,3 235,6 234,9 234,2 233,5 232,9 232,2 231,5 230,8 230,1 229,5 228,8 228,1 | 434,2 432,9 431,5 430,2 428,8 427,5 426,2 424,9 423,5 422,2 420,9 419,7 418,4 417,1 415,8 414,5 413,3 412,0 410,8 409,5 408,3 407,1 405,8 404,6 403,4 402,2 401,0 399,8 398,6 397,4 396,2 395,0 393,8 392,7 391,5 390,3 389,2 388,0 386,9 385,8 384,6 383,5 382,4 381,3 380,1 | 868,5 865,8 863,1 860,4 857,8 855,1 852,5 849,8 847,2 844,6 842,0 839,4 836,9 834,3 831,7 829,2 826,7 824,2 821,7 819,2 816,7 814,2 811,8 809,3 806,9 804,5 802,0 799,6 797,2 794,9 792,5 790,1 787,8 785,4 783,1 780,8 778,5 776,2 773,9 771,6 769,4 767,1 764,8 762,6 760,4 |
| 0,137 0 0,137 2 0,137 4 0,137 6 0,137 8 0,138 0 0,138 2 0,138 4 0,138 6 0,138 8 0,139 0 0,139 2 0,139 4 0,139 6 0,139 8 0,140 0 0,140 2 0,140 4 0,140 6 0,140 8 0,141 0 0,141 2 0,141 4 0,141 6 0,141 8 0,142 0 0,142 2 0,142 4 0,142 6 0,142 8 0,143 0 0,143 2 0,143 4 0,143 6 0,143 8 0,144 0 0,144 2 0,144 4 0,144 6 0,144 8 0,145 0 0,145 2 0,145 4 0,145 6 0,145 8 | 7,58 7,56 7,54 7,52 7,49 7,47 7,45 7,43 7,41 7,39 7,37 7,34 7,32 7,30 7,28 7,26 7,24 7,22 7,20 7,18 7,16 7,14 7,12 7,10 7,08 7,06 7,04 7,02 7,00 6,98 6,96 6,94 6,92 6,90 6,88 6,86 6,84 6,82 6,81 6,79 6,77 6,75 6,73 6,71 6,69 | 15,16 15,11 15,07 15,03 14,98 14,94 14,90 14,85 14,81 14,77 14,72 14,68 14,64 14,60 14,56 14,52 14,47 14,43 14,39 14,35 14,31 14,27 14,23 14,19 14,15 14,11 14,07 14,03 13,99 13,95 13,91 13,87 13,84 13,80 13,76 13,72 13,68 13,64 13,61 13,57 13,53 13,49 13,46 13,42 13,38 | 18,96 18,90 18,85 18,79 18,74 18,68 18,63 18,58 18,52 18,47 18,42 18,36 18,31 18,26 18,21 18,15 18,10 18,05 18,00 17,95 17,90 17,85 17,80 17,75 17,70 17,65 17,60 17,55 17,50 17,45 17,40 17,35 17,30 17,25 17,21 17,16 17,11 17,06 17,02 16,97 16,92 16,88 16,83 16,78 16,74 | 37,90 37,79 37,68 37,57 37,46 37,36 37,25 37,14 37,03 36,93 36,82 36,71 36,61 36,50 36,40 36,30 36,19 36,09 35,99 35,88 35,78 35,68 35,58 35,48 35,38 35,28 35,18 35,08 34,98 34,89 34,79 34,69 34,60 34,50 34,40 34,31 34,21 34,12 34,02 33,93 33,84 33,74 33,65 33,56 33,47 | 75,82 75,60 75,38 75,16 74,94 74,72 74,51 74,29 74,08 73,86 73,65 73,44 73,23 73,02 72,81 72,60 72,40 72,19 71,98 71,78 71,58 71,37 71,17 70,97 70,77 70,57 70,37 70,18 69,98 69,78 69,59 69,39 69,20 69,01 68,82 68,62 68,43 68,24 68,06 67,87 67,68 67,50 67,31 67,12 66,94 | 151,6 151,1 150,7 150,3 149,8 149,4 149,0 148,5 148,1 147,7 147,2 146,8 146,4 146,0 145,6 145,2 144,7 144,3 143,9 143,5 143,1 142,7 142,3 141,9 141,5 141,1 140,7 140,3 139,9 139,5 139,1 138,7 138,4 138,0 137,6 137,2 136,8 136,4 136,1 135,7 135,3 134,9 134,6 134,2 133,8 | 227,4 226,8 226,1 225,5 224,8 224,2 223,5 222,9 222,2 221,6 221,0 220,3 219,7 219,1 218,4 217,8 217,2 216,6 216,0 215,3 214,7 214,1 213,5 212,9 212,3 211,7 211,1 210,5 209,9 209,3 208,8 208,2 207,6 207,0 206,4 205,9 205,3 204,7 204,2 203,6 203,0 202,5 201,9 201,4 200,8 | 379,0 377,9 376,8 375,7 374,6 373,6 372,5 371,4 370,3 369,3 368,2 367,1 366,1 365,0 364,0 363,0 361,9 360,9 359,9 358,8 357,8 356,8 355,8 354,8 353,8 352,8 351,8 350,8 349,8 348,9 347,9 346,9 346,0 345,0 344,0 343,1 342,1 341,2 340,2 339,3 338,4 337,4 336,5 335,6 334,7 | 758,2 756,0 753,8 751,6 749,4 747,2 745,1 742,9 740,8 738,6 736,5 734,4 732,3 730,2 728,1 726,0 724,0 721,9 719,8 717,8 715,8 713,7 711,7 709,7 707,7 705,7 703,7 701,8 699,8 697,8 695,9 693,9 692,0 690,1 688,2 686,2 684,3 682,4 680,6 678,7 676,8 675,0 673,1 671,2 669,4 |
| 0,146 0 0,146 2 0,146 4 0,146 6 0,146 8 0,147 0 0,147 2 0,147 4 0,147 6 0,147 8 0,148 0 0,148 2 0,148 4 0,148 6 0,148 8 0,149 0 0,149 2 0,149 4 0,149 6 0,149 8 0,150 0 0,150 2 0,150 4 0,150 6 0,150 8 0,151 0 0,151 2 0,151 4 0,151 6 0,151 8 0,152 0 0,152 2 0,152 4 0,152 6 0,152 8 0,153 0 0,153 2 0,153 4 0,153 6 0,153 8 0,154 0 0,154 2 0,154 4 0,154 6 0,154 8 | 6,68 6,66 6,64 6,62 6,60 6,59 6,57 6,55 6,53 6,51 6,50 6,48 6,46 6,44 6,43 6,41 6,39 6,38 6,36 6,34 6,32 6,31 6,29 6,27 6,26 6,24 6,22 6,21 6,19 6,18 6,16 6,14 6,13 6,11 6,09 6,08 6,06 6,05 6,03 6,02 6,00 5,98 5,97 5,95 5,94 | 13,35 13,31 13,27 13,24 13,20 13,17 13,13 13,09 13,06 13,02 12,99 12,95 12,92 12,88 12,85 12,81 12,78 12,75 12,71 12,68 12,64 12,61 12,58 12,54 12,51 12,48 12,44 12,41 12,38 12,35 12,31 12,28 12,25 12,22 12,19 12,15 12,12 12,09 12,06 12,03 12,00 11,97 11,93 11,90 11,87 | 16,69 16,65 16,60 16,56 16,51 16,47 16,42 16,38 16,33 16,29 16,24 16,20 16,16 16,11 16,07 16,03 15,98 15,94 15,90 15,86 15,81 15,77 15,73 15,69 15,65 15,60 15,56 15,52 15,48 15,44 15,40 15,36 15,32 15,28 15,24 15,20 15,16 15,12 15,08 15,04 15,00 14,96 14,92 14,89 14,85 | 33,37 33,28 33,19 33,10 33,01 32,92 32,83 32,74 32,65 32,57 32,48 32,39 32,30 32,22 32,13 32,04 31,96 31,87 31,79 31,70 31,62 31,53 31,45 31,37 31,28 31,20 31,12 31,04 30,95 30,87 30,79 30,71 30,63 30,55 30,47 30,39 30,31 30,23 30,15 30,07 30,00 29,92 29,84 29,76 29,69 | 66,76 66,57 66,39 66,21 66,03 65,85 65,67 65,50 65,32 65,14 64,97 64,79 64,62 64,44 64,27 64,10 63,92 63,75 63,58 63,41 63,24 63,08 62,91 62,74 62,58 62,41 62,24 62,08 61,92 61,75 61,59 61,43 61,27 61,11 60,95 60,79 60,63 60,47 60,31 60,16 60,00 59,85 59,69 59,54 59,38 | 133,5 133,1 132,7 132,4 132,0 131,7 131,3 130,9 130,6 130,2 129,9 129,5 129,2 128,8 128,5 128,1 127,8 127,5 127,1 126,8 126,4 126,1 125,8 125,4 125,1 124,8 124,4 124,1 123,8 123,5 123,1 122,8 122,5 122,2 121,9 121,5 121,2 120,9 120,6 120,3 120,0 119,7 119,3 119,0 118,7 | 200,3 199,7 199,2 198,6 198,1 197,6 197,0 196,5 196,0 195,4 194,9 194,4 193,8 193,3 192,8 192,3 191,8 191,3 190,7 190,2 189,7 189,2 188,7 188,2 188,7 187,2 186,7 186,2 185,7 185,3 184,8 184,3 183,8 183,3 182,8 182,4 181,9 181,4 180,9 180,5 180,0 179,5 179,1 178,6 178,1 | 333,7 332,8 331,9 331,0 330,1 329,2 328,3 327,4 326,5 325,7 324,8 323,9 323,0 322,2 321,3 320,4 319,6 318,7 317,9 317,0 316,2 315,3 314,5 313,7 312,8 312,0 311,2 310,4 309,5 308,7 307,9 307,1 306,3 305,5 304,7 303,9 303,1 302,3 301,5 300,7 300,0 299,2 298,4 297,6 296,9 | 667,6 665,7 663,9 662,1 660,3 658,5 656,7 655,0 653,2 651,4 649,7 647,9 646,2 644,4 642,7 641,0 639,2 637,5 635,8 634,1 632,4 630,8 629,1 627,4 625,8 624,1 622,4 620,8 619,2 617,5 615,9 614,3 612,7 611,1 609,5 607,9 606,3 604,7 603,1 601,6 600,0 598,5 596,9 595,4 593,8 |
| 0,155 0 0,155 2 0,155 4 0,155 6 0,155 8 0,156 0 0,156 2 0,156 4 0,156 6 0,156 8 0,157 0 0,157 2 0,157 4 0,157 6 0,157 8 0,158 0 0,158 2 0,158 4 0,158 6 0,158 8 0,159 0 0,159 2 0,159 4 0,159 6 0,159 8 0,160 0 0,160 2 0,160 4 0,160 6 0,160 8 0,161 0 0,161 2 0,161 4 0,161 6 0,161 8 0,162 0 0,162 2 0,162 4 0,162 6 0,162 8 0,163 0 0,163 2 0,163 4 0,163 6 0,163 8 | 5,92 5,91 5,89 5,88 5,86 5,85 5,83 5,82 5,80 5,79 5,77 5,76 5,74 5,73 5,71 5,70 5,69 5,67 5,66 5,64 5,63 5,61 5,60 5,59 5,57 5,56 5,54 5,53 5,52 5,50 5,49 5,48 5,46 5,45 5,44 5,42 5,41 5,40 5,38 5,37 5,36 5,34 5,33 5,32 5,30 | 11,84 11,81 11,78 11,75 11,72 11,69 11,66 11,63 11,60 11,57 11,54 11,51 11,48 11,45 11,43 11,40 11,37 11,34 11,31 11,28 11,25 11,23 11,20 11,17 11,14 11,11 11,09 11,06 11,03 11,00 10,98 10,95 10,92 10,89 10,87 10,84 10,81 10,79 10,76 10,73 10,71 10,68 10,66 10,63 10,60 | 14,81 14,77 14,73 14,70 14,66 14,62 14,58 14,55 14,51 14,47 14,43 14,40 14,36 14,32 14,29 14,25 14,22 14,18 14,14 14,11 14,07 14,04 14,00 13,97 13,93 13,90 13,86 13,83 13,79 13,76 13,73 13,69 13,66 13,62 13,59 13,56 13,52 13,49 13,46 13,42 13,39 13,36 13,33 13,29 13,26 | 29,61 29,53 29,46 29,38 29,31 29,23 29,16 29,08 29,01 28,93 28,86 28,79 28,71 28,64 28,57 28,50 28,43 28,35 28,28 28,11 28,14 28,07 28,00 27,93 27,86 27,79 27,72 27,65 27,58 27,51 27,44 27,38 27,31 27,24 27,17 27,11 27,04 26,97 26,91 26,84 26,78 26,71 26,64 26,58 26,51 | 59,23 59,08 58,93 58,77 58,62 58,47 58,32 58,17 58,03 57,88 57,73 57,58 57,44 57,29 57,15 57,00 56,86 56,71 56,57 56,43 56,29 56,15 56,01 55,86 55,73 55,59 55,45 55,31 55,17 55,03 54,90 54,76 54,63 54,49 54,36 54,22 54,09 53,96 53,82 53,69 53,56 53,43 53,30 53,17 53,04 | 118,4 118,1 117,8 117,5 117,2 116,9 116,6 116,3 116,0 115,7 115,4 115,1 114,8 114,5 114,3 114,0 113,7 113,4 113,1 112,8 112,5 112,3 112,0 111,7 111,4 111,1 110,9 110,6 110,3 110,0 109,8 109,5 109,2 108,9 108,7 108,4 108,1 107,9 107,6 107,3 107,1 106,8 106,6 106,3 106,0 | 177,7 177,2 176,8 176,3 175,9 175,4 175,0 174,5 174,1 173,6 173,2 172,8 172,3 171,9 171,4 171,0 170,6 170,1 169,7 169,3 168,9 168,4 168,0 167,6 167,2 166,8 166,3 165,9 165,5 165,1 164,7 164,3 163,9 163,5 163,1 162,7 162,3 161,9 161,5 161,1 160,7 160,3 159,9 159,5 159,1 | 296,1 295,3 294,6 293,8 293,1 292,3 291,6 290,8 290,1 289,3 288,6 287,9 287,1 286,4 285,7 285,0 284,3 283,5 282,8 282,1 281,4 280,7 280,0 279,3 278,6 277,9 277,2 276,5 275,8 275,1 274,4 273,8 273,1 272,4 271,7 271,1 270,4 269,7 269,1 268,4 267,8 267,1 266,4 265,8 265,1 | 592,3 590,8 589,3 587,7 586,2 584,7 583,2 581,7 580,3 578,8 577,3 575,8 574,4 572,9 571,5 570,0 568,6 567,1 565,7 564,3 562,9 561,5 560,1 558,6 557,3 555,9 554,5 553,1 551,7 550,3 549,0 547,6 546,3 544,9 543,6 542,2 540,9 539,6 538,2 536,9 535,6 534,3 533,0 531,7 530,4 |
| 0,164 0 0,164 2 0,164 4 0,164 6 0,164 8 0,165 0 0,165 2 0,165 4 0,165 6 0,165 8 0,166 0 0,166 2 0,166 4 0,166 6 0,166 8 0,167 0 0,167 2 0,167 4 0,167 6 0,167 8 0,168 0 0,168 2 0,168 4 0,168 6 0,168 8 0,169 0 0,169 2 0,169 4 0,169 6 0,169 8 0,170 0 0,170 2 0,170 4 0,170 6 0,170 8 0,171 0 0,171 2 0,171 4 0,171 6 0,171 8 0,172 0 0,172 2 0,172 4 0,172 6 0 172 8 | 5,29 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,21 5,20 5,19 5,18 5,16 5,15 5,14 5,13 5,11 5,10 5,09 5,08 5,07 5,05 5,04 5,03 5,02 5,01 4,99 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 4,92 4,91 4,90 4,89 4,88 4,87 4,86 4,84 4,83 4,82 4,81 4,80 4,79 4,78 4,77 | 10,58 10,55 10,53 10,50 10,48 10,45 10,42 10,40 10,37 10,35 10,32 10,30 10,27 10,25 10,23 10,20 10,18 10,15 10,13 10,10 10,08 10,06 10,03 10,01 9,98 9,96 9,94 9,91 9,89 9,87 9,84 9,82 9,80 9,78 9,75 9,73 9,71 9,68 9,66 9,64 9,62 9,59 9,57 9,55 9,53 | 13,23 13,20 13,16 13,13 13,10 13,07 13,04 13,01 12,97 12,94 12,91 12,88 12,85 12,82 12,79 12,76 12,73 12,70 12,67 12,64 12,61 12,58 12,55 12,52 12,49 12,46 12,43 12,40 12,37 12,34 12,31 12,28 12,25 12,22 12,20 12,17 12,14 12,11 12,08 12,05 12,03 12,00 11,97 11,94 11,92 | 26,45 26,39 26,32 26,26 26,19 26,13 26,07 26,00 25,94 25,88 25,82 25,75 25,69 25,63 25,57 25,51 25,45 25,39 25,33 25,27 25,21 25,15 25,09 25,03 24,97 24,91 24,85 24,79 24,73 24,67 24,62 24,56 24,50 24,44 24,39 24,33 24,27 24,22 24,16 24,10 24,05 23,99 23,94 23,88 23,82 | 52,91 52,78 52,65 52,52 52,40 52,27 52,14 52,02 51,89 51,76 51,64 51,52 51,39 51,27 51,15 51,02 50,90 50,78 50,66 50,54 50,42 50,30 50,18 50,06 49,94 49,82 49,71 49,59 49,47 49,35 49,24 49,12 49,01 48,89 48,78 48,66 48,55 48,44 48,32 48,21 48,10 47,99 47,88 47,77 47,66 | 105,8 105,5 105,3 105,0 104,8 104,5 104,2 104,0 103,7 103,5 103,2 103,0 102,7 102,5 102,3 102,0 101,8 101,5 101,3 101,0 100,8 100,6 100,3 100,1 99,85 99,61 99,38 99,14 98,91 98,67 98,44 98,21 97,98 97,75 97,52 97,29 97,07 96,84 96,62 96,39 96,17 95,94 95,72 95,50 95,28 | 158,7 158,3 158,0 157,6 157,2 156,8 156,4 156,0 155,7 155,3 154,9 154,5 154,2 153,8 153,4 153,1 152,7 152,3 152,0 151,6 151,3 150,9 150,5 150,2 149,8 149,5 149,1 148,8 148,4 148,1 147,7 147,4 147,0 146,7 146,3 146,0 145,7 145,3 145,0 144,6 144,3 144,0 143,6 143,3 143,0 | 264,5 263,9 263,2 262,6 261,9 261,3 260,7 260,0 259,4 258,8 258,2 257,5 256,9 256,3 255,7 255,1 254,5 253,9 253,3 252,7 252,1 251,5 250,9 250,3 249,7 249,1 248,5 247,9 247,3 246,7 246,2 245,6 245,0 244,4 243,9 243,3 242,7 242,2 241,6 241,0 240,5 239,9 239,4 238,8 238,2 | 529,1 527,8 526,5 525,2 524,0 522,7 521,4 520,2 518,9 517,6 516,4 515,2 513,9 512,7 511,5 510,2 509,0 507,8 506,6 505,4 504,2 503,0 501,8 500,6 499,4 498,2 497,1 495,9 494,7 493,5 492,4 491,2 490,1 488,9 487,8 486,6 485,5 484,4 483,2 482,1 481,0 479,9 478,8 477,7 476,6 |
| 0,173 0 0,173 2 0,173 4 0,173 6 0,173 8 0,174 0 0,174 2 0,174 4 0,174 6 0,174 8 0,175 0 0,175 2 0,175 4 0,175 6 0,175 8 0,176 0 0,176 2 0,176 4 0,176 6 0,176 8 0,177 0 0,177 2 0,177 4 0,177 6 0,177 8 0,178 0 0,178 2 0,178 4 0,178 6 0,178 8 0,179 0 0,179 2 0,179 4 0,179 6 0,179 8 0,180 0 0,180 2 0,180 4 0,180 6 0,180 8 0,181 0 0,181 2 0,181 4 0,181 6 0,181 8 | 4,75 4,74 4,73 4,72 4,71 4,70 4,69 4,68 4,67 4,66 4,65 4,64 4,63 4,61 4,60 4,59 4,58 4,57 4,56 4,55 4,54 4,53 4,52 4,51 4,50 4,49 4,48 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43 4,42 4,41 4,40 4,39 4,38 4,37 4,36 4,35 4,34 4,33 4,32 4,31 4,31 | 9,51 9,48 9,46 9,44 9,42 9,40 9,38 9,35 9,33 9,31 9,29 9,27 9,25 9,23 9,21 9,18 9,16 9,14 9,12 9,10 9,08 9,06 9,04 9,02 9,00 8,98 8,96 8,94 8,92 8,90 8,88 8,86 8,84 8,82 8,80 8,78 8,76 8,74 8,72 8,70 8,68 8,66 8,65 8,63 8,61 | 11,89 11,86 11,83 11,81 11,78 11,75 11,72 11,70 11,67 11,64 11,62 11,59 11,57 11,54 11,51 11,49 11,46 11,43 11,41 11,38 11,36 11,33 11,31 11,28 11,25 11,23 11,20 11,18 11,15 11,13 11,10 11,08 11,06 11,03 11,01 10,98 10,96 10,93 10,91 10,88 10,86 10,84 10,81 10,79 10,77 | 23,77 23,71 23,66 23,61 23,55 23,50 23,44 23,39 23,34 23,28 23,23 23,18 23,12 23,07 23,02 22,97 22,91 22,86 22,81 22,76 22,71 22,66 22,61 22,55 22,50 22,45 22,40 22,35 22,30 22,25 22,20 22,15 22,10 22,05 22,01 21,96 21,91 21,86 21,81 21,76 21,71 21,67 21,62 21,57 21,52 | 47,55 47,44 47,33 47,22 47,11 47,00 46,89 46,79 46,68 46,57 46,47 46,36 46,25 46,15 46,04 45,94 45,83 45,73 45,63 45,52 45,42 45,32 45,22 45,11 45,01 44,91 44,81 44,71 44,61 44,51 44,41 44,31 44,21 44,12 44,02 43,92 43,82 43,73 43,63 43,53 43,44 43,34 43,24 43,15 43,05 | 95,06 94,84 94,62 94,40 94,19 93,97 93,75 93,54 93,32 93,11 92,90 92,69 92,47 92,26 92,05 91,85 91,64 91,43 91,22 91,02 90,81 90,61 90,40 90,20 90,00 89,79 89,59 89,39 89,19 88,99 88,79 88,59 88,40 88,20 88,00 87,81 87,61 87,42 87,23 87,03 86,84 86,65 86,46 86,27 86,08 | 142,6 142,3 142,0 141,7 141,3 141,0 140,7 140,4 140,0 139,7 139,4 139,1 138,8 138,4 138,1 137,8 137,5 137,2 136,9 136,6 136,3 136,0 135,6 135,3 135,0 134,7 134,4 134,1 133,8 133,5 133,2 132,9 132,6 132,3 132,1 131,8 131,5 131,2 130,9 130,6 130,3 130,0 129,7 129,4 129,2 | 237,7 237,1 236,6 236,1 235,5 235,0 234,4 233,9 233,4 232,8 232,3 231,8 231,2 230,7 230,2 229,7 229,1 228,6 228,1 227,6 227,1 226,6 226,1 225,5 225,0 224,5 224,0 223,5 223,0 222,5 222,0 221,5 221,0 220,5 220,1 219,6 219,1 218,6 218,1 217,6 217,1 216,7 216,2 215,7 215,2 | 475,5 474,4 473,3 472,2 471,1 470,0 468,9 467,9 466,8 465,7 464,7 463,6 462,5 461,5 460,4 459,4 458,3 457,3 456,3 455,2 454,2 453,2 452,2 451,1 450,1 449,1 448,1 447,1 446,1 445,1 444,1 443,1 442,1 441,2 440,2 439,2 438,2 437,3 436,3 435,3 434,4 433,4 432,4 431,5 430,5 |
| 0,182 0 0,182 2 0,182 4 0,182 6 0,182 8 0,183 0 0,183 2 0,183 4 0,183 6 0,183 8 0,184 0 0,184 2 0,184 4 0,184 6 0,184 8 0,185 0 0,185 2 0,185 4 0,185 6 0,185 8 0,186 0 0,186 2 0,186 4 0,186 6 0,186 8 0,187 0 0,187 2 0,187 4 0,187 6 0,187 8 0,188 0 0,188 2 0,188 4 0,188 6 0,188 8 0,189 0 0,189 2 0,189 4 0,189 6 0,189 8 0,190 0 0,190 2 0,190 4 0,190 6 0,190 8 | 4,30 4,29 4,28 4,27 4,26 4,25 4,24 4,23 4,22 4,21 4,20 4,19 4,18 4,18 4,17 4,16 4,15 4,14 4,13 4,12 4,11 4,10 4,10 4,09 4,08 4,07 4,06 4,05 4,04 4,03 4,03 4,02 4,01 4,00 3,99 3,98 3,98 3,97 3,96 3,95 3,94 3,93 3,93 3,92 3,91 | 8,59 8,57 8,55 8,53 8,51 8,50 8,48 8,46 8,44 8,42 8,40 8,38 8,37 8,35 8,33 8,31 8,29 8,28 8,26 8,24 8,22 8,21 8,19 8,17 8,15 8,14 8,12 8,10 8,08 8,07 8,05 8,03 8,02 8,00 7,98 7,96 7,95 7,93 7,91 7,90 7,88 7,86 7,85 7,83 7,81 | 10,74 10,72 10,69 10,67 10,65 10,62 10,60 10,58 10,56 10,53 10,51 10,49 10,46 10,44 10,42 10,40 10,37 10,35 10,33 10,31 10,28 10,26 10,24 10,22 10,20 10,17 10,15 10,13 10,11 10,09 10,07 10,05 10,02 10,00 9,98 9,96 9,94 9,92 9,90 9,88 9,86 9,84 9,81 9,79 9,77 | 21,48 21,43 21,38 21,34 21,29 21,24 21,20 21,15 21,10 21,06 21,01 20,97 20,92 20,88 20,83 20,79 20,74 20,70 20,65 20,61 20,56 20,52 20,47 20,43 20,39 20,34 20,30 20,26 20,21 20,17 20,13 20,09 20,04 20,00 19,96 19,92 19,87 19,83 19,79 19,75 19,71 19,66 19,62 19,58 19,54 | 42,96 42,87 42,77 42,68 42,58 42,49 42,40 42,31 42,21 42,22 42,03 41,94 41,85 41,76 41,67 41,58 41,49 41,40 41,31 41,22 41,13 41,04 40,96 40,87 40,78 40,69 40,61 40,52 40,43 40,35 40,26 40,18 40,09 40,01 39,92 39,84 39,75 39,67 39,58 39,50 39,42 39,34 39,25 39,17 39,09 | 85,89 85,70 85,51 85,33 85,14 84,95 84,77 84,58 84,40 84,22 84,03 83,85 83,67 83,49 83,31 83,13 82,95 82,77 82,59 82,41 82,23 82,06 81,88 81,71 81,53 81,36 81,18 81,01 80,84 80,67 80,49 80,32 80,15 79,98 79,81 79,65 79,48 79,31 79,14 78,98 78,81 78,64 78,48 78,31 78,15 | 128,9 128,6 128,3 128,0 127,8 127,5 127,2 126,9 126,6 126,4 126,1 125,8 125,5 125,3 125,0 124,7 124,5 124,2 123,9 123,7 123,4 123,1 122,9 122,6 122,3 122,1 121,8 121,6 121,3 121,0 120,8 120,5 120,3 120,0 119,8 119,5 119,3 119,0 118,8 118,5 118,3 118,0 117,8 117,5 117,3 | 214,8 214,3 213,8 213,4 212,9 212,4 212,0 211,5 211,0 210,6 210,1 209,7 209,2 208,8 208,3 207,9 207,4 207,0 206,5 206,1 205,6 205,2 204,7 204,3 203,9 203,4 203,0 202,6 202,1 201,7 201,3 200,9 200,4 200,0 199,6 199,2 198,7 198,3 197,9 197,5 197,1 196,6 196,2 195,8 195,4 | 429,6 428,7 427,7 426,8 425,8 424,9 424,0 423,1 422,1 421,2 420,3 419,4 418,5 417,6 416,7 415,8 414,9 414,0 413,1 412,2 411,3 410,4 409,6 408,7 407,8 406,9 406,1 405,2 404,3 403,5 402,6 401,8 400,9 400,1 399,2 398,4 397,5 396,7 395,8 395,0 394,2 393,4 392,5 391,7 390,9 |
| 0,191 0 0,191 2 0,191 4 0,191 6 0,191 8 0,192 0 0,192 2 0,192 4 0,192 6 0,192 8 0,193 0 0,193 2 0,193 4 0,193 6 0,193 8 0,194 0 0,194 2 0,194 4 0,194 6 0,194 8 0,195 0 0,195 2 0,195 4 0,195 6 0,195 8 0,196 0 0,196 2 0,196 4 0,196 6 0,196 8 0,197 0 0,197 2 0,197 4 0,197 6 0,197 8 0,198 0 0,198 2 0,198 4 0,198 6 0,198 8 0,199 0 0,199 2 0,199 4 0,199 6 0,199 8 0,200 0 | 3,90 3,89 3,88 3,88 3,87 3,86 3,85 3,84 3,84 3,83 3,82 3,81 3,80 3,80 3,79 3,78 3,77 3,77 3,76 3,75 3,74 3,73 3,73 3,72 3,71 3,70 3,70 3,69 3,68 3,67 3,67 3,66 3,65 3,64 3,64 3,63 3,62 3,62 3,61 3,60 3,59 3,59 3,58 3,57 3,56 3,56 | 7,80 7,78 7,77 7,75 7,73 7,72 7,70 7,69 7,67 7,65 7,64 7,62 7,61 7,59 7,57 7,56 7,54 7,53 7,51 7,50 7,48 7,47 7,45 7,44 7,42 7,41 7,39 7,38 7,36 7,35 7,33 7,32 7,30 7,29 7,27 7,26 7,24 7,23 7,21 7,20 7,18 7,17 7,16 7,14 7,13 7,11 | 9,75 9,73 9,71 9,69 9,67 9,65 9,63 9,61 9,59 9,57 9,55 9,53 9,51 9,49 9,47 9,45 9,43 9,41 9,40 9,38 9,36 9,34 9,32 9,30 9,28 9,26 9,24 9,22 9,21 9,19 9,17 9,15 9,13 9,11 9,09 9,08 9,06 9,04 9,02 9,00 8,98 8,97 8,95 8,93 8,91 8,90 | 19,50 19,46 19,42 19,38 19,34 19,30 19,26 19,22 19,18 19,14 19,10 19,06 19,02 18,98 18,94 18,90 18,86 18,82 18,79 18,75 18,71 18,67 18,63 18,59 18,56 18,52 18,48 18,44 18,41 18,37 18,33 18,29 18,26 18,22 18,18 18,15 18,11 18,07 18,04 18,00 17,96 17,93 17,89 17,86 17,82 17,79 | 39,01 38,93 38,84 38,76 38,68 38,60 38,52 38,44 38,36 38,28 38,20 38,12 38,04 37,97 37,89 37,81 37,73 37,65 37,58 37,50 37,42 37,35 37,27 37,19 37,12 37,04 36,97 36,89 36,82 36,74 36,67 36,59 36,52 36,44 36,37 36,30 36,22 36,15 36,08 36,01 35,93 35,86 35,79 35,72 35,65 35,58 | 77,99 77,82 77,66 77,50 77,34 77,18 77,02 76,85 76,70 76,54 76,38 76,22 76,06 75,91 75,75 75,59 75,44 75,28 75,13 74,97 74,82 74,67 74,51 74,36 74,21 74,06 73,91 73,76 73,61 73,46 73,31 73,16 73,01 72,86 72,72 72,57 72,42 72,28 72,13 71,99 71,84 71,70 71,55 71,41 71,27 71,13 | 117,0 116,8 116,5 116,3 116,0 115,8 115,6 115,3 115,1 114,8 114,6 114,4 114,1 113,9 113,7 113,4 113,2 113,0 112,7 112,5 112,3 112,0 111,8 111,6 111,4 111,1 110,9 110,7 110,4 110,2 110,0 109,8 109,6 109,3 109,1 108,9 108,7 108,5 108,2 108,0 107,8 107,6 107,4 107,2 106,9 106,7 | 195,0 194,6 194,2 193,8 193,4 193,0 192,6 192,2 191,8 191,4 191,0 190,6 190,2 189,8 189.4 189,0 188,6 188,2 187,9 187,5 187,1 186,7 186,3 185,9 185,6 185,2 184,8 184,4 184,1 183,7 183,3 182,9 182,6 182,2 181,8 181,5 181,1 180,7 180,4 180,0 179,6 179,3 178,9 178,6 178,2 177,9 | 390,1 389,3 388,4 387,6 386,8 386,0 385,2 384,4 383,6 382,8 382,0 381,2 380,4 379,7 378,9 378,1 377,3 376,5 375,8 375,0 374,2 373,5 372,7 371,9 371,2 370,4 369,7 368,9 368,2 367,4 366,7 365,9 365,2 364,4 363,7 363,0 362,2 361,5 360,8 360,1 359,3 358,6 357,9 357,2 356,5 355,8 |