TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5709 : 1993

THÉP CACBON CÁN NÓNG DÙNG CHO XÂY DỰNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT
Hot_rolled carbon steels for building – Technical requirement

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình và thép dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương pháp hàn hoặc các phương pháp khác.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép cốt bê tông.

1. Mác thép

1.1. Thép  cacbon  cán  nóng  dùng  làm  kết  cấu  trong  xây  dựng  (sau  đây  gọi  tắt  là  thép cacbon xây dựng) được sản xuất từ các mác XCT 34, XCT 38, XCT 42 và XCT 52

1.2. Kí hiệu

Chữ XCT chỉ thép các bon xây dựng, chữ số đứng sau chỉ độ bền tối thiểu khi kéo tính bằng N/mm2.

Ví dụ: XCT 34: là thép cacbon xây dựng có độ bền kéo tối thiểu bằng 340 N/mm2

2. Yêu cầu kĩ thuật

2.1. Thành phần hoá học của thép theo quy định trong bảng 1.

Bảng 1

| Mác thép | Hàm lượng các nguyên tố; %; không lớn hơn |
| --- | --- |
|  | C | P | S |
| XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |

2.2. Hàm lượng nhôm còn lại trong các loại thép có hàm lượng Mangan đến 0,85% và Silic từ 0,15 đến 0,30% dùng để sản xuất thép tấm không được vượt quá 0,0020%.

2.3. Tính chất cơ học của thép qua thử kéo, uốn 180o  ở trạng thái nguội đáp ứng các chỉ tiêu quy định ở bảng 2.

2.4. Thép cacbon xây dựng dùng làm kết cấu chịu lực tác dụng động lực, trực tiếp của tải trọng di động hoặc chấn động phải thoả mãn yêu cầu về độ dai va đập. Giá trị cho phép về độ dai va đập phải phù hợp với quy định trong bảng 3.

Bảng 2

| Mác thép | Độ bền kéo /B N/mm2 | Giới hạn chảy, /ch2 N/mm cho độ dày, mm | Độ giãn dài / 5, % cho độ dày, mm | Uốn 180o a:dày mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | đến 20 | Trên 20 đến 40 | Trên 40 đến 100 | đến 20 | Trên 20 đến 40 | đến 40 | d: đường kính gối uốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | không nhỏ hơn | không nhỏ hơn |  |
| XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 | 340 đến 440 380– 500 420– 520 520 -620 | 220 250 260 360 | 210 230 250 350 | 200 220 240 350 | 32 26 23 22 | 31 25 23 22 | 29 23 22 21 | d = 0 (không gối uốn) d = 0,5a d = 2a d = 2a |

Chú thích: Đối với độ dầy lớn hơn 100mm thì phải có thoả thuận về giá trị giới hạn chảy giữa khách hàng và cơ sở sản xuất.

Bảng 3

| Mác thép | Độ dày mm | Độ dai va đập, Nm/cm2, không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- |
|  |  | ở nhiệt độ, oC | Sau khi hoá già cơ học |
|  |  | + 20 | - 20 | dọc | ngang |
|  |  | dọc | ngang | dọc | ngang |  |  |
| XCT 34 XCT 38 XCT 42 XCT 52 | 12 đến 40 | 100 90 80 70 | 80 60 60 50 | 60 60 50 50 | 50 40 40 40 | 60 60 40 40 | 40 30 30 30 |

Chú thích:

1 – Dọc và ngang ghi trong bảng 3 là chỉ vị trí mẫu song song với hướng cán hoặc vuông góc với hướng cán.

2 – Đối với độ dày nhỏ hơn 12mm và lớn hơn 40mm thì phải có thoả thuận về giá trị độ dai va

đập giữa khách hàng và cơ sở sản xuất.

2.5. Thử va đập được tiến hành khi có yêu cầu của khách hàng và quy định hướng mẫu như sau:

- Đối với thép tấm, thép băng lấy mẫu dọc và ngang với hướng cán.

- Đối với thép thanh, thép hình và định hình lấy mẫu dọc hướng cán.

2.6. Trường hợp do kích thước, hình dạng của sản phẩm cán không thể tiến hành thử va

đập, thì cơ sở sản xuất và khách hàng phải thống nhất quy định phép thử có ý nghĩa khác như xác định độ hạt của thép v.v…

2.7.	Thép cán dùng để sản xuất các thép hình uốn cong hoặc các cấu kiện cong của kết cấu tấm hoặc kết cấu khác cần phải thoả mãn các yêu cầu bổ sung về thí nghiệm bẻ gập ở trạng thái nguội. Các yêu cầu do cơ sở sản xuất và khách hàng thoả thuận.

2.8. Để đảm bảo các tính chất cần thiết của thép, cho phép áp dụng các phương pháp xử lí cơ, nhiệt, nhưng trong chứng từ giao hàng phải ghi rõ phương pháp đã xử lí.

2.9. Cơ sở sản xuất phải đảm bảo tính hàn chảy của các mác thép cacbon xây dựng.

3. Phương pháp thử

3.1. Vị trí lấy mẫu đối với thành phần cán để xác định tính chất cơ học và thành phần hoá học của thép theo chỉ dẫn dưới đây:

3.2. Thành phần hoá học của thép được xác định theo: Hàm lượng cacbon theo TCVN 1821: 1976;

Hàm lượng phốt pho theo TCVN 1815: 1976; Hàm lượng lưu huỳnh theo TCVN 1820: 1976; Hàm lượng nhôm theo TCVN 311: 1989.

3.3. Độ bền kéo, giới hạn chảy và độ giãn dài của thép được xác định theo TCVN 179: 1985 kim loại – phương pháp thử kéo.

3.4. Thử uốn nguội 180oC được xác định theo TCVN 198: 1985.

3.5. Độ dai va đập của thép được xác định theo TCVN 3102: 1984.