TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2734 - 84

THAN DÙNG ĐỂ NUNG GẠCH NGÓI - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for brick and tile calcination - Technical requirements

TCVN 2734 – 84 được ban hành để thay thế TCVN 2734 – 78

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than dùng làm nhiên liệu để nung gạch ngói.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng làm nhiên liệu nung gạch ngói được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau.

| Cỡ hạt, mm | Ak, % | Wlv, % |
| --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Không nhỏ hơn |
| 0-15 | 36,0 | 40,0 | 7,5 | 11,5 |

Chú thích: Đối với lò vòng, được phép sử dụng than có độ tro khô (Ak) không lớn hơn 35%.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1 Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;

- Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 173 – 75;

- Xác định độ ẩm làm việc (Wlv) theo TCVN 178-75