TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3955 -84

THAN DÙNG CHO SẢN XUẤT ĐẤT ĐÈN - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for the manufacture of calcium carbide - Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than dùng cho sản xuất đất đèn bằng phương pháp hồ quang.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng cho sản xuất đất đèn được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau.

| Cỡ hạt, mm | Tỷ lệ dưới cỡ, % | Ak, % | Wlv, % | Skc, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không lớn hơn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình |
| 6 – 15 | 15,0 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 5,5 | 0,5 |
| 0 – 15 |  | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 11,5 | 0,5 |

Chú thích: Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1 Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;

- Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 173 – 75;

- Xác định độ ẩm (Wlv) theo TCVN 172 - 75

- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S) theo TCVN 175 - 75