TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3949 -84

THAN DÙNG CHO LÒ HƠI PHUN THAN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal for pulverised coal burning boilers in power houses - Technical requirements

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than Hồng gai – Cẩm phả dùng cho lò hơi phun than trong nhà máy nhiệt điện hiện có, trừ nhà máy nhiệt điện Phả lại.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau.

| Cỡ hạt, mm | Ak, % | Wlv, % | S % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình |
| 0-15 | 24,0 | 26,0 | 7,5 | 11,5 | 0,5 |

Chú thích: Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1 Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693 – 75;

- Xác định độ tro khô (Ak) theo TCVN 173 – 75;

- Xác định độ ẩm (Wlv) theo TCVN 172 - 75

- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (Sck) theo TCVN 175 - 75