# TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

# TCVN 2743:1978

#### THUỐC TRỪ DỊCH HẠI

#### XÁC ĐỊNH PHẦN CÒN LẠI TRÊN SÀNG

Pesticides

Method for the determination residue over net

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc trừ dịch hại ở trạng thái rắn, dạng bột và qui định phương pháp xác định phần lọt qua sàng hoặc phần còn lại trên sàng.

2. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải được nêu trong yêu cầu kỹ thuật qui định cho từng loại thuốc trừ dịch hại cụ thể.

3. Lấy mẫu theo TCVN 2738-78

4. Nguyên tắc

Sàng mẫu thử trên sàng với đường kính lỗ thích hợp, xác định phần đã lọt qua sàng

5. Dụng cụ

Sàng có đường kính lỗ 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5 và 2 mm.

6. Tiến hành xác định

Cân khoảng 20 g mẫu thử với độ chính xác đến 0,1 g, đổ lượng cân lên lưới sàng có đường kính lỗ thích hợp. Lắp sàng vào đáy và tiến hành lắc để sàng sản phẩm. Để tăng tốc độ sàng cho phép trong quá trình sàng gõ nhẹ vào mép sàng. Cân phần còn lại trên sàng với độ chính xác đến 0,01 g.

7. Tính toán kết quả

Phần còn lại trên sàng (X1) tính bằng phần trăm theo công thức

| X1 = | G1 . 100 |
| --- | --- |
|  | G |

Trong đó:

G1: Khối lượng phần còn lại trên sàng, tính bằng g;

G: Khối lượng mẫu thử, tính bằng g

Khối lượng phần lọt qua sàng (X) xác định theo công thức: X = G - X1

Trong đó:

G: Khối lượng lượng cân mẫu thử được xem là 100%.