TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 2083 - 77

MỰC IN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT QUI ƯỚC CỦA MỰC IN LOÃNG

Ink

Methods of determination of viocositing for Ink condensed

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in loãng (như mực in rota- ty-typo) và dầu thảo mộc, đồng thời quy định phương pháp xác định độ nhớt quy ước ở nhiệt độ 25 ± 2oC.

Độ nhớt quy ước của mực in loãng là thời gian chảy liên tục của một thể tích mực xác định qua lỗ nhớt kế Bz - 4 ở nhiệt độ quy định.

Việc áp dụng tiêu chuẩn phải nêu trong các văn bản yêu cầu kỹ thuật tương ứng.

1. DỤNG CỤ

Dùng nhớt kế Bz - 4 gồm phễu (1) có phần trên là hình trụ, phần dưới là hình nón cụt. Phía dưới hình nón cụt có lỗ (2) với đường kính 4,0 ± 0,015 mm. Phễu làm bằng chất dẻo hoặc nhôm, lỗ phễu làm bằng thép. Phần trên cùng cạnh miệng phễu, có rãnh (3) để chứa mực thừa tràn ra khi thử.

Nhiệt kế thủy ngân.

Đũa thủy tinh.

Đồng hồ bấm giây.

Dầu diêzen.

Cân kỹ thuật.

2. CHUẨN BỊ THỬ

2.1. Trước khi thử, nếu mẫu có sạn, phải lọc qua lưới lọc (lấy mẫu trung bình theo TCVN 2081 - 77).

2.2. Cân 70g mực in báo (Rotaty-typo) và 30g dầu diêzen (sạch) trong cốc thủy tinh dung tích 250 ml hoặc trong hộp sắt. Trộn đều và đun nóng ở 100oC hỗn hợp này trước khi xác định độ nhớt quy ước.

2.3. Khi thử mực in loãng và dầu thảo mộc phải lấy 100g mẫu thử, không trộn với dầu diêzen.

2.4. Trước khi thử, giữ mực và nhớt kế ở 25 ± 2oC khoảng 30 - 60 phút.

3. TIẾN HÀNH THỬ

Lắp nhớt kế lên giá đỡ sao cho miệng phễu ở vị trí nằm ngang. Để dưới lỗ phễu một bình có dung tích khoảng 110 ml. Dùng ngón tay bịt lỗ phễu, đổ mẫu thử vào phễu sao cho tạo thành mặt khum trên miệng phễu. Mẫu thử dư phải dùng que thủy tinh gạt theo phương nằm ngang của miệng phễu. Sau đó, mở lỗ phễu và khi mực bắt đầu chảy ra khỏi lỗ cho đồng hồ bấm giây hoạt động. Khi xuất hiện tia mẫu thử gián đoạn đầu tiên bấm cho đồng hồ dừng lại và tính thời gian chảy của mẫu thử với sai số không quá 0,2 giây.

Tiến hành xác định độ nhớt quy ước ít nhất là ba lần và sau mỗi lần thử nhớt kế phải được rửa kỹ bằng dung môi tương ứng và dùng vải mềm để lau khô.

4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của các kết quả thu được, khi chênh lệch giữa chúng không vượt quá 3 giây.