TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2728-87

QUẶNG TINH CROMIT

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM

Concentrate of chromium ore. Method for determination of hydroscopic moisture

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2728-78, quy định phương pháp xác định độ ẩm của quặng tinh cromit bằng phương pháp khối lượng (từ 0,1 đến 5%). Khi tiến hành xác định phải tuân theo những qui định chung cho các phương pháp phân tích hóa học trong TCVN 2727-87.

1. BẢN CHẤT PHƯƠNG PHÁP

Lấy khô quặng đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ 105-110oC. Khối lượng hụt đi của mẫu so với trước khi lấy tương ứng với độ ẩm cần xác định.

2. CÁCH TIẾN HÀNH

Cân 5 gam mẫu trong cốc cân có nắp đã được sấy đến khối lượng không đổi ở 105-110oC. Mở nắp và đưa vào sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 105 - 110oC trong 1 giờ, lấy ra, đậy nắp và để nguội trong bình phòng ẩm đến nhiệt độ phòng và cân. Lập lại động tác sấy trong 30 phút, rồi lại để nguội trong bình phòng ẩm đến nhiệt độ phòng và cân. Làm như vậy đến khi hiệu số khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp không vượt quá 0,0005 g.

3. TÍNH KẾT QUẢ

3.1. Độ ẩm (X) tính bằng phần trăm, xác định theo công thức:

X =

trong đó:

P1 - Khối lượng cốc cân có mẫu trước khi sấy, g;

P2 - Khối lượng cốc cân có mẫu sau khi sấy, g;

G - Khối lượng mẫu, g.

3.2. Độ chính xác của phương pháp.

%

| Độ ẩm | Độ lệch cho phép |
| --- | --- |
| Từ 0,1 đến 0,2 | 0,05 |
| Lớn hơn 0,2 đến 0,5 | 0,07 |
| Lớn hơn 0,5 đến 1,0 | 0,09 |
| Lớn hơn 1,0 đến 2,0 | 0,12 |
| Lớn hơn 2,0 đến 5,0 | 0,20 |