TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1748-75

VẬT LIỆU DỆT

ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐỂ THỬ

1. Tiêu chuẩn này quy định nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí để thử vật liệu dệt.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này phải được nêu trong các tài liệu kỹ thuật tương ứng.

2. Khi thử vật liệu dệt, phải tiến hành trong điều kiện không khí ở:

nhiệt độ 25 ± 50C;

độ ẩm tương đối 65 ± 5%.

3. Dụng cụ đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí không được để nơi có tia nắng trực tiếp chiếu vào hoặc ở gần nơi có nhiệt độ khác với môi trường không khí xung quanh nơi cần xác định, mà phải để càng gần nơi đặt dụng cụ thử càng tốt.

4. Kết quả theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí hàng ngày nên ghi theo bảng dưới đây.

TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM …..

| Ngày kiểm tra | Giờ kiểm tra | Áp suất khí quyển | Nhiệt kế khô, ướt | Nhiệt kế | Ẩm kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số hiệu nhiệt ẩm kế | Nhiệt độ cần khô (0C) | Nhiệt độ cầu ướt (0C) | Độ ẩm tương đối (%) | Số hiệu nhiệt kế | Nhiệt độ (0C) | Số hiệu ẩm kế | Độ ẩm tương đối | Chú thích |