TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 354 - 70

VÒNG ĐỆM HÃM CÓ RĂNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Hình dạng, kích thước và dung sai của vòng đệm phải theo những yêu cầu đã quy định trong các tiêu chuẩn về kích thước.

1.2. Vật liệu*: vòng đệm hãm có răng phải chế tạo bằng thép 65hoặc bằng đồng  3 - 1. Cho phép chế tạo vòng đệm bằng các loại vật liệu tương ứng khác, nhưng phải bảo đảm cơ tính của chúng không thấp hơn những vật liệu đã chỉ dẫn trên.

* Tạm thời dùng tiêu chuẩn nhà nước của Liên xô (OCT) hay những tiêu chuẩn tương ứng của các nước cho đến khi ban hành tiêu chuẩn nhà nước về vật liệu.

1.3. Theo yêu cầu  của khách hàng vòng đệm có thể mạ để chống rỉ. Loại mạ và chất lượng của lớp mạ được quy định theo sự thỏa thuận của hai bên.

1.4. Vòng đệm bằng thép phải đạt độ cứng HBC 44 ¸ 48, vòng đệm bằng đồng không thấp hơn HRB 90. Trước khi kiểm tra độ cứng cần phải làm sạch bề mặt vòng đệm.

1.5. Trên bề mặt vòng đệm không được có những vết rạn, nứt, rỗ khuyết, hay những khuyết tật khác làm giảm chất lượng của vòng đệm.

1.6. Răng tách trên vành của vòng đệm phải đều nhau. Cạnh răng phải sắc và hướng theo bán kính.

1.7. Răng phải tách theo chiều có tác dụng hãm đối với bulông, vít, đai ốc có ren phải

1.8. Kích thước ngoài của vòng đệm có răng ngoài và vòng đệm côn có răng : đường kính trong  của vòng đệm có răng trong được kiểm tra trước khi tách răng.

1.9. Vòng đệm không được gãy hay nứt khi cắt đứt tại một chỗ và tách hai đầu mút theo hướng trục một khoảng cách bằng nữa đường kính trong của vòng đệm.

1.10. Vòng đệm phải được thử về sự đàn hồi của răng. Sau khi nén và giữ vòng đệm trên gá thử trong 24 giờ, chiều cao tách răng của vòng đệm không được nhỏ hơn 0,8 lần chiều cao trước khi thử.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Thử về sự đàn hồi của răng theo yêu cầu của điều 10, xiết vòng đệm bằng bulông (vít) trong gá thử có lỗ ren bước lớn. Vặn bu lông bằng tay đến xít chặt, sau đó vặn thêm một góc 120o ¸ 150o bằng chìa vặn. Giữ vòng đệm ở trạng thái này trong 24 giờ.

2.2. Bên tiêu thụ kiểm tra chất lượng của vòng đệm và sự phù hợp của chúng với yêu cầu của tiêu chuẩn này phải áp dụng quy tắc lấy mẫu theo TCVN 128 - 63.

3. BAO GÓI VÀ GHI NHÃN

3.1. Bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128 - 63.