TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 352 - 70

VÒNG ĐỆM HÃM CÓ RĂNG

KÍCH THƯỚC

1. Hình dạng và kích thước của vòng đệm phải theo hình vẽ và bảng của tiêu chuẩn này.

mm

| Đường kính danh nghĩa | d | D | S | Số răng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn | kích thước danh nghĩa | sai lệch giới hạn |  | Kiểu A | Kiểu B |
| 2 | 2,2 | +0,25 | 4,5 | -0,3 | 0,2 | 6 | 6 |
| 2,5 | 2,7 |  | 5,3 |  |  |  |  |
| 3 | 3,2 | +0,3 | 6,0 |  | 0,3 | 8 | 7 |
| 4 | 4,2 |  | 8,0 | -0,36 | 0,4 | 9 |  |
| 5 | 5,2 |  | 9,5 |  | 0,7 | 10 | 8 |
| 6 | 6,3 | +0,36 | 11 | -0,43 |  | 12 | 9 |
| 8 | 8,4 |  | 14 |  | 0,8 | 16 | 10 |
| 10 | 10,5 | +0,43 | 17 |  | 1,0 |  | 11 |
| 12 | 12,5 |  | 19 | -0,52 | 1,2 | 18 | 12 |
| (14) | 14,5 |  | 22 |  | 1,4 |  | 14 |
| 16 | 16,5 |  | 24 |  |  | 20 |  |
| (18) | 18,5 | +0,52 | 27 |  | 1,7 |  |  |
| 20 | 21 |  | 30 |  |  | 22 |  |
| (22) | 23 |  | 32 | -0,62 |  |  | 16 |
| 24 | 25 |  | 36 |  |  |  |  |

Chú thích:

1) Cố gắng không dùng những vòng đệm có đường kính ren nằm trong dấu ngoặc.

2) Sai lệch giới hạn của chiều dày S theo sai lệch giới hạn của vật liệu tấm dùng để chế tạo vòng đệm.

Ví dụ ký hiệu quy ước của vòng đệm kiểu A dùng cho bu lông có đường kính danh nghĩa của ren 20 mm:

Vòng đệm A 20 TCVN 352-70

2. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 354-70.

3. Bao gói và ghi nhãn theo TCVN 128-63.