TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 287-86

ĐINH TÁN MŨ NỬA CHÌM

Raised countersunk head rivets

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 287 - 68.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đinh tán mũ nửa chìm dùng trong chế tạo máy nói chung, đường kính thân từ 2 đến 36 mm, cấp chính xác B và C.

Đinh mũ tán mũ nửa chìm phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 281 - 86 và các yêu cầu qui định trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn SEV 1022-78.

1. KÍCH THƯỚC

1.1. Kích thước đinh tán phải phù hợp với các chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng 1, 2.

* Kích thước tham khảo.

| mm | Bảng 1 |
| --- | --- |
| Đường kính thân d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Đường kính mũ D | 6 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | 36 | 41 | 49 |
| Chiều cao mũ H | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,2 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Chiều cao chỏm h | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Góc | 1200 | 900 | 750 | 600 | 450 |
| Bán kính góc lượn r, không lớn hơn | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Bán kính chỏm R | 9,3 | 9,7 | 10,4 | 14,3 | 16,9 | 10,8 | 15,1 | 15,7 | 18,2 | 20 | 25 | 30 | 33,5 | 37,9 |
| Khoảng cách từ cổ đến chỗ đo đường kính thân, l | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |

| mm | Bảng 2 |
| --- | --- |
| Đường kính thân d | Chiều dài L | Đường kính thân d | Chiều dài L |
| 2,0 | 3 - 16 | 10 | 16 – 75 |
| 2,5 | 3 - 18 | 12 | 18 – 100 |
| 3,0 | 4 - 26 | 16 | 26 - 100 |
| 4,0 | 5 - 36 | 20 | 30 - 150 |
| 5,0 | 8 – 48 | 24 | 45 - 210 |
| 6,0 | 10 – 50 | 30 | 48 - 180 |
| 8,0 | 14 – 50 | 36 | 58 - 180 |

1.2. Độ nhám tất cả các bề mặt đinh tán có cấp chính xác C - Ra ≤ 50 μm.

Chiều dài đinh tán phải chọn trong dãy sau: 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 mm.

Ví dụ ký hiệu quy ước: đinh tán mũ nửa chìm cấp chính xác B đường kính thân d = 8 mm, chiều dài L = 20 mm.

Đinh tán 8 x 10 TCVN 287-86.

Như trên, nhưng đinh tán có cấp chính xác C

Đinh tán C 8 x 20 TCVN 287-86.

1.3. Khối lượng đinh tán cho trong phụ lục.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Sai lệch giới hạn chiều cao chỏm h khi 0,5 ≤ h ≤ 1 mm theo

+ IT13 : khi h > 1 mm - theo ± .

PHỤ LỤC

Tham khảo

KHỐI LƯỢNG ĐINH TÁN THÉP

| Chiều dài L, mm | Khối lượng lý thuyết 1000 đinh tán, kg, khi đường kính danh nghĩa của thân đinh d, mm |
| --- | --- |
|  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| 3 | 0,226 | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,251 | 0,441 | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,276 | 0,449 | 0,657 | 1,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,300 | 0,488 | 0,713 | 1,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0,325 | 0,526 | 0,768 | 1,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,350 | 0,565 | 0,824 | 1,620 | 2,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0,374 | 0,603 | 0,879 | 1,719 | 2,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,399 | 0,642 | 0,935 | 1,817 | 3,153 | 3,489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,449 | 0,719 | 1,046 | 2,015 | 3,461 | 3,932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,492 | 0,796 | 1,157 | 2,212 | 3,769 | 4,376 | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,547 | 0,873 | 1,268 | 2,409 | 4,078 | 4,820 | 9,49 | 13,65 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0,950 | 1,379 | 2,606 | 4,386 | 5,264 | 10,27 | 14,88 | 23,72 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 1,490 | 2,804 | 4,694 | 5,708 | 11,06 | 16,12 | 25,49 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 1,601 | 3,001 | 5,002 | 6,152 | 11,85 | 17,35 | 27,27 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 1,712 | 3,198 | 5,312 | 6,596 | 12,64 | 18,58 | 29,04 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 1,823 | 3,396 | 5,619 | 7,040 | 13,43 | 19,81 | 30,82 | 54,84 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 3,593 | 5,927 | 7,484 | 14,21 | 21,05 | 32,60 | 57,99 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 3,790 | 6,236 | 7,928 | 15,61 | 22,28 | 34,37 | 61,15 | 100,9 |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 3,988 | 6,544 | 8,372 | 15,80 | 23,51 | 36,15 | 63,31 | 105,9 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 4,185 | 6,852 | 8,815 | 16,59 | 24,75 | 37,92 | 67,47 | 110,8 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 4,382 | 7,162 | 9,259 | 17,38 | 25,98 | 39,70 | 70,62 | 115,8 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 7,469 | 9,703 | 18,17 | 27,21 | 41,47 | 73,78 | 120,7 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 7,777 | 10,150 | 18,95 | 28,45 | 43,25 | 76,94 | 125,6 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 8,085 | 10,591 | 19,74 | 29,68 | 45,02 | 80,09 | 130,6 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 8,547 | 11,267 | 20,93 | 31,53 | 47,69 | 84,83 | 137,9 | 206,9 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 9,010 | 11,923 | 22,21 | 33,38 | 50,35 | 89,56 | 145,4 | 217,5 | 335,0 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 12,370 | 22,90 | 34,61 | 52,13 | 92,72 | 150,3 | 224,6 | 346,1 |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  | 35,84 | 53,90 | 95,88 | 155,2 | 231,7 | 357,2 |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  | 37,69 | 56,57 | 100,61 | 162,6 | 242,4 | 373,8 |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  | 39,54 | 59,23 | 105,35 | 170,0 | 253,0 | 390,5 | 583,1 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 40,78 | 61,01 | 108,50 | 175,0 | 260,1 | 401,6 | 599,0 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  | 43,86 | 65,44 | 116,39 | 187,3 | 277,9 | 429,3 | 639,0 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 46,44 | 69,88 | 124,29 | 199,6 | 295,6 | 457,1 | 678,9 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  | 50,03 | 74,32 | 132,18 | 211,6 | 313,4 | 484,8 | 718,9 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,76 | 140,07 | 224,3 | 331,2 | 512,5 | 758,8 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,20 | 147,93 | 236,6 | 348,9 | 540,3 | 798,8 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,64 | 155,85 | 248,9 | 366,7 | 568,0 | 838,7 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,08 | 163,74 | 261,3 | 384,4 | 595,8 | 878,7 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,52 | 171,64 | 273,6 | 402,2 | 623,5 | 918,7 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,3 | 437,7 | 679,0 | 998,6 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,9 | 473,2 | 734,5 | 1078,5 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,6 | 508,7 | 790,0 | 1158,4 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 544,2 | 845,5 | 1238,3 |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,9 | 579,7 | 901,0 | 1318,2 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,3 | 956,5 | 1398,1 |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,8 | 1011,9 | 1478,0 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,3 | 1067,4 | 1557,9 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,8 |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,3 |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,8 |  |  |

Chú thích: Khi xác định khối lượng các đinh tán chế tạo bằng vật liệu khác phải nhân trị số khối lượng trong bảng với hệ số: 0,356 - đối với hợp kim nhôm; 1,080 - đối với latông; 1,134 - đối với đồng.