TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4248-86

SẢN PHẨM DẦU MỎ

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN CỦA BITUM TRONG BENZEN

Petroleum products

Method for the determination of solubility of bitumen in benzen

1. Nguyên tắc của phương pháp.

Mẫu thử được hòa tan trong benzen, lọc và rửa cặn không tan. Sấy khô, cân phần cặn sẽ tính được phần hòa tan.

2. Dụng cụ và thuốc thử:

|  | 2.1. Dụng cụ: Bình nón dung tích 250 ml (l); Cactut thủy tinh (2); Sinh hàn hồi lưu (3); Giấy lọc băng xanh (4); Phễu lọc thủy tinh đường kính 50 – 60 mm; Nắp kính đồng hồ; Ống đong dung tích 100 ml; Đũa thủy tinh ; 2.2. Thuốc thử: Benzen (tkpt); Kali bicromat (K2Cr2O7); Axit sunfuric. |
| --- | --- |

3. Lấy mẫu và chuẩn bị thử:

Các dụng cụ thủy tinh được rửa sạch bằng hỗn hợp sunfocromic.

Tráng nhiều lần bằng nước cất và sấy khô.

Mẫu thử được lấy theo TCVN 2715-78. Nếu mẫu có lẫn nước thì đun nóng mẫu đến nhiệt độ tối đa 130oC. Khuấy mạnh cho đến khi mẫu được loại hết nước.

4. Tiến hành thử

4.1. Cân khoảng 5 g bitum, chính xác đến 0,0002 g. Cho mẫu cho bình nón dung tích 250 ml và thêm 100 ml benzen vào bình nón có mẫu. Lắp sinh hàn hồi lưu. Đun nhẹ bình nón trên bếp điện kín cho bitum tan hoàn toàn. Để nguội dung dịch ở nhiệt độ phòng.

4.2. Lọc cặn không tan trên giấy lọc băng xanh, giấy lọc này đã được ngâm vào benzen khoảng 1 giờ rồi sấy ở 105-110oC và cân khối lượng trước, chính xác đến 0,0002 g.

Tráng bình nón và rửa cặn trên giấy lọc bằng benzen. Sau đó cho giấy lọc có cặn vào thiết bị chiết được lắp như hình vẽ. Rửa cặn cho đến khi hết dầu mỡ. Thử bằng cách lấy 1 giọt dung môi chảy qua giấy lọc nhỏ lên nắp kính đồng hồ và làm bay hơi, không còn vết dầu mỡ trên nắp kính là được.

Giấy lọc có cặn cũng được sấy ở 105 – 110oC khoảng 1 giờ, sau đó cho vào bình chống ẩm 30 phút trước khi cân. Lặp lại việc sấy và cân cho đến khi kết tủa của hai lần cân liền nhau không chênh nhau quá 0,0004 g.

Chú ý: Trong phòng thí nghiệm có độ ẩm cao thì cho giấy lọc vào cốc cần có nắp. Khi sấy mở nắp và đậy nắp khi cân.

5. Tính toán kết quả

Độ hòa tan của bitum theo phần trăm khối lượng (X) được tính bằng công thức:

X = . 100

trong đó:

M1 – khối lượng bitum lấy để thử, g;

M2 – khối lượng cặn không tan, g.

Độ hòa tan của bitum là giá trị trung bình của 2 lần xác định song song không chênh nhau quá 0,05 %.