TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2279 – 86

THAN VÀNG DANH - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Coal of Vangdanh - Technical requirements

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2279 – 78, áp dụng cho than cục sạch, than cám loại mỏ Vàng danh.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than cục sạch, than cám loại của mỏ Vàng danh được quy định theo các chỉ tiêu và mức chỉ tiêu trong bảng.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định chỉ tiêu chất lượng của các loại than quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo 			TCVN 1693 – 86;

- Xác định độ ẩm của mẫu làm việc Wlv theo 		TCVN 172 – 75;

- Xác định độ tro khô Ak theo 				TCVN 173 – 75;

- Xác định hàm lượng chất bốc cháy Vch theo 		TCVN 174 – 86;

- Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung khô Skc theo 	TCVN 175 – 86;

- Xác định nhiệt lượng riêng thấp của mẫu làm việc Q theo 	TCVN 200 – 86;

- Xác định tỷ lệ dưới cỡ theo 				TCVN 4307 – 89;

| Loại than | Cỡ hạt, mm | Tỷ lệ dưới cỡ khi giao nhận ban đầu % không lớn hơn | Ak, % | Wlv, % | Vch, % | S%, | Q Kcal/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình | Không lớn hơn | Trung bình |
| 1. Than cục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số 1M | 25 – 80 | 20 | 13 | 15 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 0,8 | 6820 |
| Số 2M | 6 - 25 | 15 | 13 | 15 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 0,8 | 6820 |
| II. Than cám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số 4M | 0 – 15 | - | 24 | 26 | 10,5 | 15,0 | 5,5 | 0,8 | 5660 |
| Số 5M | 0 – 15 | - | 31 | 33 | 10,5 | 15,0 | 5,5 | 0,8 | 5020 |
| Số 6M | 0 - 15 | - | 36 | 40 | 10,5 | 15,0 | 5,5 | 0,8 | 4530 |

Chú thích: Các chỉ tiêu hàm lượng chất bốc cháy, hàm lượng lưu huỳnh chung khô và nhiệt lượng riêng thấp của mẫu làm việc chỉ dùng để tham khảo.